无机化合物的一般性质

General Properties of Inorganic Compounds

无机化合物的一般性质主要包括它们的分子量、颜色、形态、密度、熔点、沸点、溶解度等等。颜色、形态一般指常温常压下的。表中符号具体说明如下。

Mr——相对分子质量。

ρ——密度，单位为g/ml，除注明者外，均指在25.0℃状态下。其后面括号内若标有其他数值，则表示在该温度下测得的该物质密度。

tm——熔点, 单位为℃。在标准大气压(101.325kPa)下的测定值。

tb——沸点, 单位为℃。在标准大气压(101.325kPa)下的测定值。

溶解度——大多数是在冷水中测得（一般为25.0℃），其他温度标注在溶解度值后的括号里。一般未标注温度的前面为冷水中溶解度值，后面为热水中溶解度值。

200.0℃失H2O——表示在200.0℃失1分子结晶水。

“分解<320.0”表示低于320.0℃时分解；“分解320.0”表示在320.0℃时分解；“分解>320.0”表示在高于320.0℃时分解。

“140.0爆炸”表示大于140.0℃时发生爆炸。

“升华177.8”表示在177.8℃时升华；“升华>177.8”表示在高于177.8℃时升华。

“转变175.0”——表示在175.0℃时发生晶型转变。

立方——表示立方晶体。                 六方——表示六方晶体。

单斜——表示单斜晶体。                 八面体——表示八面体晶体。

三斜——表示三斜晶体。                 三角——表示三角晶体。

菱形——表示菱形晶体。                 斜方——表示斜方晶体。

斜六——表示斜方六面体晶体。            正交——表示正交晶体。

四方——表示四方晶体。                 四面体——表示四面体晶体。

无机化合物的一般性质 （续）

General Properties of Inorganic Compounds

| 分子式 | 颜色 | 形态 | Mr | ρ/(g/ml) | tm/℃ | tb/℃ | 溶解度 /(g/100ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIO3 | 无色 | 单斜 | 214.00 | 3.93 (22.0℃) | 560.0 | 分解>100.0 | 4.74(0℃)，32.3(100℃) |
| KIO4 | 无色 | 四方 | 230.00 | 3.618 (15.0℃) | 582.0 | - | 0.66(12℃) |
| K2MnO4 | 绿 | 正交 | 197.13 | - | 190.0分解 | - | 分解 |
| KMnO4 | 红紫 | 正交 | 158.03 | 2.703 | 分解<240.0 | - | 6.38(20℃)，25.0(65℃) |
| K2MoO4 | 白 | 粉末或四边棱形，潮解 | 238.13 | 2.91 (18.0℃) | 919.0 | 分解>1400.0 | 184.6 |
| KNO3 | 无色 | 正交，三角 | 101.10 | 2.109 (16.0℃) | 129.0℃转变成三角， 熔点334.0 | 分解>400.0 | 13.3(0℃)，247.0(100℃) |
| KNCS | 无色 | 正交，斜方，潮解 | 97.18 | 1.886 (14.0℃) | 173.2 | 分解>500.0 | 177.2(0℃)，217.0(20℃) |
| KNO2 | 白黄色 | 棱形晶体，潮解 | 85.10 | 1.915 | 440.0 | 分解 | 281.0(0℃)，413.0(100℃) |
| K2O | 无色 | 立方，吸湿 | 94.20 | 2.32(0℃) | 分解>350.0 | - | 水解 |
| KO2 | 黄 | 立方，叶片状 | 71.10 | 2.14 | 380.0 | 分解 | 水解 |
| K2O2 | 白 | 无定形，潮解 | 110.20 | - | 490.0 | 分解 | 水解 |
| KOH | 白 | 正交，潮解 | 56.11 | 2.044 | 360.4±0.7 | 1320.0～1324.0 | 107.0(15℃)，178.0(100℃) |
| K3PO4 | 无色 | 正交，潮解 | 212.27 | 2.564 (17.0℃) | 1340.0 | - | 90.0(30℃) |
| KH2PO4 | 无色 | 四方，潮解 | 136.09 | 2.338 | 252.6 | - | 33.0，83.5(20℃) |
| K2HPO4 | 白 | 无定形，潮解 | 174.18 | - | 分解 | - | 167.0(20℃) |
| KH2PO3 | 白 | 结晶，潮解 | 120.09 | - | 分解 | - | 220.0(20℃) |
| KH2PO2 | 白 | 六方，潮解 | 104.09 | - | 分解 | - | 200.0 |
| K4P2O7·3H2O | 无色 | 潮解 | 384.38 | 2.33 | 180.0℃失2H2O | 300.0℃失3H2O | 溶于冷水，易溶于热水 |
| KPF6 | - | - | 184.06 | - | 约575.0 | 分解 | 9.3，20.6(50℃) |
| KHS | 黄 | 正交，潮解 | 72.17 | 1.68-1.70 | 455.0 | - | 分解 |
| K2S | 黄褐 | 立方，潮解 | 110.26 | 1.805 (14.0℃) | 840.0 | - | 溶 |
| K2S2O8 | 无色 | 三斜 | 270.31 | 2.477 | 分解<100.0 | - | 1.75(0℃)，5.2(20℃) |
| K2S2O7 | 无色 | 针状晶体 | 254.31 | 2.512 | >300.0 | 分解 | 溶于冷水，热水中分解 |
| KHSO4 | 无色 | 正交，潮解 | 136.16 | 2.322 | 214.0 | 分解 | 36.3(0℃)，121.6(100℃) |
| K2SO3·2H2O | 白黄色 | 六方 | 194.29 | - | 分解 | - | 100.0 |
| K2S4O6 | 无色 | 单斜 | 302.43 | 2.296 | - | - | 易溶于冷水 |
| K2SeO4 | 无色 | 正交 | 221.15 | 3.066 | - | - | 110.5(0℃)，122.2(100℃) |
| K2SiO3 | 无色 | 正交 | 154.28 | - | 976.0 | - | 溶 |
| K2Si4O9·H2O | 白 | 正交 | 352.55 | 2.417 | 分解>400.0 | - | 溶 |
| KVO3 | 无色 | 结晶 | 138.04 | - | - | - | 微溶 |
| LaCl3 | 白 | 结晶，潮解 | 245.26 | 3.842 | 860.0 | >1000.0 | 易溶，热水中分解 |
| La(NO3)3·6H2O | 无色 | 三斜，潮解 | 433.01 | - | 40.0 | 分解>126.0 | 151.1 |
| La(OH)3 | 白 | 粉末 | 189.93 | - | 分解 | - | 难溶 |
| La2O3 | 白 | 正交，无定形 | 325.81 | 6.51 (15.0℃) | 2307.0 | 4200.0 | 0.0004(29℃)，热水中分解 |
| La2(SO4)3 | 白 | 粉末，吸湿 | 565.98 | 3.60 (15.0℃) | 分解>1150.0 | - | 3.0，0.69(100℃) |
| LiBr | 白 | 立方，潮解 | 86.85 | 3.464 | 550.0 | 1265.0 | 145.0(4℃)，254.0(90℃) |
| LiBr·2H2O | 白 | 结晶 | 122.88 | - | 44.0℃失H2O | - | 246.0(20℃) |
| LiC2H3O2·2H2O | 白 | 正交 | 102.02 | - | 70.0 | 分解 | 300.0(15℃) |
| Li2C2O4 | 无色 | 正交 | 101.90 | 2.121 (17.5℃) | 分解 | - | 8.0(19.5℃) |
| LiHCO3 | 白 | - | 67.96 | - | - | - | 5.5(13.0) |
| Li2CO3 | 白 | 单斜 | 73.89 | 2.11 | 723.0 | - | 1.54(0℃)，0.72(100℃) |
| LiCl | 白 | 立方 | 42.39 | 2.068 | 605.0 | 1325.0～1360.0 | 63.7(0℃)，130.0(96℃) |
| LiF | 白 | 立方 | 25.94 | 2.635 (20.0℃) | 845.0 | 1676.0 | 0.27(18℃) |
| LiH | 白 | 结晶 | 7.95 | 0.82 | 680.0 | - | 分解 |
| LiI | 白 | 立方 | 133.85 | 4.076 | 449.0 | 1180.0±10.0 | 433.0(80℃) |
| LiIO3 | 白 | 六方，吸湿 | 181.84 | 4.502 (32.0℃) | - | - | 80.3(18℃) |
| LiNO3 | 白 | 三角 | 68.95 | 2.38 | 264.0 | 分解>600.0 | 89.8(27.55℃)，234.0(100℃) |
| LiNO3·3H2O | 无色 | 针状晶体 | 122.99 | - | 29.9℃失5/2H2O | 61.1℃失3H2O | 34.8(0℃)，57.48(29.6℃) |
| LiNO2·H2O | 无色 | 平坦针状晶体 | 70.96 | 1.615(0℃) | >100.0 | 分解 | 125.0(0℃)，459.0(50℃) |
| LiOH | 白 | 四方 | 23.95 | 1.46 | 450.0 | 分解>924.0 | 12.8(20℃)，17.5(100℃) |
| Li2O | 白 | 立方 | 29.88 | 2.013 (25.2℃) | >1700.0 | - | 6.67(0℃)，分解，10.02(100℃) |
| Li3PO4 | 无色 | 正交 | 115.79 | 2.537 (17.5℃) | 837.0 | - | 0.039(18℃) |
| Li2S | 白-黄 | 立方，潮解 | 45.94 | 1.66 | 900.0～975.0 | - | 易溶 |
| LiSCN | 白 | 结晶，潮解 | 65.02 | - | - | - | 易溶 |
| Li2SO4 | - | α-单斜，β-六方，正交，γ-立方 | 109.94 | 2.221 | - | 845.0 | 26.1(0℃)，23.0(108℃) |
| LiHSO4 | 无色 | 斜方 | 104.01 | 2.123 (13.0℃) | 120.0 | - | 分解 |
| Li2SO3·H2O | 白 | 针状晶体 | 111.96 | - | 分解455.0 | 140.0℃失H2O | 24.9(30℃)，22.0(80℃) |
| LuCl3 | 无色 | 结晶 | 281.33 | 3.98 | 905.0 | 升华>750.0 | 溶 |
| Lu2O3 | - | 立方 | 397.93 | 9.42 | - | - | - |
| Mg3(AsO3)2 | 白 | - | 318.75 | - | - | - | 溶 |
| MgBr2 | 白 | 六方，潮解 | 184.11 | 3.72 | 700.0 | - | 101.50(20℃), 125.6(100℃) |
| MgBr2·6H2O | 无色 | 六方，斜方或针状晶体，吸湿 | 292.20 | 2.00 | 172.4 | - | 316.0(0℃) |
| Mg(C2H3O2)2 | 白 | 结晶 | 142.39 | 1.42 | 分解323.0 | - | 53.4(20℃) |
| MgC2O4·2H2O | 白 | 粉末 | 148.36 | 2.45 | 分解>150.0 | - | 0.07(16℃)，0.08(100℃) |
| MgCO3 | 白 | - | 84.31 | 3.009 | 分解>350.0 | - | 0.0106 |
| MgCO3·3H2O | 无色 | 正交针状晶体 | 138.36 | 1.850 | 100.0℃失3H2O | - | 0.179(16℃)，热水中分解 |
| Mg(ClO3)2·6H2O | 白 | 正交针状晶体， 潮解 | 299.30 | 1.80 | 35.0 | 分解>120.0 | 128.6(18℃) |
| Mg(ClO4)2 | - | 潮解 | 223.21 | 2.21 (18.0℃) | 分解>251.0 | - | 99.3 |
| Mg(ClO4)2·6H2O | 白 | 正交 | 331.30 | 1.98 | 185.0～190.0 | - | 易溶 |
| MgCl2 | 白 | 闪光六方结晶 | 95.21 | 2.316～2.33 | 714.0 | 1412.0 | 54.25(20℃)，72.7(100℃) |
| MgCl2·6H2O | 无色 | 单斜，潮解 | 203.30 | 1.569 | 分解> (116.0～118.0) | 分解 | 167.0，367.0(热水中) |
| MgCr2O4 | 暗绿或红 | 立方 | 192.29 | 4.6(20.0℃) | - | - | 难溶 |
| MgF2 | 无色 | 四方 | 62.30 | - | 1261.0 | 2239.0 | 0.076(18℃) |
| MgH2 | 白 | 四方 | 26.32 | - | - | - | 猛烈水解 |
| MgI2 | 白 | 六方，潮解 | 278.11 | 4.43 | 分解<637.0 | - | 148.0(18℃)，164.9(110℃) |
| Mg(MnO4)2·6H2O | 淡紫 | 针状晶体 | 370.27 | 2.18 | 分解 | - | 易溶，热水中分解 |
| Mg(NO3)2·6H2O | 无色 | 单斜，潮解 | 256.41 | 1.6363 | 89.0 | 分解>330.0 | 125.0 |
| Mg3N2 | 绿-黄 | 粉末或块状 | 100.93 | 2.712 | 分解>800.0 | - | 分解 |
| Mg(OH)2 | 无色 | 六方片状晶体 | 58.32 | 2.36 | 350.0℃失H2O | - | 0.0009(18℃)，0.004(100℃) |
| MgO | 无色 | 立方 | 40.30 | 3.58 | 2852.0 | 3600.0 | 0.0086(30℃) |
| Mg3(PO4)2 | - | 正交片状 | 262.86 | - | 1184.0 | - | 难溶 |
| Mg2P2O7 | 无色 | 稳定单斜 | 222.55 | 2.559 | 1383.0 | - | 难溶 |
| MgS | 浅红-橙 | 立方 | 56.37 | 2.84 | 分解>2000.0 | - | 分解 |
| MgSO4 | 无色 | 正交 | 120.36 | 2.66 | 分解>1124.0 | - | 73.8(100℃) |
| MgSO4·7H2O | 无色 | 正交，单斜 | 246.47 | 1.68 | 150.0℃失6H2O | 200.0℃失7H2O | 71.0(20℃)，91.0(40℃) |
| MgSO3·6H2O | 白 | 正交，六方 | 212.45 | 1.7 | 200.0℃失6H2O | 分解 | 1.25 |
| MgSiO3 | 白 | 单斜 | 100.39 | 3.192 | 分解>1557.0 | - | 难溶 |
| MnBr2 | 玫瑰红 | 结晶 | 214.75 | 4.385 | 分解 | - | 127.3(0℃)，228.0(100℃) |
| Mn(C2H3O2)2 | 棕 | 结晶 | 173.03 | 1.74 | - | - | 溶，水解 |
| MnC2O4 | 白 | 结晶，粉末 | 142.96 | 2.43 (21.7℃) | 分解>150.0 | - | 难溶 |
| MnC2O4·2H2O | 红-白 | 八面体，粉末 | 178.99 | - | 100.0℃失2H2O | 分解 | 0.0312，0.037(36℃) |
| MnCl2 | 粉色 | 立方，潮解 | 125.84 | 2.977 | 650.0 | 1190.0 | 72.3,123.8(100℃) |
| MnCl2·4H2O | 玫瑰色 | 单斜，潮解 | 197.91 | 2.01 | 58.0 | 106.0℃失H2O， 198.0℃失4H2O | 15.0(18℃)，656.0(100℃) |
| MnCl3 | 棕或暗绿 | 结晶 | 161.30 | - | 微分解 | - | - |
| MnCr2O4 | 灰-黑 | 立方 | 222.93 | 4.97 (20.0℃) | - | - | 难溶 |
| Mn(NO3)2·4H2O | 无色或玫瑰红 | 单斜 | 251.01 | 1.82 | 25.8 | 129.4 | 426.4(0℃) |
| Mn(OH)2 | 白-粉色 | 三角 | 88.95 | 3.258 (13.0℃) | 分解 | - | 0.0002(18℃) |
| Mn3O4 | 黑 | 四方，正交 | 228.81 | 4.856 | 1564.0 | - | 难溶 |
| MnO2 | 黑 | 正交 | 86.94 | 5.026 | - | - | 难溶 |
|  | 棕黑 | 粉末 |  |  |  |  |  |
| Mn2O7 | 暗红 | 油质，吸湿，爆炸 | 221.87 | 2.396(20.0℃) | 5.9 | 分解>55.0， 95.00爆炸 | 易溶，热水中水解 |
| MnO | 绿 | 立方 | 70.94 | 5.43～5.46 | - | - | 难溶 |
| Mn3(PO4)2·3H2O | 玫瑰红或黄-白色 | 正交 | 408.80 | 3.012 | - | - | - |
| MnS | 绿 | 立方 | 87.00 | 3.99 | 分解 | - | 0.00047(18℃) |
|  | 粉色 | 无定形 |  |  |  |  |  |
| Mn(SCN)2·3H2O | - | 潮解 | 225.14 | - | (160.0～170.0)℃失3H2O | - | 溶 |
| MnSO4 | 略红 | - | 151.00 | 3.25 | 700.0 | 分解>850.0 | 52.0(5℃)， 70.0(70℃) |
| MnSO4·5H2O | 玫瑰红 | 三斜 | 241.07 | 2.103 (15.0℃) | - | - | 124.0(0℃)，142.0(54℃) |
| Mn2(SO4)3 | 绿 | 六方，潮解 | 398.05 | 3.24 | 分解>160.0 | - | 水解 |
| Mn(SO3)2 | - | 三斜 | 215.05 | 1.757 | - | - | 溶 |
| MnSiO3 | 红 | 三斜 | 131.02 | 3.72 | 1323.0 | - | 难溶 |
| MoCl2 | 黄 | 无定形 | 166.85 | 3.714 | 分解 | - | 难溶 |
| MoCl3 | 暗红 | 针状或粉末 | 202.30 | 3.578 | 分解 | - | 难溶 |
| Mo(OH)3 | 黑 | 粉末 | 146.96 | - | 分解 | - | 0.2 |
| MoO3·2H2O | 浅黄 | 单斜，斜方 | 179.97 | 3.124 (15.0℃) | - | - | 0.05(15.0℃) |
| MoO2 | 铅灰色 | 四方，单斜 | 127.94 | 6.47 | - | - | 难溶 |
| Mo2O3 | 黑 | - | 239.88 | - | - | - | 难溶 |
| Mo2O5 | 紫-蓝 | 粉末 | 271.88 | - | - | - | - |
| MoS2 | 黑 | 六方 | 160.06 | 4.80 (14.0℃) | 1185.0 | 升华>450.0，在空气中分解 | 难溶 |
| Mo2S5·3H2O | 黑褐 | 粉末 | 406.23 | - | 135.0℃失H2O | 分解 | 难溶 |
| NCl3 | 黄 | 油状或正交 | 120.37 | 1.653 | <-40.0 | <7.1， 95.0爆炸 | 难溶，热水中分解 |
| NH3 | 无色 | 气体，液体 | 17.03 | 0.7710g/L | -77.7 | -33.35 | 89.9， 7.4(100℃) |
| NO | 无色 | 气体 | 30.01 | 1.3402g/L | -163.6 | -151.8 | 7.34 ml(0℃)， 2.37 ml(60℃) |
|  | 蓝 | 液体 |  | 1.269 (-150.2℃) |  |  |  |
| N2O | 无色 | 气体、液体或立方 | 44.01 | 1.977g/L (0℃) | -90.8 | -88.5 | 130.0 ml(0℃)， 56.7 ml |
| N2O5 | 白 | 正交，六方 | 108.01 | 1.642(18.0℃) | 30.0 | 分解>47.0 | 溶，热水中分解 |
| NO3 | 略蓝色 | 气体 | 62.00 | - | 常温下分解 | - | - |
| NO2 | 无色 | 固体 | 46.01 | 1.4494 (20.0℃) | -11.20 | 21.2 | 溶，分解 |
|  | 黄 | 液体 |  |  |  |  |  |
|  | 棕 | 气体 |  |  |  |  |  |
| N2O3 | 红-棕 | 气体 | 76.01 | 1.447(2.0℃) | -102.0 | 分解>3.5 | 溶，分解 |
|  | 蓝 | 固体或液体 |  |  |  |  |  |
| N2S5 | 灰 | 结晶 | 188.31 | - | 10.0～11.0 | 分解 | 分解 |
| NH4Al(SO4)2·12H2O | 无色 | 立方 | 453.32 | 1.64 | 93.5 | 120.0℃失10H2O | 15.0(20℃) |
| (NH4)2B4O7·4H2O | 无色 | 四方 | 263.37 | - | 分解 | - | 7.27(18℃)，52.68(90℃) |
| NH4Br | - | 立方，胶体，吸湿 | 97.94 | 2.429 | 452.0升华 | - | 97.0，145.6(100℃) |
| NH4BrO3 | 无色 | 立方 | 145.94 | - | 爆炸 | - | 易溶 |
| (NH4)2C2O4·H2O | 无色 | 正交 | 142.11 | 1.50 | 分解 | - | 2.54(0℃)，11.8(50℃) |
| NH4C2H3O2 | 白 | 结晶，吸湿 | 77.08 | 1.17(20.0℃) | 114.0 | 分解 | 148.0(4℃)，热水中分解 |
| NH4CN | 无色 | 立方 | 44.06 | 1.02 (100.0℃) | 分解>36.0 | 升华>40.0 | 易溶，分解 |
| (NH4)2CO3·H2O | 无色 | 立方 | 114.10 | - | 分解>58.0 | - | 100.0(15℃)，热水中分解 |
| NH4HCO3 | 无色 | 正交，单斜 | 79.06 | 1.58 | 107.5 | 升华 | 11.9(0℃)，热水中分解 |
| NH4Cl | 无色 | 正交 | 53.49 | 1.527 | 升华>340.0 | 520.0 | 29.7(0℃)，75.8(100℃) |
| NH4ClO3 | 无色 | 单斜，针状晶体 | 101.49 | 1.80 | 爆炸102.0 | - | 28.7(0℃)，115.0(75℃) |
| NH4ClO4 | 无色 | 正交 | 117.49 | 1.95 | 分解 | - | 10.74(0℃)，42.45(85℃) |
| (NH4)2CrO4 | 黄 | 单斜 | 152.07 | 1.91 (12.0℃) | 分解>180.0 | - | 40.5(30℃)，热水中分解 |
| (NH4)2Cr2O7 | 橙 | 单斜 | 252.06 | 2.15 | 分解>170.0 | - | 30.8(15℃) |
| NH4F | 无色 | 六方，潮解 | 37.04 | 1.009 | 升华 | - | 100.0(0℃)，分解 |
| NH4HF2 | - | 正交，四方，潮解 | 57.04 | 1.50 | 125.6 | - | 易溶 |
| (NH4)3Fe(CN)6 | 红 | 单斜 | 266.06 | - | 分解 | - | 易溶 |
| NH4Fe(SO4)2·12H2O | 紫 | 立方，八面体 | 482.18 | 1.71 | 39.0～41.0 | 230.0℃失12H2O | 124.0，400.0(100℃) |
| NH4I | 无色 | 六方，吸湿 | 144.94 | 2.514 | 升华>551.0 | - | 154.2(0℃)，250.3(100℃) |
| NH4IO3 | 无色 | 正交，单斜 | 192.94 | 3.309 (21.0℃) | 分解>150.0 | - | 2.06(15℃)，14.5(101℃) |
| NH4IO4 | 无色 | 四方 | 208.94 | 3.056(18.0℃) | 爆炸 | - | 2.7(16℃) |
| NH4MnO4 | - | 正交 | 136.97 | 2.208(10.0℃) | 分解>110.0 | - | 7.9(15℃)，分解 |
| NH4NO3 | 无色 | 正交 | 80.04 | 1.725 | 169.6 | - | 118.3(0℃)，871.0(100℃)) |
| NH4NO2 | 白-略黄 | 结晶 | 64.04 | 1.69 | 爆炸(60.0～70.0℃) | - | 易溶，分解 |
| NH4OH | - | 常温下仅在溶液中 | 35.05 | - | -77.0 | - | 溶 |
| (NH4)3PO4·3H2O | 白 | 斜方 | 203.13 | - | - | - | 26.1 |
| NH4H2PO4 | 无色 | 四方 | 115.03 | 1.803(19.0℃) | 190.0 | - | 22.7(0℃)，173.2(100℃) |
| (NH4)2HPO4 | 无色 | 单斜 | 132.06 | 1.619 | 分解>155.0 | 分解 | 57.5(10℃)，106.70(70℃) |
| NH4H2PO2 | - | 正交，稳定 | 83.03 | 1.634 | 200.0 | 分解>240.0 | 100.0 |
| NH4H2PO3 | 无色 | 单斜，斜方 | 99.03 | - | 123.0 | 分解>145.0 | 171.0(0℃)，260.0(31℃) |
| (NH4)2S | 黄 | 结晶，吸湿 | 68.14 | - | 分解 | - | 易溶，热水中分解 |
| (NH4)2SO4 | 无色 | 正交 | 132.13 | 1.769(50.0℃) | 分解>235.0 | - | 70.6(0℃)，103.8(100℃) |
| NH4HSO4 | 无色 | 正交 | 115.10 | 1.78 | 146.9 | 分解 | 100.0 |
| (NH4)2SO3·H2O | 无色 | 单斜 | 134.15 | 1.41 | 分解> (60.0～70.0) | 升华>150.0 | 60.4(100℃) |
| (NH4)2SO4·Fe2(SO4)3 | 白 | 六方 | 532.00 | 2.49(22.0℃) | 分解>420.0 | - | 44.15 |
| (NH4)2SiF6 | 无色 | α-八面体，β-六方 | 178.14 | α2.0, β2.152 | 分解 | - | 18.6(17℃) |
| NH4VO3 | 白-略带黄色或无色 | 结晶 | 116.98 | 2.326 | 分解>200.0 | - | 0.52(15℃)，6.95(96℃) |
| NaAlO2 | 白 | 无定形粉末， 吸湿 | 81.97 | - | 1800.0 | - | 溶 |
| NaAsO3 | - | 正交，风化 | 145.91 | 2.301 | 615.0 | - | 易溶 |
| Na3AsO4·12H2O | 无色 | 三角，六方，有毒 | 424.07 | 1.752-1.804 | 86.3 | - | 38.9(15.5℃) |
| NaBF4 | 白 | 正交 | 109.79 | 2.47(20.0℃) | 微分解≥384.0 | 分解 | 108.0(26℃)，210.0(100℃) |
| Na2B4O7 | - | 结晶 | 201.22 | 2.367 | 741.0 | 分解>1575.0 | 1.06(0℃)，8.79(40℃) |
| Na2B4O7·10H2O | 无色 | 单斜，风化 | 381.37 | 1.73 | 75.0 | 320.0℃失10H2O | 2.01(0℃)，170.0(100℃) |
| NaBH4 | 白 | 立方 | 37.83 | 1.074 | 分解400.0 | - | 55.0 |
| NaBiO3 | 黄-棕 | 粉末 | 280.00 | - | - | - | 热水中分解 |
| NaBr | 无色 | 立方，吸湿 | 102.89 | 3.203 | 747.0 | 1390.0 | 116.0(50℃)， 121.0(100℃) |
| NaBr·2H2O | 无色 | 单斜，棱形晶体 | 138.92 | 2.176 | 51.0℃失2H2O | - | 79.5(0℃)，118.6(80.5℃) |
| Na2C2O4 | 无色 | 结晶 | 134.00 | 2.34 | 分解> (250.0～270.0) | - | 3.7(20℃)，6.33(100℃) |
| NaHC2O4·H2O | 白 | 单斜 | 130.03 | - | 100.0℃失H2O | 分解>200.0 | 1.7(15℃)，21.0(100℃) |
| NaC2H3O2 | 白 | 粉末，单斜 | 82.03 | 1.528 | 324.0 | - | 119.0(0℃)，170.15(100℃) |
| NaC2H3O2·3H2O | 无色 | 单斜，斜方，风化 | 136.08 | 1.45 | 58.0 | 123.0 | 76.2(0℃)，138.8(50℃) |
| NaC18H35O2 | 白 | 脂类粉末 | 306.46 | - | - | - | 溶 |
| NaCN | 无色 | 立方，潮解，有毒 | 49.01 | - | 563.7 | 1496.0 | 48.0(10℃)，82.0(35℃) |
| Na2CO3 | 白 | 粉末，吸湿 | 105.99 | 2.532 | 851.0 | 分解 | 7.1(0℃)，45.5(100℃) |
| Na2CO3·10H2O | 白 | 单斜 | 286.14 | 1.44(15.0℃) | 32.5～34.5 | 33.5℃失H2O | 21.52(0℃)，421.0(104℃) |
| Na2CO3·7H2O | - | 正交双锥体，风化 | 232.10 | 1.51 | 32.0℃失H2O | - | 16.90，33.9(35℃) |
| Na2CO3·H2O | 无色 | 正交，潮解 | 124.00 | 2.25 | 100.0℃失H2O | - | 33.0 |
| NaHCO3 | 白 | 单斜，棱形晶体 | 84.01 | 2.159 | - | - | 6.9(0℃)， 16.4(60℃) |
| NaCl | 无色 | 立方 | 58.44 | 2.165 | 801.0 | 1413.0 | 35.7(0℃)，39.12(100℃) |
| NaClO3 | 无色 | 立方，三角 | 106.44 | 2.490(15.0℃) | 248.0～261.0 | 分解 | 79.0(0℃)，230.0(100℃) |
| NaClO4 | 白 | 正交，潮解 | 122.44 | - | 分解>482.0 | 分解 | 20.0(20℃) |
| NaClO4·H2O | 无色 | 三角，潮解 | 140.46 | 2.02 | 130.0 | 分解>482.0 | 209.0(15℃)，284.0(50℃) |
| Na2CrO4 | 黄 | 正交双锥体 | 161.97 | 2.710～2.736 | - | - | 87.3(30℃) |
| Na2CrO4·10H2O | 黄 | 单斜，潮解 | 342.13 | 1.483 | 19.92 | - | 50.0(10℃)，126.0(100℃) |
| Na2Cr2O7·2H2O | 红 | 单斜，斜方，潮解 | 298.00 | 2.52(13.0℃) | 356.7(无水) | 400.0 (无水) | 180.0(20℃)，433.0(98℃) |
| Na3Fe(CN)6·H2O | 红 | 结晶，潮解 | 298.94 | - | - | - | 18.9(0℃)，67.0(100℃) |
| Na4Fe(CN)6·10H2O | 淡黄 | 单斜 | 484.07 | 1.458 | - | - | 31.85(20℃)，156.5(98℃) |
| NaF | 无色 | 立方，四方 | 41.99 | 2.558(41.0℃) | 993.0 | 1695.0 | 4.22(18℃) |
| NaH | 银色 | 针状 | 24.00 | 0.92 | 分解>800.0 | - | 分解 |
| NaI | 无色 | 立方 | 149.89 | 3.667 | 661.0 | 1304.0 | 184.0，302.0(100℃) |
| NaI·2H2O | 无色 | 单斜 | 185.92 | 2.448(20.8℃) | 752.0 | - | 317.9(0℃)， 1550.0(100℃) |
| NaIO3 | 白 | 正交 | 197.89 | 4.277(17.5℃) | 分解 | - | 9.0(20℃)，34.0(100℃) |
| NaIO4 | 无色 | 四方 | 213.89 | 4.174 | 分解>300.0 | - | 14.44，38.9(51.5℃) |
| NaIO4·3H2O | 无色 | 斜方 | 267.94 | 3.219(18.0℃) | 分解>175.0 | - | 18.78，36.4(34.5℃) |
| NaMnO4 | 红 | 结晶，潮解 | 141.93 | - | 分解 | - | 易溶 |
| Na2MoO4 | 白 | 无光泽 | 205.92 | 3.28(18.0℃) | 687.0 | - | 44.3，84.0(100℃) |
| NaNO3 | 无色 | 三角 | 84.99 | 2.261 | 306.8 | 分解>380.0 | 92.1，180.0(100℃) |
| NaNO2 | 无色-黄 | 正交，斜方，吸湿 | 69.00 | 2.168(0℃) | 271.0 | 分解>320.0 | 81.5(15℃)，163.0(100℃) |
| NaNH2 | 白 | 结晶性粉末 | 39.01 | - | 210.0 | 400.0 | 分解 |
| NaOCN | 无色 | 针状晶体 | 65.01 | 1.937(20.0℃) | - | - | 分解 |
| NaOCl | - | 仅在溶液中 | 74.44 | - | - | - | - |
| NaOH | 白 | 潮解 | 40.00 | 2.130 | 318.4 | 1390.0 | 42.0(0℃)，347.0(100℃) |
| Na2O | 白-灰 | 潮解 | 61.98 | 2.27 | 升华>1275.0 | - | 分解 |
| Na2O2 | 黄-白 | 粉末 | 77.98 | 2.805 | 分解>460.0 | 分解>657.0 | 分解 |
| Na3PO4·12H2O | 无色 | 三角 | 380.12 | 1.62(20.0℃) | 分解>(73.3～76.7) | 100.0℃失12H2O | 1.5(0℃)，157.0(70℃) |
| NaH2PO4·2H2O | 无色 | 正交 | 156.01 | 1.91 | 60.0 | - | 94.0 |
| Na2HPO4·7H2O | 无色 | 单斜，斜方 | 268.07 | 1.679 | 48.1℃失5H2O | - | 104.0(40℃) |
| Na2HPO4·12H2O | 无色 | 正交，单斜，风化 | 358.14 | 1.52 | 35.1℃失5H2O | 100.0℃失12H2O | 4.15，87.4(34℃) |
|  | 白 | 粉末 |  |  |  |  |  |
| Na4P2O7 | 白 | 结晶 | 265.90 | 2.534 | 880.0 | - | 3.16(0℃)，40.26(100℃) |
| Na4P2O7·10H2O | 无色 | 单斜 | 446.06 | 1.815～1.836 | 93.8℃失H2O | - | 5.41(0℃)，93.11(100℃) |
| NaH2PO2·H2O | 无色 | 单斜，潮解 | 105.99 | - | 分解，猛烈 | - | 100.0，667.0(100℃) |
| NaHS | 无色 | 正交，潮解 | 56.06 | - | 350.0 | - | 易溶 |
|  | 白 | 粒状结晶，潮解 |  |  |  |  |  |
| Na2S | 白 | 结晶，潮解 | 78.04 | 1.856(14.0℃) | 1180.0 | - | 15.4(10℃)，57.2(90℃) |
| Na2S·9H2O | 无色 | 四方，潮解 | 240.18 | 1.427(16.0℃) | 分解>920.0 | - | 47.5(10℃) |
| Na2SO4 | 无色 | 单斜 | 142.04 | - | 884.0 | - | 溶,42.0～45.0(100℃) |
|  |  | 斜方 |  | 2.68 | - | - | 4.76(0℃)，42.7(100℃) |
| Na2SO4·10H2O | 无色 | 单斜，风化 | 322.19 | 1.464 | 32.38 | 100.0℃失10H2O | 11.0(0℃)，92.7(30℃) |
| Na2SO4·7H2O | 白 | 正交，四方 | 268.14 | - | - | - | 19.5(0℃)，44.0(20℃) |
| Na2S2O5 | 白 | 粉末或结晶(+7H2O) | 190.10 | 1.4 | 分解>150.0 | - | 54.0(20℃)，81.7(100℃) |
| Na2S2O7 | 白 | 半透明结晶， 潮解 | 222.10 | 2.658 | 400.9 | 分解>460.0 | 溶 |
| NaHSO4 | 无色 | 三斜 | 120.06 | 2.435(13.0℃) | >315.0 | 分解 | 28.6，100.0(100℃) |
| Na2SO3 | 白 | 粉末或六方棱形晶体 | 126.04 | 2.633(15.4℃) | 热分解,红色 | 分解 | 12.54(0℃)，28.3(80℃) |
| Na2SO3·7H2O | 无色 | 单斜，风化 | 252.14 | 1.539(15.0℃) | 150.0℃失7H2O | 分解 | 32.8(0℃)，196.0(40℃) |
| NaHSO3 | 白，在溶液中黄色 | 单斜 | 104.06 | 1.48 | 分解 | - | 29.0 |
| NaSCN | 无色 | 正交，潮解， 有毒 | 81.07 | - | 287.0 | - | 139.3(21.3℃)， 225.0(100℃) |
| Na2S2O3 | 无色 | 单斜 | 158.10 | 1.667 | - | - | 50.2(100℃) |
| Na2S2O3·5H2O | 无色 | 单斜，风化 | 248.17 | 1.729(17.0℃) | 40.0～45.0 | 100.0℃失5H2O | 79.4(0℃)，291.1(45℃) |
| Na3Sb | 黑 | 粉末，易燃 | 190.72 | - | 856.0 | - | 分解 |
|  | 蓝 | 结晶，易燃 |  |  |  |  |  |
| NaSbO3 | 白 | 粉末 | 192.74 | - | - | - | 难溶，溶于热水 |
| Na2SeO4 | 无色 | 正交 | 188.94 | 3.213(17.4℃) | - | - | 84.0(35℃)，72.8(100℃) |
| Na2SeO4·10H2O | 无色 | 单斜 | 369.09 | 1.603～1.620 | - | - | 43.5(20℃)，340.0(100℃) |
| Na2Se | 白至红 | 结晶，潮解 | 124.94 | 2.625(10.0℃) | >875.0 | - | 分解 |
| Na2SiO3 | 无色 | 单斜 | 122.06 | 2.4 | 1088.0 | - | 溶 |
| Na2SiO3·9H2O | 无色 | 正交，风化 | 284.20 | - | 40.0～80.0 | 100.0℃失6H2O | 易溶 |
| NaVO3 | 无色 | 单斜、斜方 | 121.93 | - | 630.0 | - | 21.1，38.8(75℃) |
| Na2WO4 | 白 | 正交 | 293.83 | 4.179 | 698.0 | - | 57.5(0℃)，96.9(100℃) |
| Nb2O5 | 白 | 正交 | 265.81 | 4.47 | 1520.0 | - | 难溶 |
| Nb2O3 | 蓝-黑 | - | 233.81 | - | 1780.0 | - | - |
| Nd(C2H3O2)3·H2O | - | - | 339.39 | - | - | - | 26.2 |
| NdCl3 | 玫瑰红-紫 | 斜方 | 250.60 | 4.134 | 784.0 | 1600.0 | 96.7(13℃)，140.0(100℃) |
| Nd(NO3)3·6H2O | - | 三斜 | 438.35 | - | - | - | 152.9 |
| Nd2O3 | 浅蓝 | 粉末 | 336.48 | 7.24 | 约1900.0 | - | - |
|  | 红 | 发荧光 |  |  |  |  |  |
| Nd2(SO4)3·8H2O | 红 | 单斜 | 720.89 | 2.85 | 1176.0 | - | 8.0(20℃)， 5.4(40℃) |
| NiBr2 | 黄棕 | 潮解 | 218.50 | 5.098(27.0℃) | 963.0 | - | 112.8(0℃)，155.1(100℃) |
| NiBr2·3H2O | 略黄-绿 | 针状晶体，潮解 | 272.54 | - | 300.0℃失3H2O | - | 199.0(0℃)，315.7(100℃) |
| Ni(BrO3)2·6H2O | - | 单斜 | 422.59 | 2.575 | 分解 | - | 28.0 |
| NiC2O4·2H2O | 浅绿 | 粉末 | 182.74 | - | - | - | 0.0003(18℃) |
| Ni(C2H3O2)2 | 绿 | 斜方 | 176.78 | 1.798 | 分解 | - | 17.0(16℃) |
| Ni(C2H3O2)2·4H2O | 绿 | 斜方 | 248.84 | 1.744 | 分解 | - | 16.0 |
| Ni(CN)2 | 黄-绿 | - | 110.73 | - | - | - | 难溶 |
| NiCO3 | 浅绿 | 正交 | 118.70 | - | 分解 | - | 0.009 |
| Ni(CO)4 | 无色 | 易燃挥发性液体或针状晶体 | 170.73 | 1.32(17.0℃) | -25.0 | 43.0 | 0.018(20℃) |
| Ni(ClO3)2·6H2O | 暗红 | - | 333.68 | 2.07 | 分解>80.0 | - | 0.9(27℃) |
| NiCl2 | 黄 | 屑状，潮解 | 129.60 | 3.55 | 1001.0 | 升华>973.0 | 64.2(20℃)，87.6(100℃) |
| NiF2 | 绿 | 四方 | 96.69 | 4.63 | - | - | 4.0 |
| NiI2 | 黑 | 结晶，潮解 | 312.50 | 5.834 | 797.0 | - | 124.2(0℃), 188.2(100℃) |
| Ni(IO3)2 | 黄 | 针状 | 408.50 | 5.07 | - | - | 1.0(30℃) |
| Ni(NO3)2·6H2O | 绿 | 单斜，潮解 | 290.79 | 2.05 | 56.7 | 136.7 | 238.5(0℃) |
| NiO | 绿-黑 | 立方 | 74.69 | 6.67 | 1984.0 | - | 难溶 |
| Ni(OH)2 | 绿 | 结晶或无定形 | 92.70 | 4.15 (3.65℃) | 分解>230.0 | - | 0.013 |
| Ni3(PO4)2·8H2O | 苹果绿 | 片状 | 510.13 | - | 分解 | - | 难溶 |
|  | 翡翠色 | 结晶粒状 |  |  |  |  |  |
| NiS | 黑 | 三角或无定形 | 90.75 | 5.3～5.65 | 797.0 | - | 难溶 |
| NiSO4 | 黄 | 立方 | 154.75 | 3.68 | - | - | 29.3(0℃)，87.3(100℃) |
| NiSO4·7H2O | 绿 | 正交 | 280.85 | 1.948 | 99.0 | 103.0℃失6H2O | 75.6(15.5℃)，475.8(100℃) |
| NiSO4·6H2O | α-蓝 | 四方 | 262.84 | 2.07 | 53.3℃转化 | 103.0℃失6H2O | 65.52(0℃)，340.7(100℃) |
|  | β-绿 | 单斜 |  |  |  |  |  |
| NiSO3·6H2O | 绿 | 四面体 | 246.84 | - | - | - | 难溶 |
| NiSiF6·6H2O | 绿 | 三角 | 308.86 | 2.134 | 分解 | - | - |
| NpO2 | 苹果绿 | 立方 | 269.05 | 11.11 | - | - | 难溶 |
| OsO2 | 棕 | 结晶 | 222.20 | 11.37(21.4℃) | 500.0℃30%转为OsO4 | - | 难溶 |
| PBr5 | 黄 | 正交 | 430.56 | 3.46(20.0℃) | 分解<100.0 | 分解>106.0 | 分解 |
| PBr3 | 无色 | 发烟液体 | 270.73 | 2.852(15.0℃) | -40.0 | 172.9 | 分解 |
| PCl5 | 黄-白 | 四方，发烟 | 208.24 | - | - | 升华>162.0 | 分解 |
| PCl3 | 无色 | 发烟液体 | 137.33 | 1.574(21.0℃) | -112.0 | - | 分解 |
| PF5 | 无色 | 气体 | 125.97 | 5.805g/L | -83.0 | -75.0 | 分解 |
| PF3 | 无色 | 气体 | 87.97 | 3.907g/L | -151.5 | -101.5 | 分解 |
| PH3 | 无色 | 气体，有毒 | 34.00 | 1.529g/L | -133.0 | -87.7 | 0.26 |
| PI3 | 红 | 六方，潮解 | 411.69 | 4.18 | 61.0 | 分解 | - |
| P2O5(或P4O10) | 白 | 单斜或粉末，易溶解 | 141.94 | 2.39 | 580.0～585.0 | 升华>300.0 | 分解 |
| P2S5 | 灰-黄 | 结晶，潮解 | 222.25 | 2.03 | 286.0～290.0 | 514.0 | 难溶，热水中分解 |
| PaO2 | 黑 | 立方 | 263.03 | - | >1550.0 | - | - |
| Pb3(AsO4)2 | 白 | 结晶，有毒 | 899.44 | 7.80 | 微分解>1042.0 | - | 微溶 |
| PbBr2 | 白 | 正交 | 367.01 | 6.66 | 373.0 | 916.0 | 0.4554(0℃)，4.71(100℃) |
| Pb(BrO3)2·H2O | 无色 | 单斜 | 481.02 | 5.53 | 分解>180.0 | - | 1.38(20℃) |
| Pb(C2H3O2)2 | 白 | 结晶 | 325.29 | 3.25(20.0℃) | 280.0 | - | 44.3(20℃)，221.0(50℃) |
| Pb2(OH)(C2H3O2)3 | 白 | - | 608.54 | - | - | - | 易溶 |
| Pb(C2H3O2)4 | 无色 | 单斜 | 443.38 | 2.228(17.0℃) | 175.0 | - | 分解 |
| PbC2O4 | 白 | 粉末 | 295.22 | 5.28 | 分解>300.0 | - | 0.00015(18℃) |
| Pb(CN)2 | 略黄-白 | 粉末 | 259.24 | - | - | - | 微溶 |
| PbCO3 | 白 | 正交 | 267.21 | 6.6 | 分解>315.0 | - | 热水中分解 |
| PbCl2 | 白 | 正交 | 278.11 | 5.85 | 501.0 | 953.0 | 0.99(20℃)，3.34(100℃) |
| PbCl4 | 黄 | 油质液体 | 349.01 | 3.18(0℃) | -15.0 | 105.0爆炸 | 分解 |
| Pb(ClO3)2 | 白 | 单斜，潮解 | 374.09 | 3.89 | 分解>230.0 | - | 140.0(18℃) |
| Pb(ClO4)2·3H2O | 白 | 正交 | 460.15 | 2.6 | 分解>100.0 | - | 499.7(26℃) |
| PbCrO4 | 黄 | 单斜 | 323.19 | 6.12(15.0℃) | 844.0 | 分解 | 难溶 |
| PbCr2O7 | 红 | 结晶 | 423.19 | - | - | - | 分解 |
| PbF2 | 无色 | 正交，有毒 | 245.20 | 8.24 | 855.0 | 1290.0 | 0.064 (20℃) |
| PbI2 | 黄 | 六方粉末，有毒 | 461.01 | 6.16 | 402.0 | 954.0 | 0.41(100℃) |
| PbMoO4 | 无色-淡黄 | 四方片状 | 367.14 | 6.92 | 1060.0～1070.0 | - | 难溶 |
| Pb(NO3)2 | 无色 | 立方，单斜，有毒 | 331.23 | 4.53(20.0℃) | 分解>470.0 | - | 37.65(0℃)，127.0(100℃) |
| Pb(OH)2 | 白 | 无定形 | 241.21 | - | 分解>145.0 | - | 0.0155(20℃) |
| PbO2 | 深褐 | 四方 | 239.20 | 9.375 | 分解>290.0 | - | 难溶 |
| PbO | 黄 | 四方 | 223.20 | 9.53 | 886.0 | 1516.0 | 0.0017(20℃) |
|  |  | 正交 |  | 8.0 | 886.0 | 1472.0 | 0.0023 |
| Pb3O4 | 红 | 结晶屑状或无定形粉末 | 685.60 | 9.1 | 分解>500.0 | - | 难溶 |
| Pb2O3 | 橙黄-黄 | 粉末 | 462.40 | - | 分解>370.0 | - | 热水中分解 |
| Pb2O | 黑 | 无定形 | 430.40 | 8.342 | 分解 | - | 难溶 |
| Pb3(PO4)2 | 无色或白 | 粉末，六方 | 811.54 | 6.9～7.3 | 1014.0 | - | 难溶 |
| PbHPO4 | - | 正交 | 303.18 | 5.661(15.0℃) | 分解 | - | 难溶 |
| Pb(H2PO4)2 | - | 针状 | 401.17 | - | - | - | - |
| PbS | 黑 | 立方 | 239.26 | 7.5 | 1114.0 | - | 0.012(20℃) |
| Pb(SCN)2 | 白 | 单斜 | 323.36 | 3.82 | 分解>190.0 | - | 0.2(100℃) |
| PbSO4 | 白 | 单斜，正交 | 303.26 | 6.2 | 1170.0 | - | 0.00425 |
| Pb2S2O3·3H2O | - | 潮解 | 453.36 | - | - | - | 易溶 |
| PbSO3 | 白 | 粉末 | 287.26 | - | 分解 | - | 难溶 |
| PbS2O3 | 白 | 结晶 | 319.32 | 5.18 | 分解 | - | 0.03 |
| PbSeO4 | 白 | 正交 | 350.16 | 6.37(20.0℃) | 分解 | - | 难溶 |
| PbSiO3 | 无色或白 | 单斜 | 283.28 | 6.49 | 766.0 | - | 难溶 |
| PbSiF6·2H2O | 无色 | 结晶 | 385.33 | - | 分解 | - | 易溶 |
| PbWO4 | 无色 | 单斜 | 455.05 | 8.23 | 1125.0 | - | 0.03 |
| PdCl2 | 黑红 | 立方、针状晶体， 潮解 | 177.33 | 4.0(18.0℃) | 分解>500.0 | - | 溶 |
| PdCl2·2H2O | 棕 | 斜方，潮解 | 213.36 | - | 分解 | - | 易溶 |
| PdF2 | 棕 | - | 144.42 | 5.80 | 挥发 | 分解 | 难溶 |
| PdI2 | 黑 | 粉末 | 360.23 | 6.003(18.0℃) | 分解>350.0 | - | 难溶 |
| Pd(NO3)2 | 棕黄 | 正交，潮解 | 230.43 | - | 分解 | - | 分解 |
| PdO | 略绿-蓝或黄 | 块状 | 122.42 | 9.70(20.0℃) | 870.0 | - | 难溶 |
|  | 黑 | 粉末 |  |  |  |  |  |
| PoCl4 | 黄 | 单斜，三斜 | 350.79 | - | - | - | 分解 |
| PoO2 | 红 | 四方 | 240.98 | - | 分解>500.0 | - | - |
| PrCl3 | 棕绿 | 针状 | 247.27 | 4.02 | 769.0～782.0 | 1710.0 | 104.0(13℃) |
| PrO2 | 棕蓝 | 粉末 | 172.91 | 6.82 | >350.0℃转变为Pr6O10 | - | - |
| Pt(CN)2 | 黄褐 | 结晶 | 247.12 | - | - | - | 难溶 |
| PtCl4 | 棕-红 | 结晶 | 336.89 | 4.303 | 分解>370.0 | - | 142.0 |
| PtCl4·5H2O | 红 | 单斜 | 426.97 | 2.43 | 100.0℃失H2O | - | 易溶 |
| PtCl3 | 黑绿 | - | 301.44 | 5.256 | 435.0 | - | 溶于热水 |
| PtO2 | 黑 | - | 227.08 | 10.2 | 450.0 | - | 难溶 |
| PtS | 黑 | 四方 | 227.14 | 10.04 | 分解 | - | 难溶 |
| PuO2 | 黄-绿 | 立方 | 271.05 | 11.46 | - | - | 微溶 |
| RaCl2 | 无色-略黄 | 单斜 | 296.93 | 4.91 | 1000.0 | - | 溶 |
| Ra(NO3)2 | - | 结晶 | 350.04 | - | - | - | 13.9(20℃) |
| RbCl | 无色 | 立方 | 120.92 | 2.80 | 718.0 | 1390.0 | 77.0(0℃), 138.9(100℃) |
| RbNO3 | 无色 | 六方，立方， 正交，三斜，吸湿 | 147.47 | 3.11 | 161.4℃转为立方 | 219.0(三斜、正交) | 44.28(16℃), 452.0(100℃) |
| RbOH | 灰-白 | 潮解 | 102.48 | 3.203(11.0℃) | 301.0±0.9 | - | 180.0(15℃) |
| Rb2O | 无色-黄 | 立方 | 186.94 | 3.72 | 分解>400.0 | - | 溶，分解 |
| Rb2O2 | 黄 | 立方 | 202.93 | 3.65(0℃) | 570.0 | - | 分解 |
| Rb2SO4 | 无色 | 正交，六方 | 266.99 | 3.613(20℃) | 1060.0 | 约1700.0 | 81.8(100℃) |
| ReO2 | 黑 | - | 218.21 | 11.4 | 分解>1000.0 | - | 难溶 |
| Rh(NO3)3·2H2O | 红 | 潮解 | 324.95 | - | - | - | 溶 |
| RhO2 | 棕 | - | 134.90 | - | - | - | 难溶 |
| RuCl3 | 棕 | 结晶，潮解 | 207.43 | 3.11 | 分解>500.0 | - | 难溶 |
| RuO2 | 暗蓝 | 四方 | 133.07 | 6.97 | 分解 | - | 难溶 |
| SCl2 | 暗红 | 液体 | 102.97 | 1.621(15.0℃) | -78.0 | 分解>59.0 | 水解 |
| SCl4 | 黄-棕 | 液体 | 173.87 | - | -30.0 | 分解>-15.0 | 分解 |
| SF6 | 无色 | 气体 | 146.05 | 6.602g/L | -50.5 | -63.8 (升华) | 0.004 |
| SO2 | 无色 | 气体或液体， 窒息气味 | 64.06 | - | -72.7 | -10.0 | 22.8(0℃)，0.58(90℃) |
| SO3 | - | 光滑纤维，针状，稳定，变体 | 80.06 | 1.97(20.0℃) | 16.8 | 44.8 | 分解 |
| SbCl5 | 白 | 液体或单斜 | 299.02 | 液体 2.336(20.0℃) | 2.8 | 140.0 | 分解 |
| SbCl3 | 无色 | 正交，潮解 | 228.11 | 3.140 | 73.4 | 283.0 | 601.6(0℃) |
| Sb2O5 | 黄 | 粉末 | 323.50 | 3.80 | 分解>380.0 | - | 难溶 |
| Sb2O4 | 白 | 粉末 | 307.50 | 5.82 | - | - | 4×10-5 |
| Sb2O3 | 白 | 立方 | 291.50 | 5.2 | 656.0 | 升华 1550.0 | 8×10-6 |
|  | 无色 | 正交 |  | 5.67 |  | 1550.0 |  |
| Sb2S5 | 黄 | 粉末，棱形 | 403.80 | 4.120 | 分解>75.0 | - | 难溶 |
| Sb2S3 | 黑 | 正交 | 339.68 | 4.64 | 550.0 | 约1150.0 | 0.002(20℃)，分解 |
|  | 黄-红 | 无定形 |  | 4.12 | 550.0 | 约1150.0 |  |
| Sb2(SO4)3 | 白 | 粉末，潮解 | 531.67 | 3.625(4.0℃) | 分解 | - | 难溶 |
| ScCl3 | 无色 | 结晶 | 151.31 | 2.39 | 939.0 | 升华>(800.0～850.0) | 易溶 |
| Sc(NO3)2 | 无色 | 潮解 | 230.97 | - | 150.0 | - | 溶 |
| Sc(OH)3 | 无色 | 无定形 | 95.98 | - | - | - | 难溶 |
| Se2Cl2 | 棕红 | 液体 | 228.83 | 2.77 | -85.0 | 分解>130.0 | 分解 |
| SeCl4 | 白-黄 | 立方，潮解 | 220.77 | 3.78～3.85 (360.0℃) | 205.0 | 分解>288.0 | 分解 |
| SeO2 | 无色 | 四方，有毒 | 110.96 | 3.95(15.0℃) | 340.0～350.0 | - | 38.4(14℃)，82.5(65℃) |
|  | 白 | 单斜，有毒 |  |  |  |  |  |
| SeO3 | 浅黄 | 立方或纤维， 潮解 | 126.96 | 3.6 | 118.0 | 分解>180.0 | 分解，易溶 |
| SeS2 | 棕红-黄 | - | 143.08 | - | <100.0 | 分解 | 难溶 |
| SiC | 无色-黑 | 六方，立方 | 40.10 | 3.217 | 升华>2700.0 | - | 难溶 |
| SiCl4 | 无色 | 发烟液体 | 169.90 | 1.483(20.0℃) | -70.0 | 57.57 | 分解 |
| SiF4 | 无色 | 气体 | 104.08 | 4.69g/L | -90.2 | -86.0 | 分解 |
| SiH4 | 无色 | 气体 | 32.12 | 1.44g/L | -185.0 | -111.8 | 难溶 |
| SiO2 | 无色 | 立方，四方 | 60.08 | 2.32 | 1723.0±5.0 | 2230.0 | 难溶 |
|  |  | 无定形玻璃态 |  | 2.19 | - |  |  |
|  |  | 正交 |  | 2.26 | 1703.0 |  |  |
|  |  | 六方 |  | 2.635～2.660 | 1610.0 |  |  |
| SiS2 | 白 | 针状，正交 | 92.21 | 2.02 | 升华>1090.0 | 白热 | 分解 |
| Sm(NO3)3·6H2O | 浅黄 | 三斜 | 444.47 | 2.375 | 78.0～79.0 | - | 易溶 |
| Sm2O2 | 白-略黄 | 粉末 | 348.72 | 8.347 | - | - | 难溶 |
| Sn(C2H3O2)2 | 略带黄 | 粉末 | 236.78 | 2.31 | 182.0 | 240.0 | 分解 |
| SnCl2 | 白 | 正交 | 189.60 | 3.95 | 246.0 | 652.0 | 83.9(0℃)，259.8(15℃)，分解 |
| SnCl2·2H2O | 白 | 单斜 | 225.63 | 2.710(15.5℃) | 37.7 | 分解 | 分解 |
| SnCl4 | 无色 | 液体，立方固体 | 260.50 | 液体 2.226 | -33.0 | 114.1 | 水解 |
| Sn(CrO4)2 | 棕黄 | 结晶粉末 | 350.68 | - | 分解 | - | 溶 |
| Sn(NO3)4 | - | 针状晶体 | 366.71 | - | 分解>50.0 | - | 分解 |
| Sn(NO3)2·20H2O | 无色 | 叶片状 | 603.01 | - | -20.0 | - | 分解 |
| SnO | 黑 | 立方(四方) | 134.69 | 6.446(0℃) | - | - | 难溶 |
| SnO2 | 白 | 四方，立方，正交 | 150.69 | 6.95 | 1630.0 | 升华>(1800.0～1900.0) | 难溶 |
| Sn2P2O7 | - | 无定形粉末 | 411.32 | 4.009(16.4℃) | - | - | 难溶 |
| SnS | 灰-黑 | 立方 | 150.75 | 5.22 | 882.0 | 1230.0 | 分解 |
| SnS2 | 金黄 | 六方 | 182.81 | 4.5 | 分解>600.0 | - | 0.002(18℃) |
| SnSO4 | 白-黄 | 结晶粉末 | 214.75 | - | - | - | 33.0 |
| SrBr2 | 白 | 六方针状晶体， 吸湿 | 247.43 | 4.216(24.0℃) | 643.0 | 分解 | 100.0(20℃)，222.5(100℃) |
| Sr(C2H3O2)2 | 白 | 结晶 | 205.71 | 2.099 | 分解 |  | 36.9，36.4(97℃) |
| SrC2O4·H2O | 无色 | 结晶 | 193.65 | - | 150.0℃失H2O | - | 0.15(100℃) |
| SrCO3 | 无色 | 正交 | 147.63 | 3.70 | - | - | 0.065(100℃) |
|  | 白 | 粉末 |  |  |  |  |  |
| SrCl2 | 无色 | 立方 | 158.53 | 3.052 | 875.0 | 1250.0 | 53.8(20℃)，100.8(100℃) |
| SrCl2·2H2O | - | - | 194.56 | 2.6715 | - | - | - |
| SrCrO4 | 黄 | 单斜 | 203.61 | 3.895(15.0℃) | - | - | 3.0(100℃) |
| SrF2 | 无色 | 立方 | 125.62 | 4.24 | 1473.0 | - | 0.012(27℃) |
|  | 白 | 粉末 |  |  |  |  |  |
| SrMoO4 | 无色 | 四方 | 247.56 | 4.54(26.0℃) | 分解 | - | - |
| Sr(NO3)2 | 无色 | 立方 | 211.63 | 2.986 | 570.0 | - | 70.9(18℃)，100.0(100℃) |
| Sr(NO3)2·4H2O | 无色 | 单斜 | 283.69 | 2.2 | 100.0℃失4H2O | - | 60.43(0℃)，206.5(100℃) |
| Sr(OH)2 | 白 | 潮解 | 121.63 | 3.625 | - | 710.0℃失H2O | 21.83(100℃) |
| SrO | 灰-白 | 立方 | 103.62 | 4.7 | 2430.0 | 约3000.0 | 0.69(30℃)， 22.85(100℃) |
| SrO2 | 白 | 粉末 | 119.62 | 4.56 | - | - | - |
| SrS | 无色、淡黄 | 立方 | 119.68 | 3.70(15.0℃) | >2000.0 | - | 难溶，热水中分解 |
| SrSO4 | 无色 | 正交 | 183.68 | 3.93 | 1605.0 | - | 0.014(30℃) |
| TaCl5 | 浅黄 | 玻璃态结晶，粉末 | 358.21 | 3.68(27.0℃) | 216.0 | 242.0 | 冷水中分解 |
| Ta2O5 | 无色 | 正交 | 441.89 | 8.2 | 1872.0±10.0 | - | 难溶 |
| Tb2O3 | 白 | 固体 | 365.85 | - | - | - | - |
| Tb(NO3)3·6H2O | 无色 | 单斜 | 453.03 | - | 89.3 | - | 溶 |
| TeCl4 | 白到黄 | 结晶， 潮解 | 269.41 | 3.26(18.0℃) | 224.0 | - | 分解 |
| TeO2 | 白 | 四方，正交 | 159.60 | 四方 5.67(15.0℃)， 正交5.91(0℃) | 733.0 | 1245.0 | 难溶 |
| TeO | 黑 | 无定形 | 143.60 | 5.682 | - | 分解 | 难溶 |
| TeO3 | α黄色 | 无定形 | 175.60 | α5.075 | 分解>395.0 | - | 难溶 |
|  | β灰色 | 结晶 |  | β6.21 |  |  |  |
| TeS2 | 红-黑 | 粉末，无定形 | 191.72 | - | - | - | 难溶 |
| ThCl4 | 白 | 正交，潮解 | 373.85 | 4.59 | 770.0±2.0, 升华>820.0 | 分解>928.0 | 易溶 |
| Th(NO3)4 | - | 片状，潮解 | 480.06 | - | 分解>500.0 | - | 191.0(20℃) |
| Th(NO3)4·4H2O | 无色 | 结晶 | 552.12 | - | 膨胀 | - | 易溶 |
| ThO2 | 白 | 立方 | 264.04 | 9.86 | 3220.0±50.0 | 4400.0 | 难溶 |
| Th(SO4)2 | 白 | 结晶，吸湿 | 424.15 | 4.225(17.0℃) | - | - | 2.1(30℃) |
| TiCl2 | 淡棕-黑 | 六方，潮解 | 118.79 | 3.13 | - | - | 分解 |
| TiCl3 | 暗紫 | 潮解 | 154.24 | 2.64 | 分解>440.0 | - | 溶 |
| TiCl4 | 浅黄 | 液体 | 189.69 | 1.726 | -25.0 | 136.4 | 溶, 分解 |
| TiO2 | 白 | 正交 | 79.88 | 4.17 | 1825.0 | - | 难溶 |
|  | 棕-黑 | 四方 |  | 3.84 | - | - | 难溶 |
|  | 无色 | 四方 |  | 4.26 | 1830.0～1850.0 | 2500.0～3000.0 | 难溶 |
| Ti2O3 | 紫黑 | 三角 | 143.76 | 4.6 | 分解2130.0 | - | 难溶 |
| TiS2 | 黄 | 屑状 | 112.00 | 3.22(20.0℃) | - | - | 微水解 |
| Ti2(SO4)3 | 绿 | 粉末 | 383.93 | - | - | - | 难溶 |
| TlCl3 | - | 六方片状，吸湿 | 310.74 | - | 25.0 | 分解 | 70.0 |
| Tl2CO3 | 无色 | 斜方 | 468.78 | 7.11 | 273.0 | - | 27.2(100℃) |
| Tl(NO3)3 | - | 结晶 | 390.40 | - | - | - | 溶 |
| Tl(NO3)3·3H2O | 无色 | 正交，潮解 | 444.44 | - | - | - | 溶 |
| TlOH | 淡黄 | 针状 | 221.39 | - | 分解>139.0 | - | 25.9(0℃)，52.0(40℃) |
| Tl2O | 黑 | 潮解 | 424.77 | 9.52(16.0℃) | 579.0 | - | 水解 |
| Tl2O3 | 无色 | 无定形，斜方， 六方 | 456.76 | 六方 10.19 (22.0℃)， 无定形 9.65 (21.0℃) | 834.0 | - | 难溶 |
| Tl3PO4 | 无色 | 针状 | 708.12 | 6.89(10.0℃) | - | - | 0.67(100℃) |
| Tl2SO4 | 无色 | 正交 | 504.82 | 6.77 | 632.0 | 分解 | 4.87(30℃)，19.14(100℃) |
| Tm2O3 | 绿-白 | 粉末 | 385.87 | 8.6 | - | - | - |
| UF6 | 无色 | 结晶，潮解 | 352.02 | 4.68(21.0℃) | 64.5～64.8 | - | 水解 |
| UO2 | 棕黑 | 正交，立方 | 270.03 | 10.96 | 2878.0±20.0 | - | 难溶 |
| UO3 | 黄-红 | 粉末 | 286.03 | 7.29 | 分解 | - | 难溶 |
| U3O8 | 黄褐，黑 | - | 842.08 | 8.30 | 分解>1300.0 | - | 难溶 |
| UO2(NO3)2·6H2O | 黄 | 正交，潮解 | 502.13 | 2.807(13.0℃) | 60.2 | 分解>100.0 | 155.0(20℃) |
| UO2SO4·3H2O | 黄绿 | 结晶 | 420.13 | 3.28(16.5℃) | 分解>100.0 | - | 20.5(15.5℃)，22.2(100℃) |
| VO2 | 蓝 | 结晶 | 82.94 | 4.339 | 1967.0 | - | 难溶 |
| V2O5 | 黄-红 | 正交 | 181.88 | 3.357(18.0℃) | 690.0 | 分解>1750.0 | 0.80 |
| V2S5 | 黑-绿 | 粉末 | 262.18 | 3.0 | 分解 | - | 难溶 |
| VSO4·7H2O | - | 玻璃态，单斜 | 273.11 | - | 分解 | - | - |
| WC | 黑 | 六方 | 195.86 | 15.63(18.0℃) | 2870.0±50.0 | 6000.0 | 难溶 |
| WO3 | 黄 | 正交或粉末 | 231.85 | 7.16 | 1473.0 | - | 难溶 |
| WS3 | 褐 | 粉末 | 280.03 | - | - | - | 微溶，溶于热水 |
| YCl3 | 白 | 有光泽叶片状 | 195.26 | 2.67 | 721.0 | 1507.0 | 82.0(50℃) |
| Y(NO3)3·4H2O | 略红-白 | 斜方 | 346.98 | 2.682 | - | - | 溶 |
| Y2O3 | 无色-略黄 | 立方或粉末 | 225.81 | 5.01 | 2420.0 | 4300.0 | 0.0018(30℃) |
| YbCl3·6H2O | 绿 | 正交，潮解 | 387.49 | 2.575 | 865.0 | - | 易溶 |
| ZnBr2 | 无色 | 正交，吸湿 | 225.19 | 4.201 | 394.0 | 650.0 | 447.0(20℃)，675.0(100℃) |
| Zn(C2H3O2)2 | 无色 | 单斜 | 183.47 | 1.84 | 分解>200.0 | - | 30.0(20℃)，44.6(100℃) |
| Zn(C2H3O2)·2H2O | 无色 | 单斜 | 219.50 | 1.735 | 237.0 | 100.0℃失2H2O | 31.1(20℃)，66.6(100℃) |
| ZnC2O4·2H2O | 白 | 粉末 | 189.43 | 3.28 | 分解>100.0 | - | 0.002 |
| Zn(CN)2 | 无色 | 正交 | 117.42 | 1.852 | 分解>800.0 | - | 0.058(18℃) |
| ZnCO3 | 无色 | 三角 | 125.39 | 4.398 | - | - | 0.02 |
| ZnCl2 | 白 | 六方，潮解 | 136.29 | 2.91 | 283.0 | 732.0 | 432.0，615.0(100℃) |
| ZnCrO4 | 柠檬黄 | 棱形 | 181.37 | 3.40 | - | - | 难溶 |
| ZnF2 | 无色 | 单斜，三斜 | 103.38 | 4.95 | 872.0 | 约1500.0 | 1.62(20℃) |
| Zn(IO3)2 | 白 | 针状晶体 | 415.19 | 5.0632(5℃) | 分解 | - | 0.87 |
| Zn(NO3)2·6H2O | 无色 | 四方 | 297.48 | 2.065(14.0℃) | 36.4 | (105.0～131.0)℃失6H2O | 184.3(20℃) |
| Zn(OH)2 | 无色 | 正交 | 99.39 | 3.053 | 分解>125.0 | - | 0.001 |
| ZnO | 白 | 六方 | 81.38 | 5.606 | 1975.0 | - | 难溶 |
| Zn3(PO4)2 | 无色 | 正交 | 386.08 | 3.998 | 900.0 | - | 难溶 |
| Zn3(PO4)2·4H2O | α无色 | 正交 | 458.14 | 3.04 | 转化>105.0℃ | - | 难溶 |
|  | β无色 | 正交 |  | 3.03 | 转化>140.0℃ | - |  |
|  | 无色 | 三斜 |  | 3.75 | 转化>163℃ | - |  |
| ZnS(α) | 无色 | 六方 | 97.44 | 3.98 | - | 1185.0 | 难溶 |
| ZnS(β) | 无色 | 六方 | 97.44 | 4.102 | 1020.0℃转变 | - | 难溶 |
| Zn(SCN)2 | 白 | 粉末，潮解 | 181.54 | - | - | - | 0.14(18℃) |
| ZnSO3·2H2O | 白 | 结晶，粉末 | 181.47 | - | 100.0℃失2H2O | 分解>200.0 | 0.16，热水中分解 |
| ZnSO4 | 无色 | 正交 | 161.44 | 3.54 | 分解>600.0 | - | 53.8(20℃) |
| ZnSO4·6H2O | 无色 | 单斜，四方 | 269.53 | 2.072(15.0℃) | 70.0℃失5H2O | - | 117.5(40℃) |
| ZnSO4·7H2O | 无色 | 正交，风化 | 287.54 | 1.957 | 100.0 | 280.0℃失7H2O | 96.5(20℃)，663.6(100℃) |
| ZnSiO3 | 无色 | 正交 | 141.46 | 3.42 | 1437.0 | - | 难溶 |
| ZrCl4 | 白 | 结晶 | 233.03 | 2.803(15.0℃) | - | 升华>331.0 | 溶 |
| Zr(NO3)4·5H2O | 无色 | 结晶，潮解 | 429.32 | - | - | - | 易溶 |
| ZrO2 | 无色-黄-棕 | 单斜 | 123.22 | 5.89 | 约2700.0 | 约5000.0 | 难溶 |
| Zr(SO4)2 | 白 | 显微粉末，吸湿 | 283.34 | 3.22 | 分解410.0 | - | 溶 |