# 无机化合物的标准热力学数据

# Standard Thermodynamic Data of Inorganic Compounds

下表中的标准热力学数据是以温度25.0℃（298.15K）处于标准状态的1摩尔纯物质为基准的。

物质状态表示符号为：g—气态，l—液态，cr—晶体。

△HfΘ ——物质的标准生成焓（298.15K）,单位为kJ/mol；

△GfΘ ——物质的标准生成Gibbs自由能（298.15K）,单位为kJ/mol；

SΘ ——物质的标准熵（298.15K）,单位为J/（mol·K）；

CpΘ ——物质的常压热容（298.15K）,单位为J/(mol•K)。

无机化合物的标准热力学数据

Standard Thermodynamic Data of Inorganic Compounds

| 序号 | 分子式 | 状态(State) | △HfΘ /(kJ/mol) | △GfΘ /(kJ/mol) | SΘ /[J/(mol•K)] | CpΘ /[J/(mol•K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ac | cr | 0.0 | - | 56.5 | 27.2 |
|  |  | g | 406.0 | 366.0 | 188.1 | 20.8 |
| 2 | Ag | cr | 0.0 | - | 42.6 | 25.4 |
| 2 | Ag | g | 284.9 | 246.0 | 173.0 | 20.8 |
| 3 | AgBr | cr | -100.4 | -96.9 | 107.1 | 52.4 |
| 4 | AgBrO3 | cr | -10.5 | 71.3 | 151.9 | - |
| 5 | AgCl | cr | -127.0 | -109.8 | 96.3 | 50.8 |
| 6 | AgClO3 | cr | -30.3 | 64.5 | 142.0 | - |
| 7 | AgClO4 | cr | -31.1 | - | - | - |
| 8 | AgCN | cr | 146.0 | 156.9 | 107.2 | 66.7 |
| 9 | Ag2CO3 | cr | -505.8 | -436.8 | 167.4 | 112.3 |
| 10 | Ag2CrO4 | cr | -731.7 | -641.8 | 217.6 | 142.3 |
| 11 | AgF | cr | -204.6 | - | - | - |
| 12 | AgI | cr | -61.8 | -66.2 | 115.5 | 56.8 |
| 13 | AgIO3 | cr | -171.1 | -93.7 | 149.4 | 102.9 |
| 14 | AgNO3 | cr | -124.4 | -33.4 | 140.9 | 93.1 |
| 15 | Ag2O | cr | -31.1 | -11.2 | 121.3 | 65.9 |
| 16 | Ag2S | cr | -32.6 | -40.7 | 144.0 | 76.5 |
| 17 | Ag2SO4 | cr | -715.9 | -618.4 | 200.4 | 131.4 |
| 18 | Al | cr | 0.0 | - | 28.3 | 24.4 |
|  |  | g | 330.0 | 289.4 | 164.6 | 21.4 |
| 19 | AlBr3 | cr | -527.2 | - | - | 101.7 |
|  |  | g | -425.1 | - | - | - |
| 20 | AlCl3 | cr | -704.2 | -628.8 | 110.7 | 91.8 |
|  |  | g | -583.2 | - | - | - |
| 21 | AlF3 | cr | -1510.4 | -1431.1 | 66.5 | 75.1 |
|  |  | g | -1204.6 | -1188.2 | 277.1 | 62.6 |
| 22 | AlI3 | cr | -313.8 | -300.8 | 159.0 | 98.7 |
|  |  | g | -207.5 | - | - | - |
| 23 | Al2O3 | cr | -1675.7 | -1582.3 | 50.9 | 79.0 |
| 24 | AlPO4 | cr | -1733.8 | -1617.9 | 90.8 | 93.2 |
| 25 | Al2S3 | cr | -724.0 | - | - | - |
| 26 | Am | cr | 0.0 | - | - | - |
| 27 | Ar | g | 0.0 | - | 154.8 | 20.8 |
| 28 | As (灰,gray) | cr | 0.0 | - | 35.1 | 24.6 |
|  | As(黄,yellow) | cr | 14.6 | - | - | - |
|  | As(黄,yellow) | g | 302.5 | 261.0 | 174.2 | 20.8 |
| 29 | AsBr3 | cr | -197.5 | - | - | - |
|  |  | g | -130.0 | -159.0 | 363.9 | 79.2 |
| 30 | AsCl3 | l | -305.0 | -259.4 | 216.3 | - |
|  |  | g | -261.5 | -248.9 | 327.2 | 75.7 |
| 31 | AsF3 | l | -821.3 | -774.2 | 181.2 | 126.6 |
|  |  | g | -785.8 | -770.8 | 289.1 | 65.6 |
| 32 | AsH3 | g | 66.4 | 68.9 | 222.8 | 38.1 |
| 33 | AsI3 | cr | -58.2 | -59.4 | 213.1 | 105.8 |
|  |  | g | - | - | 388.3 | 80.6 |
| 34 | As2O5 | cr | -924.9 | -782.3 | 105.4 | 116.5 |
| 35 | As2S3 | cr | -169.0 | -168.6 | 163.6 | 116.3 |
| 36 | At | cr | 0.0 | - | - | - |
| 37 | Au | cr | 0.0 | - | 47.4 | 25.4 |
|  |  | g | 366.1 | 326.3 | 180.5 | 20.8 |
| 38 | AuBr3 | cr | -53.3 | - | - | - |
| 39 | AuCl3 | cr | -117.6 | - | - | - |
| 40 | AuF3 | cr | -363.6 | - | - | - |
| 41 | AuI | cr | 0.0 | - | - | - |
| 42 | B | cr | 0.0 | - | 5.9 | 11.1 |
|  |  | g | 565.0 | 521.0 | 153.4 | 20.8 |
| 43 | BBr3 | l | -239.7 | -238.5 | 229.7 | - |
|  |  | g | -205.6 | -232.5 | 324.2 | 67.8 |
| 44 | BCl3 | l | -427.2 | -387.4 | 206.3 | 106.7 |
| 45 | BF3 | g | -1136.0 | -1119.4 | 254.4 | 50 |
| 46 | BH3 | g | 100.0 | - | - | - |
| 47 | B2H6 | g | 35.6 | 86.7 | 232.1 | 56.9 |
| 48 | BI3 | g | 71.1 | 20.7 | 349.2 | 70.8 |
| 49 | B2O3 | cr | -1273.5 | -1194.3 | 54.0 | - |
|  |  | g | -843.8 | -832.0 | 279.8 | 66.9 |
| 50 | B2S3 | cr | -240.6 | - | - | - |
|  |  | g | 67.0 | - | - | - |
| 51 | Ba | cr | 0.0 | - | 62.8 | 28.1 |
|  |  | g | 180.0 | 146.0 | 170.2 | 20.8 |
| 52 | BaBr2 | cr | -757.3 | -736.8 | 146.0 | - |
| 53 | BaCl2 | cr | -858.6 | -810.4 | 123.7 | 75.1 |
| 54 | BaCO3 | cr | -1216.3 | -1137.6 | 112.1 | 85.3 |
| 55 | BaF2 | cr | -1207.1 | -1156.8 | 96.4 | 71.2 |
| 56 | BaH2 | cr | -178.7 | - | - | - |
| 57 | BaI2 | cr | -602.1 | - | - | - |
| 58 | Ba(NO2)2 | cr | -768.2 | - | - | - |
| 59 | Ba(NO3)2 | cr | -992.1 | -796.6 | 213.8 | 151.4 |
| 60 | BaO | cr | -553.5 | -525.1 | 70.4 | 47.8 |
| 61 | Ba(OH)2 | cr | -944.7 | - | - | - |
| 62 | BaS | cr | -460.0 | -456.0 | 78.2 | 49.4 |
| 63 | BaSO4 | cr | -1473.2 | -1362.2 | 132.2 | 101.8 |
| 64 | Be | cr | 0.0 | - | 9.5 | 16.4 |
|  |  | g | 324.0 | 286.6 | 136.3 | 20.8 |
| 65 | BeBr2 | cr | -353.5 | - | - | - |
| 66 | BeCl2 | cr | -490.4 | -445.6 | 82.7 | 64.8 |
| 67 | BeCO3 | cr | -1025.0 | - | - | - |
| 68 | BeF2 | cr | -1026.8 | -979.4 | 53.4 | 51.8 |
| 69 | BeI2 | cr | -192.5 | - | - | - |
| 70 | BeO | cr | -609.4 | -580.1 | 13.8 | - |
| 71 | Be(OH)2 | cr | -902.5 | -815.0 | 51.9 | - |
| 72 | BeS | cr | -234.3 | - | - | - |
| 73 | BeSO4 | cr | -1205.2 | -1093.8 | 77.9 | 85.7 |
| 74 | Bi | cr | 0.0 | - | 56.7 | 25.5 |
|  |  | g | 207.1 | 168.2 | 187.0 | 20.8 |
| 75 | BiCl3 | cr | -379.1 | -315.0 | 177.0 | 105.0 |
|  |  | g | -265.7 | -256.0 | 358.9 | 79.7 |
| 76 | BiI3 | cr | - | -175.3 | - | - |
| 77 | Bi(OH)3 | cr | -711.3 | - | - | - |
| 78 | Bi2O3 | cr | -573.9 | -493.7 | 151.5 | 113.5 |
| 79 | Bi2S3 | cr | -143.1 | -140.6 | 200.4 | 122.2 |
| 80 | Bk | cr | 0.0 | - | - | - |
| 81 | Br | g | 111.9 | 82.4 | 175.0 | 20.8 |
| 82 | BrF3 | l | -300.8 | -240.5 | 178.2 | 124.6 |
|  |  | g | -255.6 | -229.4 | 292.5 | 66.6 |
| 83 | BrF5 | l | -458.6 | -351.8 | 225.1 | - |
|  |  | g | -428.9 | -350.6 | 320.2 | 99.6 |
| 84 | BrO | g | 125.8 | 108.2 | 237.6 | 32.1 |
| 85 | CO | g | -110.5 | -137.2 | 197.7 | 29.1 |
| 86 | CO2 | g | -393.5 | -394.4 | 213.8 | 37.1 |
| 87 | Ca | cr | 0.0 | - | 41.6 | 25.9 |
|  |  | g | 177.8 | 144.0 | 154.9 | 20.8 |
| 88 | CaBr2 | cr | -682.8 | -663.6 | 130.0 | - |
| 89 | CaCl2 | cr | -795.4 | -748.8 | 108.4 | 72.9 |
| 90 | CaCO3 (方解石, calcite) | cr | -1207.6 | -1129.1 | 91.7 | 83.5 |
| 91 | CaCO3 (霰石, aragonite) | cr | -1207.8 | -1128.2 | 88.0 | 82.3 |
| 92 | CaF2 | cr | -1228.0 | -1175.6 | 68.5 | 67.0 |
| 93 | CaH2 | cr | -181.5 | -142.5 | 41.4 | 41.0 |
| 94 | CaI2 | cr | -533.5 | -528.9 | 142.0 | - |
| 95 | Ca(NO3)2 | cr | -938.2 | -742.8 | 193.2 | 149.4 |
| 96 | CaO | cr | -634.9 | -603.3 | 38.1 | 42.0 |
| 97 | Ca(OH)2 | cr | -985.2 | -897.5 | 83.4 | 87.5 |
| 98 | CaS | cr | -482.4 | -477.4 | 56.5 | 47.4 |
| 99 | CaSO4 | cr | -1434.5 | -1322.0 | 106.5 | 99.7 |
| 100 | Cd | cr | 0.0 | - | 51.8 | 26.0 |
|  |  | g | 111.8 | - | 167.7 | 20.8 |
| 101 | CdBr2 | cr | -316.2 | -296.3 | 137.2 | 76.7 |
| 102 | CdCl2 | cr | -391.5 | -343.9 | 115.3 | 74.7 |
| 103 | CdCO3 | cr | -750.6 | -669.4 | 92.5 | - |
| 104 | CdF2 | cr | -700.4 | -647.7 | 77.4 | - |
| 105 | CdI2 | cr | -203.3 | -201.4 | 161.1 | 80.0 |
| 106 | CdO | cr | -258.4 | -228.7 | 54.8 | 43.4 |
| 107 | Cd(OH)2 | cr | -560.7 | -473.6 | 96.0 | - |
| 108 | CdS | cr | -161.9 | -156.5 | 64.9 | - |
| 109 | CdSO4 | cr | -933.3 | -822.7 | 123.0 | 99.6 |
| 110 | Ce | cr | 0.0 | - | 72.0 | 26.9 |
|  |  | g | 423.0 | 385.0 | 191.8 | 23.1 |
| 111 | CeCl3 | cr | -1053.5 | -977.8 | 151.0 | 87.4 |
| 112 | CeO2 | cr | -1088.7 | -1024.6 | 62.3 | 61.6 |
| 113 | CeS | cr | -459.4 | -451.5 | 78.2 | 50.0 |
| 114 | Cf | cr | 0.0 | - | - | - |
| 115 | Cl | g | 121.3 | 105.3 | 165.2 | 21.8 |
| 116 | Cl2 | g | 0.0 | - | 223.1 | 33.9 |
| 117 | Cl2CO | g | -219.1 | -204.9 | 283.5 | 57.7 |
| 118 | ClF3 | g | -163.2 | -123.0 | 281.6 | 63.9 |
|  |  | l | -189.5 | - | - | - |
| 119 | ClO2 | g | 102.5 | 120.5 | 256.8 | 42.0 |
| 120 | Cl2OS | g | -212.5 | -198.3 | 309.8 | 66.5 |
|  |  | l | -245.6 | - | - | 121.0 |
| 121 | Cl2O2S | g | -364.0 | -320.0 | 311.9 | 77.0 |
|  |  | l | -394.1 | - | - | 134.0 |
| 122 | Cm | cr | 0.0 | - | - | - |
| 123 | Co | cr | 0.0 | - | 30.0 | 24.8 |
|  |  | g | 424.7 | 380.3 | 179.5 | 23.0 |
| 124 | CoBr2 | cr | -220.9 | - | - | 79.5 |
| 125 | CoCl2 | cr | -312.5 | -269.8 | 109.2 | 78.5 |
| 126 | CoCO3 | cr | -713.0 | - | - | - |
| 127 | CoF2 | cr | -692.0 | -647.2 | 82.0 | 68.8 |
| 128 | CoI2 | cr | -88.7 | - | - | - |
| 129 | Co(NO3)2 | cr | -420.5 | - | - | - |
| 130 | CoO | cr | -237.9 | -214.2 | 53.0 | 55.2 |
| 131 | Co(OH)2 | cr | -539.7 | -454.3 | 79.0 | - |
| 132 | CoS | cr | -82.8 | - | - | - |
| 133 | CoSO4 | cr | -888.3 | -782.3 | 118.0 | - |
| 134 | Cr | cr | 0.0 | - | 23.8 | 23.4 |
|  |  | g | 396.6 | 351.8 | 174.5 | 20.8 |
| 135 | CrBr2 | cr | -302.1 | - | - | - |
| 136 | CrCl3 | cr | -556.5 | -486.1 | 123.0 | 91.8 |
| 137 | CrF3 | cr | -1159.0 | -1088.0 | 93.9 | 78.7 |
| 138 | CrI3 | cr | -205.0 | - | - | - |
| 139 | Cr2O3 | cr | -1139.7 | -1058.1 | 81.2 | 118.7 |
| 140 | Cs | cr | 0.0 | - | 85.2 | 32.2 |
|  |  | g | 76.5 | 49.6 | 175.6 | 20.8 |
| 141 | CsBr | cr | -405.8 | -391.4 | 113.1 | 52.9 |
| 142 | CsCl | cr | -443.0 | -414.5 | 101.2 | 52.5 |
| 143 | CsClO4 | cr | -443.1 | -314.3 | 175.1 | 108.3 |
| 144 | CsHCO3 | cr | -966.1 | - | - | - |
| 145 | Cs2CO3 | cr | -1139.7 | -1054.3 | 204.5 | 123.9 |
| 146 | CsF | cr | -553.5 | -525.5 | 92.8 | 51.1 |
| 147 | CsHSO4 | cr | -1158.1 | - | - | - |
| 148 | CsI | cr | -346.6 | -340.6 | 123.1 | 52.8 |
| 149 | CsNH2 | cr | -118.4 | - | - | - |
| 150 | CsNO3 | cr | -506.0 | -406.5 | 155.2 | - |
| 151 | Cs2O2 | cr | -286.2 | - | - | - |
| 152 | CsOH | cr | -417.2 | - | - | - |
| 153 | Cs2O | cr | -345.8 | -308.1 | 146.9 | 76.0 |
| 154 | Cs2S | cr | -359.8 | - | - | - |
| 155 | Cs2SO3 | cr | -1134.7 | - | - | - |
| 156 | Cs2SO4 | cr | -1143.0 | -1323.6 | 211.9 | 134.9 |
| 157 | Cu | cr | 0.0 | - | 33.2 | 24.4 |
|  |  | g | 337.4 | 297.7 | 166.4 | 20.8 |
| 158 | CuBr | cr | -104.6 | -100.8 | 96.1 | 54.7 |
| 159 | CuBr2 | cr | -141.8 | - | - | - |
| 160 | CuCl | cr | -137.2 | -119.9 | 86.2 | 48.5 |
| 161 | CuCl2 | cr | -220.1 | -175.7 | 108.1 | 71.9 |
| 162 | CuCN | cr | 96.2 | 111.3 | 84.5 | - |
| 163 | CuF2 | cr | -542.7 | - | - | - |
| 164 | CuI | cr | -67.8 | -69.5 | 96.7 | 54.1 |
| 165 | Cu(NO3)2 | cr | -302.9 | - | - | - |
| 166 | CuO | cr | -157.3 | -129.7 | 42.6 | 42.3 |
| 167 | Cu(OH)2 | cr | -449.8 | - | - | - |
| 168 | CuS | cr | -53.1 | -53.6 | 66.5 | 47.8 |
| 169 | CuSO4 | cr | -771.4 | -662.2 | 109.2 | - |
| 170 | CuWO4 | cr | -1105.0 | - | - | - |
| 171 | Cu2O | cr | -168.6 | -146.0 | 93.1 | 63.6 |
| 172 | Cu2S | cr | -79.5 | -86.2 | 120.9 | 76.3 |
| 173 | Dy | cr | 0.0 | - | 74.8 | 28.2 |
|  |  | g | 290.4 | 254.4 | 196.6 | 20.8 |
| 174 | Dy2O3 | cr | -1863.1 | -1771.5 | 149.8 | 116.3 |
| 175 | Er | cr | 0.0 | - | 73.2 | 28.1 |
|  |  | g | 317.1 | 280.7 | 195.6 | 20.8 |
| 176 | Er2O3 | cr | -1897.9 | -1808.7 | 155.6 | 108.5 |
| 177 | Eu | cr | 0.0 | - | 77.8 | 27.7 |
|  |  | g | 175.3 | 142.2 | 188.8 | 20.8 |
| 178 | Eu2O3 | cr | -1651.4 | -1556.8 | 146.0 | 122.2 |
| 179 | F | g | 79.4 | 62.3 | 158.8 | 22.7 |
| 180 | F2 | g | 0.0 | - | 202.8 | 31.3 |
| 181 | F2CO | g | -639.8 | - | - | - |
| 182 | Fe | cr | 0.0 | - | 27.3 | 25.1 |
|  |  | g | 416.3 | 370.7 | 180.5 | 25.7 |
| 183 | FeBr2 | cr | -249.8 | -238.1 | 140.6 | - |
| 184 | FeBr3 | cr | -268.2 | - | - | - |
| 185 | FeCl2 | cr | -341.8 | -302.3 | 118.0 | 76.7 |
| 186 | FeCl3 | cr | -399.5 | -334.0 | 142.3 | 96.7 |
| 187 | FeCO3 | cr | -740.6 | -666.7 | 92.9 | 82.1 |
| 188 | FeCr2O4 | cr | -1444.7 | -1343.8 | 146.0 | 133.6 |
| 189 | FeF2 | cr | -711.3 | -668.6 | 87.0 | 68.1 |
| 190 | FeI2 | cr | -113.0 | - | - | - |
| 191 | FeI3 | g | 71.0 | - | - | - |
| 192 | FeMoO4 | cr | -1075.0 | -975.0 | 129.3 | 118.5 |
| 193 | FeO | cr | -272.0 | - | - | - |
| 194 | Fe2O3 | cr | -824.2 | -742.2 | 87.4 | 103.9 |
| 195 | Fe3O4 | cr | -1118.4 | -1015.4 | 146.4 | 143.4 |
| 196 | FeS | cr | -100.0 | -100.4 | 60.3 | 50.5 |
| 197 | FeSO4 | cr | -928.4 | -820.8 | 107.5 | 100.6 |
| 198 | FeWO4 | cr | -1155.0 | -1054.0 | 131.8 | 114.6 |
| 199 | Fm | cr | 0.0 | - | - | - |
| 200 | Fr | cr | 0.0 | - | 95.4 | - |
| 201 | Ga | cr | 0.0 | - | 40.9 | 25.9 |
|  |  | g | 277.0 | 238.9 | 169.1 | 25.4 |
|  |  | l | 5.6 | - | - | - |
| 202 | GaBr3 | cr | -386.6 | -359.8 | 180.0 | - |
| 203 | GaCl3 | cr | -524.7 | -454.8 | 142.0 | - |
| 204 | GaF3 | cr | -1163.0 | -1085.3 | 84.0 | - |
| 205 | Ga2O3 | cr | -1089.1 | -998.3 | 85.0 | 92.1 |
| 206 | Ga(OH)3 | cr | -964.4 | -831.3 | 100.0 | - |
| 207 | Gd | cr | 0.0 | - | 68.1 | 37.0 |
|  |  | g | 397.5 | 359.8 | 194.3 | 27.5 |
| 208 | Gd2O3 | cr | -1819.6 | - | - | 106.7 |
| 209 | Ge | cr | 0.0 | - | 31.1 | 23.3 |
|  |  | g | 372.0 | 331.2 | 167.9 | 30.7 |
| 210 | GeBr4 | g | -300.0 | -318.0 | 396.2 | 101.8 |
|  |  | l | -347.7 | -331.4 | 280.7 | - |
| 211 | GeCl4 | g | -495.8 | -457.3 | 347.7 | 96.1 |
|  |  | l | -531.8 | -462.7 | 245.6 | - |
| 212 | GeF4 | g | -1190.2 | -1150.0 | 301.9 | - |
| 213 | GeI4 | cr | -141.8 | -144.3 | 271.1 | - |
|  |  | g | -56.9 | -106.3 | 428.9 | 104.1 |
| 214 | H | g | 218.0 | 203.3 | 114.7 | 20.8 |
| 215 | H2 | g | 0.0 | - | 130.7 | 28.8 |
| 216 | H3AsO4 | cr | -906.3 | - | - | - |
| 217 | H3BO3 | cr | -1094.3 | -968.9 | 88.8 | 81.4 |
|  |  | g | -994.1 | - | - | - |
| 218 | HBr | g | -36.3 | -53.4 | 198.7 | 29.1 |
| 219 | HCl | g | -92.3 | -95.3 | 186.9 | 29.1 |
| 220 | HClO | g | -78.7 | -66.1 | 236.7 | 37.2 |
| 221 | HClO4 | l | -40.6 | - | - | - |
| 222 | HF | l | -299.8 | - | - | - |
|  |  | g | -273.3 | -275.4 | 173.8 | - |
| 223 | HI | g | 26.5 | 1.7 | 206.6 | 29.2 |
| 224 | HIO3 | cr | -230.1 | - | - | - |
| 225 | HNO2 | g | -79.5 | -46.0 | 254.1 | 45.6 |
| 226 | HNO3 | l | -174.1 | -80.7 | 155.6 | 109.9 |
|  |  | g | -135.1 | -74.7 | 266.4 | 53.4 |
| 227 | H2O | l | -285.8 | -237.1 | 70.0 | 75.3 |
|  |  | g | -241.8 | -228.6 | 188.8 | 33.6 |
| 228 | H2O2 | l | -187.8 | -120.4 | 109.6 | 89.1 |
|  |  | g | -136.3 | -105.6 | 232.7 | 43.1 |
| 229 | H3P | g | 5.4 | 13.4 | 210.2 | 37.1 |
| 230 | HPO3 | cr | -948.5 | - | - | - |
| 231 | H3PO2 | cr | -604.6 | - | - | - |
|  |  | l | -595.4 | - | - | - |
| 232 | H3PO3 | cr | -964.4 | - | - | - |
| 233 | H3PO4 | cr | -1284.4 | -1124.3 | 110.5 | 106.1 |
|  |  | l | -1271.7 | -1123.6 | 150.8 | 145.0 |
| 234 | H4P2P7 | cr | -2241.0 | - | - | - |
|  |  | l | -2231.7 | - | - | - |
| 235 | H2S | g | -20.6 | -33.4 | 205.8 | 34.2 |
| 236 | H2SO4 | l | -814.0 | -690.0 | 156.9 | 138.9 |
| 237 | H3Sb | g | 145.1 | 147.8 | 232.8 | 41.1 |
| 238 | H2Se | g | 29.7 | 15.9 | 219.0 | 34.7 |
| 239 | H2SeO4 | cr | -530.1 | - | - | - |
| 240 | H2SiO3 | cr | -1188.7 | -1092.4 | 134.0 | - |
| 241 | H4SiO4 | cr | -1481.1 | -1332.9 | 192.0 | - |
| 242 | H2Te | g | 99.6 | - | - | - |
| 243 | He | g | 0.0 | - | 126.2 | 20.8 |
| 244 | Hf | cr | 0.0 | - | 43.6 | 25.7 |
|  |  | g | 619.2 | 576.5 | 186.9 | 20.8 |
| 245 | HfCl4 | cr | -990.4 | -901.3 | 190.8 | 120.5 |
|  |  | g | -884.5 | - | - | - |
| 246 | HfF4 | cr | -1930.5 | -1830.4 | 113.0 | - |
|  |  | g | -1669.8 | - | - | - |
| 247 | HfO2 | cr | -1144.7 | -1088.2 | 59.3 | 60.3 |
| 248 | Hg | l | 0.0 | - | 75.9 | 28.0 |
|  |  | g | 61.4 | 31.8 | 175.0 | 20.8 |
| 249 | HgBr2 | cr | -170.7 | -153.1 | 172.0 | - |
| 250 | Hg2Br2 | cr | -206.9 | -181.1 | 218.0 | - |
| 251 | HgCl2 | cr | -224.3 | -178.6 | 146.0 | - |
| 252 | Hg2Cl2 | cr | -265.4 | -210.7 | 191.6 | - |
| 253 | Hg2CO3 | cr | -553.5 | -468.1 | 180.0 | - |
| 254 | HgI2 | cr | -105.4 | -101.7 | 180.0 | - |
| 255 | Hg2I2 | cr | -121.3 | -111.0 | 233.5 | - |
| 256 | HgO | cr | -90.8 | -58.5 | 70.3 | 44.1 |
| 257 | HgS | cr | -58.2 | -50.6 | 82.4 | 48.4 |
| 258 | HgSO4 | cr | -707.5 | - | - | - |
| 259 | Hg2SO4 | cr | -743.1 | -625.8 | 200.7 | 132.0 |
| 260 | Ho | cr | 0.0 | - | 75.3 | 27.2 |
|  |  | g | 300.8 | 264.8 | 195.6 | 20.8 |
| 261 | I | g | 106.8 | 70.2 | 180.8 | 20.8 |
| 262 | I2 | cr | 0.0 | - | 116.1 | 54.4 |
|  |  | g | 62.4 | 19.3 | 260.7 | 36.9 |
| 263 | In | cr | 0.0 | - | 57.8 | 26.7 |
|  |  | g | 243.3 | 208.7 | 173.8 | 20.8 |
| 264 | Ir | cr | 0.0 | - | 35.5 | 25.1 |
|  |  | g | 665.3 | 617.9 | 193.6 | 20.8 |
| 265 | K | cr | 0.0 | - | 64.7 | 29.6 |
|  |  | g | 89.0 | 60.5 | 160.3 | 20.8 |
| 266 | KAlH4 | cr | -183.7 | - | - | - |
| 267 | KBH4 | cr | -227.4 | -160.3 | 106.3 | 96.1 |
| 268 | KBr | cr | -393.8 | -380.7 | 95.9 | 52.3 |
| 269 | KBrO3 | cr | -360.2 | -271.2 | 149.2 | 105.2 |
| 270 | KBrO4 | cr | -287.9 | -174.4 | 170.1 | 120.2 |
| 271 | KCl | cr | -436.5 | -408.5 | 82.6 | 51.3 |
| 272 | KClO3 | cr | -397.7 | -296.3 | 143.1 | 100.3 |
| 273 | KClO4 | cr | -432.8 | -303.1 | 151.0 | 112.4 |
| 274 | KCN | cr | -113.0 | -101.9 | 128.5 | 66.3 |
| 275 | K2CO3 | cr | -1151.0 | -1063.5 | 155.5 | 114.4 |
| 276 | KF | cr | -567.3 | -537.8 | 66.6 | 49.0 |
| 277 | KH | cr | -57.7 | - | - | - |
| 278 | KHSO4 | cr | -1160.6 | -1031.3 | 138.1 | - |
| 279 | KH2PO4 | cr | -1568.3 | -1415.9 | 134.9 | 116.6 |
| 280 | KI | cr | -327.9 | -324.9 | 106.3 | 52.9 |
| 281 | KIO3 | cr | -501.4 | -418.4 | 151.5 | 106.5 |
| 282 | KIO4 | cr | -467.2 | -361.4 | 175.7 | - |
| 283 | KMnO4 | cr | -837.2 | -737.6 | 171.7 | 117.6 |
| 284 | KNH2 | cr | -128.9 | - | - | - |
| 285 | KNO2 | cr | -369.8 | -306.6 | 152.1 | 107.4 |
| 286 | KNO3 | cr | -494.6 | -394.9 | 133.1 | 96.4 |
| 287 | KNa | l | 6.3 | - | - | - |
| 288 | KOH | cr | -424.8 | -379.1 | 78.9 | 64.9 |
| 289 | KO2 | cr | -284.9 | -239.4 | 116.7 | 77.5 |
| 290 | K2O | cr | -361.5 | - | - | - |
| 291 | K2O2 | cr | -494.1 | -425.1 | 102.1 | - |
| 292 | K3PO4 | cr | -1950.2 | - | - | - |
| 293 | K2S | cr | -380.7 | -364.0 | 105.0 | - |
| 294 | KSCN | cr | -200.2 | -178.3 | 124.3 | 88.5 |
| 295 | K2SO4 | cr | -1437.8 | -1321.4 | 175.6 | 131.5 |
| 296 | K2SiF6 | cr | -2956.0 | -2798.6 | 226.0 | - |
| 297 | Kr | g | 0.0 | - | 164.1 | 20.8 |
| 298 | La | cr | 0.0 | - | 56.9 | 27.1 |
|  |  | g | 431.0 | 393.6 | 182.4 | 22.8 |
| 299 | La2O3 | cr | -1793.7 | -1705.8 | 127.3 | 108.8 |
| 300 | Li | cr | 0.0 | - | 29.1 | 24.8 |
|  |  | g | 159.3 | 126.6 | 138.8 | 20.8 |
| 301 | LiAlH4 | cr | -116.3 | -44.7 | 78.7 | 83.2 |
| 302 | LiBH4 | cr | -190.8 | -125.0 | 75.9 | 82.6 |
| 303 | LiBr | cr | -351.2 | -342.0 | 74.3 | - |
| 304 | LiCl | cr | -408.6 | -384.4 | 59.3 | 48.0 |
| 305 | LiClO4 | cr | -381.0 | - | - | - |
| 306 | Li2CO3 | cr | -1215.9 | -1132.1 | 90.4 | 99.1 |
| 307 | LiF | cr | -616.0 | -587.7 | 35.7 | 41.6 |
| 308 | LiH | cr | -90.5 | -68.3 | 20.0 | 27.9 |
| 309 | LiI | cr | -270.4 | -270.3 | 86.8 | 51.0 |
| 310 | LiNH2 | cr | -179.5 | - | - | - |
| 311 | LiNO2 | cr | -372.4 | -302.0 | 96.0 | - |
| 312 | LiNO3 | cr | -483.1 | -381.1 | 90.0 | - |
| 313 | LiOH | cr | -484.9 | -439.0 | 42.8 | 49.7 |
| 314 | Li2O | cr | -597.9 | -561.2 | 37.6 | 54.1 |
| 315 | Li2O2 | cr | -634.3 | - | - | - |
| 316 | Li3PO4 | cr | -2095.8 | - | - | - |
| 317 | Li2S | cr | -441.4 | - | - | - |
| 318 | Li2SO4 | cr | -1436.5 | -1321.7 | 115.1 | 117.6 |
| 319 | Li2SiO3 | cr | -1648.1 | -1557.2 | 79.8 | 99.1 |
| 320 | Lr | cr | 0.0 | - | - | - |
| 321 | Lu | cr | 0.0 | - | 51.0 | 26.9 |
|  |  | g | 427.6 | 387.8 | 184.8 | 20.9 |
| 322 | Md | cr | 0.0 | - | - | - |
| 323 | Mg | cr | 0.0 | - | 32.7 | 24.9 |
|  |  | g | 147.1 | 112.5 | 148.6 | 20.8 |
| 324 | MgBr2 | cr | -524.3 | -503.8 | 117.2 | - |
| 325 | MgCl2 | cr | -641.3 | -591.8 | 89.6 | 71.4 |
| 326 | MgCO3 | cr | -1095.8 | -1012.1 | 65.7 | 75.5 |
| 327 | MgF2 | cr | -1124.2 | -1071.1 | 57.2 | 61.6 |
| 328 | MgH2 | cr | -75.3 | -35.9 | 31.1 | 35.4 |
| 329 | MgI2 | cr | -364.0 | -358.2 | 129.7 | - |
| 330 | Mg(NO3)2 | cr | -790.7 | -589.4 | 164.0 | 141.9 |
| 331 | MgO | cr | -601.6 | -569.3 | 27.0 | 37.2 |
| 332 | Mg(OH)2 | cr | -924.5 | -833.5 | 63.2 | 77.0 |
| 333 | MgS | cr | -346.0 | -341.8 | 50.3 | 45.6 |
| 334 | MgSO4 | cr | -1284.9 | -1170.6 | 91.6 | 96.5 |
| 335 | MgSeO4 | cr | -968.5 | - | - | - |
| 336 | Mg2SiO4 | cr | -2174.0 | -2055.1 | 95.1 | 118.5 |
| 337 | Mn | cr | 0.0 | - | 32.0 | 26.3 |
|  |  | g | 280.7 | 238.5 | 173.7 | 20.8 |
| 338 | MnBr2 | cr | -384.9 | - | - | - |
| 339 | MnCl2 | cr | -481.3 | -440.5 | 118.2 | 72.9 |
| 340 | MnCO3 | cr | -894.1 | -816.7 | 85.8 | 81.5 |
| 341 | Mn(NO3)2 | cr | -576.3 | - | - | - |
| 342 | MnO2 | cr | -520.0 | -465.1 | 53.1 | 54.1 |
| 343 | MnS | cr | -214.2 | -218.4 | 78.2 | 50.0 |
| 344 | MnSiO3 | cr | -1320.9 | -1240.5 | 89.1 | 86.4 |
| 345 | Mn2SiO4 | cr | -1730.5 | -1632.1 | 163.2 | 129.9 |
| 346 | Mo | cr | 0.0 | - | 28.7 | 24.1 |
|  |  | g | 658.1 | 612.5 | 182.0 | 20.8 |
| 347 | N | g | 472.7 | 455.5 | 153.3 | 20.8 |
| 348 | N2 | g | 0.0 | - | 191.6 | 29.1 |
| 349 | NH3 | g | -45.9 | -16.4 | 192.8 | 35.1 |
| 350 | NH2NO2 | cr | -89.5 | - | - | - |
| 351 | NH2OH | cr | -114.2 | - | - | - |
| 352 | NH4Br | cr | -270.8 | -175.2 | 113.0 | 96.0 |
| 353 | NH4Cl | cr | -314.4 | -202.9 | 94.6 | 84.1 |
| 354 | NH4ClO4 | cr | -295.3 | -88.8 | 186.2 | - |
| 355 | NH4F | cr | -464.0 | -348.7 | 72.0 | 65.3 |
| 356 | NH4HSO3 | cr | -768.6 | - | - | - |
| 357 | NH4HSO4 | cr | -1027.0 | - | - | - |
| 358 | NH4I | cr | -201.4 | -112.5 | 117.0 | - |
| 359 | NH4NO2 | cr | -256.5 | - | - | - |
| 360 | NH4NO3 | cr | -365.6 | -183.9 | 151.1 | 139.3 |
| 361 | (NH4)2HPO4 | cr | -1566.9 | - | - | - |
| 362 | (NH4)3PO4 | cr | -1671.9 | - | - | - |
| 363 | (NH4)2SO4 | cr | -1180.9 | -901.7 | 220.1 | 187.5 |
| 364 | (NH4)2SiF6 | cr | -2681.7 | -2365.3 | 280.2 | 228.1 |
| 365 | N2H4 | l | 50.6 | 149.3 | 121.2 | 98.9 |
|  |  | g | 95.4 | 159.4 | 238.5 | 49.6 |
| 366 | NO2 | g | 33.2 | 51.3 | 240.1 | 37.2 |
| 367 | N2O | g | 82.1 | 104.2 | 219.9 | 38.5 |
| 368 | N2O3 | l | 50.3 | - | - | - |
|  |  | g | 83.7 | 139.5 | 312.3 | 65.6 |
| 369 | N2O4 | l | -19.5 | 97.5 | 209.2 | 142.7 |
|  |  | g | 9.2 | 97.9 | 304.3 | 77.3 |
| 370 | N2O5 | cr | -43.1 | 113.9 | 178.2 | 143.1 |
|  |  | g | 11.3 | 115.1 | 355.7 | 84.5 |
| 371 | Na | cr | 0.0 | - | 51.3 | 28.2 |
|  |  | g | 107.5 | 77.0 | 153.7 | 20.8 |
| 372 | NaAlF4 | g | -1869.0 | -1827.5 | 345.7 | 105.9 |
| 373 | NaBF4 | cr | -1844.7 | -1750.1 | 145.3 | 120.3 |
| 374 | NaBH4 | cr | -188.6 | -123.9 | 101.3 | 86.8 |
| 375 | NaBr | cr | -361.1 | -349.0 | 86.8 | 51.4 |
|  |  | g | -143.1 | -177.1 | 241.2 | 36.3 |
| 376 | NaBrO3 | cr | -334.1 | -242.6 | 128.9 | - |
| 377 | NaCl | cr | -411.2 | -384.1 | 72.1 | 50.5 |
| 378 | NaClO3 | cr | -365.8 | -262.3 | 123.4 | - |
| 379 | NaClO4 | cr | -383.3 | -254.9 | 142.3 | - |
| 380 | NaCN | cr | -87.5 | -76.4 | 115.6 | 70.4 |
| 381 | Na2CO3 | cr | -1130.7 | -1044.4 | 135.0 | 112.3 |
| 382 | NaF | cr | -576.6 | -546.3 | 51.1 | 46.9 |
| 383 | NaH | cr | -56.3 | -33.5 | 40.0 | 36.4 |
| 384 | NaHSO4 | cr | -1125.5 | -992.8 | 113.0 | - |
| 385 | NaI | cr | -287.8 | -286.1 | 98.5 | 52.1 |
| 386 | NaIO3 | cr | -481.8 | - | - | 92.0 |
| 387 | NaIO4 | cr | -429.3 | -323.0 | 163.0 | - |
| 388 | NaNH2 | cr | -123.8 | -64.0 | 76.9 | 66.2 |
| 389 | NaNO2 | cr | -358.7 | -284.6 | 103.8 | - |
| 390 | NaNO3 | cr | -467.9 | -367.0 | 116.5 | 92.9 |
| 391 | NaOH | cr | -425.6 | -379.5 | 64.5 | 59.5 |
| 392 | Na2B4O7 | cr | -3291.1 | -3096.0 | 189.5 | 186.8 |
| 393 | Na2HPO4 | cr | -1748.1 | -1608.2 | 150.5 | 135.3 |
| 394 | NaMnO4 | cr | -1156.0 | - | - | - |
| 395 | Na2MoO4 | cr | -1468.1 | -1354.3 | 159.7 | 141.7 |
| 396 | Na2O | cr | -414.2 | -375.5 | 75.1 | 69.1 |
| 397 | Na2O2 | cr | -510.9 | -447.7 | 95.0 | 89.2 |
| 398 | Na2S | cr | -364.8 | -349.8 | 83.7 | - |
| 399 | Na2SO3 | cr | -1100.8 | -1012.5 | 145.9 | 120.3 |
| 400 | Na2SO4 | cr | -1387.1 | -1270.2 | 149.6 | 128.2 |
| 401 | Na2SiF6 | cr | -2909.6 | -2754.2 | 207.1 | 187.1 |
| 402 | Na2SiO3 | cr | -1554.9 | -1462.8 | 113.9 | - |
| 403 | Nb | cr | 0.0 | - | 36.4 | 24.6 |
|  |  | g | 725.9 | 681.1 | 186.3 | 30.2 |
| 404 | Nd | cr | 0.0 | - | 71.5 | 27.5 |
|  |  | g | 327.6 | 292.4 | 189.4 | 22.1 |
| 405 | Ne | g | 0.0 | - | 146.3 | 20.8 |
| 406 | Ni | cr | 0.0 | - | 29.9 | 26.1 |
|  |  | g | 429.7 | 384.5 | 182.2 | 23.4 |
| 407 | NiBr2 | cr | -212.1 | - | - | - |
| 408 | NiCl2 | cr | -305.3 | -259.0 | 97.7 | 71.7 |
| 409 | NiI2 | cr | -78.2 | - | - | - |
| 410 | Ni(OH)2 | cr | -529.7 | -447.2 | 88.0 | - |
| 411 | NiS | cr | -82.0 | -79.5 | 53.0 | 47.1 |
| 412 | NiSO4 | cr | -872.9 | -759.7 | 92.0 | 138.0 |
| 413 | Ni2O3 | cr | -489.5 | - | - | - |
| 414 | No | cr | 0.0 | - | - | - |
| 415 | O | g | 249.2 | 231.7 | 161.1 | 21.9 |
| 416 | O2 | g | 0.0 | - | 205.2 | 29.4 |
| 417 | O3 | g | 142.7 | 163.2 | 238.9 | 39.2 |
| 418 | Os | cr | 0.0 | - | 32.6 | 24.7 |
|  |  | g | 791.0 | 745.0 | 192.6 | 20.8 |
| 419 | P(白,white) | cr | 0.0 | - | 41.1 | 23.8 |
|  | P(红,red) | cr | -17.6 | - | 22.8 | 21.2 |
|  | P(黑,black) | cr | -39.3 | - | - | - |
| 420 | PCl3 | l | -319.7 | -272.3 | 217.1 | - |
|  |  | g | -287.0 | -267.8 | 311.8 | 71.8 |
| 421 | PCl5 | cr | -443.5 | - | - | - |
|  |  | g | -374.9 | -305.0 | 364.6 | 112.8 |
| 422 | PF3 | g | -958.4 | -936.9 | 273.1 | 58.7 |
| 423 | PF5 | g | -1594.4 | -1520.7 | 300.8 | 84.8 |
| 424 | PI3 | cr | -45.6 | - | - | - |
| 425 | Pa | cr | 0.0 | - | 51.9 | - |
|  |  | g | 607.0 | 563.0 | 198.1 | 22.9 |
| 426 | Pb | cr | 0.0 | - | 64.8 | 26.4 |
|  |  | g | 195.2 | 162.2 | 175.4 | 20.8 |
| 427 | PbBr2 | cr | -278.7 | -261.9 | 161.5 | 80.1 |
| 428 | PbCl2 | cr | -359.4 | -314.1 | 136.0 | - |
| 429 | PbCl4 | l | -329.3 | - | - | - |
| 430 | PbCO3 | cr | -699.1 | -625.5 | 131.0 | 87.4 |
| 431 | PbCrO4 | cr | -930.9 | - | - | - |
| 432 | PbI2 | cr | -175.5 | -173.6 | 174.9 | 77.4 |
| 433 | PbMoO4 | cr | -1051.9 | -951.4 | 166.1 | 119.7 |
| 434 | Pb(NO3)2 | cr | -451.9 | - | - | - |
| 435 | PbO(黄,yellow) | cr | -217.3 | -187.9 | 68.7 | 45.8 |
|  | PbO(红,red) | cr | -219.0 | -188.9 | 66.5 | 45.8 |
| 436 | PbO2 | cr | -277.4 | -217.3 | 68.6 | 64.6 |
| 437 | PbS | cr | -100.4 | -98.7 | 91.2 | 49.5 |
| 438 | PbSO3 | cr | -669.9 | - | - | - |
| 439 | PbSO4 | cr | -920.0 | -813.0 | 148.5 | 103.2 |
| 440 | PbSiO3 | cr | -1145.7 | -1062.1 | 109.6 | 90.0 |
| 441 | Pb2SiO4 | cr | -1363.1 | -1252.6 | 186.6 | 137.2 |
| 442 | Pd | cr | 0.0 | - | 37.6 | 26.0 |
|  |  | g | 378.2 | 339.7 | 167.1 | 20.8 |
| 443 | Pm | cr | 0.0 | - | - | - |
|  |  | g | 0.0 | - | 187.1 | 24.3 |
| 444 | Pr | cr | 0.0 | - | 73.2 | 27.2 |
|  |  | g | 355.6 | 320.9 | 189.8 | 21.4 |
| 445 | Pt | cr | 0.0 | - | 41.6 | 25.9 |
|  |  | g | 565.3 | 520.5 | 192.4 | 25.5 |
| 446 | PtBr2 | cr | -82.0 | - | - | - |
| 447 | PtCl2 | cr | -123.4 | - | - | - |
| 448 | PtS | cr | -81.6 | -76.1 | 55.1 | 43.4 |
| 449 | Pu | cr | 0.0 | - | - | - |
| 450 | Ra | cr | 0.0 | - | 71.0 | - |
|  |  | g | 159.0 | 130.0 | 176.5 | 20.8 |
| 451 | Rb | cr | 0.0 | - | 76.8 | 31.1 |
|  |  | g | 80.9 | 53.1 | 170.1 | 20.8 |
| 452 | RbBr | cr | -394.6 | -381.8 | 110.0 | 52.8 |
| 453 | RbCl | cr | -435.4 | -407.8 | 95.9 | 52.4 |
| 454 | RbClO4 | cr | -437.2 | -306.9 | 161.1 | - |
| 455 | Rb2CO3 | cr | -1136.0 | -1051.0 | 181.3 | 117.6 |
| 456 | RbF | cr | -557.7 | - | - | - |
| 457 | RbH | cr | -52.3 | - | - | - |
| 458 | RbHSO4 | cr | -1159.0 | - | - | - |
| 459 | RbI | cr | -333.8 | -328.9 | 118.4 | 53.2 |
| 460 | RbNH2 | cr | -113.0 | - | - | - |
| 461 | RbNO2 | cr | -367.4 | -306.2 | 172.0 | - |
| 462 | RbNO3 | cr | -495.1 | -395.8 | 147.3 | 102.1 |
| 463 | RbOH | cr | -418.2 | - | - | - |
| 464 | Rb2O | cr | -339.0 | - | - | - |
| 465 | Rb2O2 | cr | -472.0 | - | - | - |
| 466 | Rb2SO4 | cr | -1435.6 | -1316.9 | 197.4 | 134.1 |
| 467 | Re | cr | 0.0 | - | 36.9 | 25.5 |
|  |  | g | 769.9 | 724.6 | 188.9 | 20.8 |
| 468 | Rh | cr | 0.0 | - | 31.5 | 25.0 |
|  |  | g | 556.9 | 510.8 | 185.8 | 21.0 |
| 469 | Rn | g | 0.0 | - | 176.2 | 20.8 |
| 470 | Ru | cr | 0.0 | - | 28.5 | 24.1 |
|  |  | g | 642.7 | 595.8 | 186.5 | 21.5 |
| 471 | S(正交晶体, Ortho) | cr | 0.0 | - | 32.1 | 22.6 |
|  | S(单斜晶体, Mono) | cr | 0.3 | - | - | - |
|  | S(单斜晶体, Mono) | g | 277.2 | 236.7 | 167.8 | 23.7 |
| 472 | SO2 | l | -320.5 | - | - | - |
|  |  | g | -296.8 | -300.1 | 248.2 | 39.9 |
| 473 | SO3 | cr | -454.5 | -374.2 | 70.7 | - |
|  |  | l | -441.0 | -373.8 | 113.8 | - |
|  |  | g | -395.7 | -371.1 | 256.8 | 50.7 |
| 474 | Sb | cr | 0.0 | - | 45.7 | 25.2 |
|  |  | g | 262.3 | 222.1 | 180.3 | 20.8 |
| 475 | SbCl3 | cr | -382.2 | -323.7 | 184.1 | 107.9 |
| 476 | Sc | cr | 0.0 | - | 34.6 | 25.5 |
|  |  | g | 377.8 | 336.0 | 174.8 | 22.1 |
| 477 | Se | cr | 0.0 | - | 42.4 | 25.4 |
|  |  | g | 227.1 | 187.0 | 176.7 | 20.8 |
| 478 | SeO2 | cr | -225.4 | - | - | - |
| 479 | Si | cr | 0.0 | - | 18.8 | 20.0 |
|  |  | g | 450.0 | 405.5 | 168.0 | 22.3 |
| 480 | SiC(立方晶体,Cub) | cr | -65.3 | -62.8 | 16.6 | 26.9 |
|  | SiC(六方晶体, Hex) | cr | -62.8 | -60.2 | 16.5 | 26.7 |
| 481 | SiCl4 | l | -687.0 | -619.8 | 239.7 | 145.3 |
|  |  | g | -657.0 | -617.0 | 330.7 | 90.3 |
| 482 | SiO2(α) | cr | -910.7 | -856.3 | 41.5 | 44.4 |
|  | SiO2(α) | g | -322.0 | - | - | - |
| 483 | Sm | cr | 0.0 | - | 69.6 | 29.5 |
|  |  | g | 206.7 | 172.8 | 183.0 | 30.4 |
| 484 | Sn(白,white) | cr | 0.0 | - | 51.2 | 27.0 |
|  | Sn(灰,gray) | cr | -2.1 | 0.1 | 44.1 | 25.8 |
|  | Sn(灰,gray) | g | 301.2 | 266.2 | 168.5 | 21.3 |
| 485 | SnCl2 | cr | -325.1 | - | - | - |
| 486 | SnCl4 | l | -511.3 | -440.1 | 258.6 | 165.3 |
|  |  | g | -471.5 | -432.2 | 365.8 | 98.3 |
| 487 | Sn(OH)2 | cr | -561.1 | -491.6 | 155.0 | - |
| 488 | SnO2 | cr | -577.6 | -515.8 | 49.0 | 52.6 |
| 489 | SnS | cr | -100.0 | -98.3 | 77.0 | 49.3 |
| 490 | Sr | cr | 0.0 | - | 52.3 | 26.4 |
|  |  | g | 164.4 | 130.9 | 164.6 | 20.8 |
| 491 | SrCl2 | cr | -828.9 | -781.1 | 114.9 | 75.6 |
| 492 | Sr(NO3)2 | cr | -978.2 | -780.0 | 194.6 | 149.9 |
| 493 | SrO | cr | -592.0 | -561.9 | 54.4 | 45.0 |
| 494 | Sr(OH)2 | cr | -959.0 | - | - | - |
| 495 | SrSO4 | cr | -1453.1 | -1340.9 | 117.0 | - |
| 496 | Ta | cr | 0.0 | - | 41.5 | 25.4 |
|  |  | g | 782.0 | 739.3 | 185.2 | 20.9 |
| 497 | Tb | cr | 0.0 | - | 73.2 | 28.9 |
|  |  | g | 388.7 | 349.7 | 203.6 | 24.6 |
| 498 | Tc | cr | 0.0 | - | - | - |
|  |  | g | 678.0 | - | 181.1 | 20.8 |
| 499 | Te | cr | 0.0 | - | 49.7 | 25.7 |
|  |  | g | 196.7 | 157.1 | 182.7 | 20.8 |
| 500 | TeO2 | cr | -322.6 | -270.3 | 79.5 | - |
| 501 | Th | cr | 0.0 | - | 51.8 | 27.3 |
|  |  | g | 602.0 | 560.7 | 190.2 | 20.8 |
| 502 | ThO2 | cr | -1226.4 | -1169.2 | 65.2 | 61.8 |
| 503 | Ti | cr | 0.0 | - | 30.7 | 25.0 |
|  |  | g | 473.0 | 428.4 | 180.3 | 24.4 |
| 504 | TiCl2 | cr | -513.8 | -464.4 | 87.4 | 69.8 |
| 505 | TiO2 | cr | -944.0 | 888.8 | 50.6 | 55.0 |
| 506 | Tl | cr | 0.0 | - | 64.2 | 26.3 |
|  |  | g | 182.2 | 147.4 | 181.0 | 20.8 |
| 507 | TlBr | cr | -173.2 | -167.4 | 120.5 | - |
|  |  | g | -37.7 | - | - | - |
| 508 | TlCl | cr | -204.1 | -184.9 | 111.3 | 50.9 |
|  |  | g | -67.8 | - | - | - |
| 509 | Tl2CO3 | cr | -700.0 | -614.6 | 155.2 | - |
| 510 | TlF | cr | -324.7 | - | - | - |
|  |  | g | -182.4 | - | - | - |
| 511 | TlI | cr | -123.8 | -125.4 | 127.6 | - |
|  |  | g | 7.1 | - | - | - |
| 512 | TlNO3 | cr | -243.9 | -152.4 | 160.7 | 99.5 |
| 513 | TlOH | cr | -238.9 | -195.8 | 88.0 | - |
| 514 | Tl2O | cr | -178.7 | -147.3 | 126.0 | - |
| 515 | Tl2SO4 | cr | -931.8 | -830.4 | 230.5 | - |
| 516 | Tm | cr | 0.0 | - | 74.0 | 27.0 |
|  |  | g | 232.2 | 197.5 | 190.1 | 20.8 |
| 517 | U | cr | 0.0 | - | 50.2 | 27.7 |
|  |  | g | 533.0 | 488.4 | 199.8 | 23.7 |
| 518 | UO | g | 21.0 | - | - | - |
| 519 | V | cr | 0.0 | - | 28.9 | 24.9 |
|  |  | g | 514.2 | 754.4 | 182.3 | 26.0 |
| 520 | VBr4 | g | -336.8 | - | - | - |
| 521 | VCl4 | l | -569.4 | -503.7 | 255.0 | - |
|  |  | g | -525.5 | -492.0 | 362.4 | 96.2 |
| 522 | V2O5 | cr | -1550.6 | -1419.5 | 131.0 | 127.7 |
| 523 | W | cr | 0.0 | - | 32.6 | 24.3 |
|  |  | g | 849.4 | 807.1 | 174.0 | 21.3 |
| 524 | WBr6 | cr | -348.5 | - | - | - |
| 525 | WCl6 | cr | -602.5 | - | - | - |
|  |  | g | -513.8 | - | - | - |
| 526 | WO2 | cr | -589.7 | -533.9 | 50.5 | 56.1 |
| 527 | Xe | g | 0.0 | - | 169.7 | 20.8 |
| 528 | Y | cr | 0.0 | - | 44.4 | 26.5 |
|  |  | g | 421.3 | 381.1 | 179.5 | 25.9 |
| 529 | Y2O3 | cr | -1905.3 | -1816.6 | 99.1 | 102.5 |
| 530 | Yb | cr | 0.0 | - | 59.9 | 26.7 |
|  |  | g | 152.3 | 118.4 | 173.1 | 20.8 |
| 531 | Zn | cr | 0.0 | - | 41.6 | 25.4 |
|  |  | g | 130.4 | 94.8 | 161.0 | 20.8 |
| 532 | ZnBr2 | cr | -328.7 | -312.1 | 138.5 | - |
| 533 | ZnCl2 | cr | -415.1 | -369.4 | 111.5 | 71.3 |
|  |  | g | -266.1 | - | - | - |
| 534 | ZnCO3 | cr | -812.8 | -731.5 | 82.4 | 79.7 |
| 535 | ZnF2 | cr | -764.4 | -713.3 | 73.7 | 65.7 |
| 536 | ZnI2 | cr | -208.0 | -209.0 | 161.1 | - |
| 537 | Zn(NO3)2 | cr | -483.7 | - | - | - |
| 538 | ZnO | cr | -350.5 | -320.5 | 43.7 | 40.3 |
| 539 | Zn(OH)2 | cr | -641.9 | -553.5 | 81.2 | - |
| 540 | ZnSO4 | cr | -982.8 | -871.5 | 110.5 | 99.2 |
| 541 | Zn2SiO4 | cr | -1636.7 | -1523.2 | 131.4 | 123.3 |
| 542 | Zr | cr | 0.0 | - | 39.0 | 25.4 |
|  |  | g | 608.8 | 566.5 | 181.4 | 26.7 |
| 543 | ZrBr4 | cr | -760.7 | - | - | - |
| 544 | ZrCl2 | cr | -502.0 | - | - | - |
| 545 | ZrCl4 | cr | -980.5 | -889.9 | 181.6 | 119.8 |
| 546 | ZrF4 | cr | -1911.3 | -1809.9 | 104.6 | 103.7 |
| 547 | ZrI4 | cr | -481.6 | - | - | - |
| 548 | ZrO2 | cr | -1100.6 | -1042.8 | 50.4 | 56.2 |
| 549 | Zr(SO4)2 | cr | -2217.1 | - | - | 172.0 |
| 550 | ZrSiO4 | cr | -2033.4 | -1919.1 | 84.1 | 98.7 |