ICS 81.080

Q 42

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

高铬砖

High chrome bricks

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

前  言

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会(SAC/TC193)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

高铬砖

范围

本标准规定了高铬砖的分类、形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于水煤浆加压气化炉等工业炉工作衬用的高铬砖。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997   致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 5072   耐火材料  常温耐压强度试验方法

GB/T 7321   定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325  定形耐火制品抽样验收规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸外观及断面的检查方法

GB/T 16546  定形耐火材料包装、标志、运输和储存

GB/T 5070   含铬耐火材料化学分析方法

YB/T 376.1   耐火制品抗热震性试验方法(水急冷法)

术语和定义

以氧化铬和氧化铝为主要原料，或引入少量氧化锆，经高温烧成而制得氧化铬含量不小于75%，氧化铬、氧化铝和氧化锆合量不小于98%的定形耐火制品称为高铬砖。

分类、形状和尺寸

高铬砖按氧化铬含量分为四个牌号： GGZ-75，GGZ-86，GGZ-90，GGZ-95。牌号中G、G、Z分别是高、铬、砖的汉语拼音首字母，阿拉伯数字为氧化铬的质量分数。

技术要求

5.1高铬砖的理化指标应符合表1的规定。

5.2高铬砖的外观与尺寸允许偏差应符合表2规定。

5.3 特殊技术要求按供需双方约定执行。

5.4  高铬砖的形状尺寸不能满足检测项目所需试样标准规格时，按特殊技术要求处理。

高砖的性能指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | GGZ-75 | GGZ-86 | GGZ-90 | GGZ-95 |
| w(Cr2O3)，% | μ0 | 75 | 86 | 90 | 95 |
|  |  | 0.6 |
| w(Cr2O3+ Al2O3+ZrO2)， % | μ0≥ | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  |  | 0.7 |
| w(SiO2)，% | μ0≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | 0.05 |
| w(Fe2O3)，% | μ0≥ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | 0.05 |
| 显气孔率，% | μ0≤ | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | 0.8 |
| 体积密度，g/cm3 | μ0≥ | 3.90 | 4.20 | 4.22 | 4.25 |
|  |  | 0.04 |
| 常温耐压强度， MPa | μ0≥ | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | 7 |

注：表1指标均为必检项目

高铬砖的尺寸允许偏差及外观                  单位为毫米

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤100 | ±1.0 |
|  | 尺寸101～250 | ±1.5 |
|  | 尺寸＞250 | ±2.0 |
| 扭曲 | 尺寸≤250 | ≤1.0 |
|  | 尺寸251～350 | ≤1.5 |
|  | 尺寸＞350 | ≤2.0 |
| 熔洞直径 | 工作面 | ≤4 |
|  | 非工作面 | ≤6 |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.10 | 不限制 |
|  | 宽度0.11～0.25 | ≤50 |
|  | 宽度＞0.25 | 不准有 |
| 缺角长度(a+b+c) | 工作面 | ≤20 |
|  | 非工作面 | ≤40 |
| 缺棱长度(e+f+g) | 工作面 | ≤30 |
|  | 非工作面 | ≤50 |

试验方法

6.1 检验制样按GB/T 7321 的规定进行。

6.2 化学成分按GB/T 5070 的规定进行。

6.3 显气孔率和体积密度按GB/T 2997 的规定进行。

6.4 常温耐压强度按GB/T 5072 的规定进行。

6.5 尺寸允许偏差，外观及断面的检查按GB/T 10326 的规定进行。

质量评定程序

组批

砖应按同一牌号编批，每批不超过300t。

抽样及合格判定规则

砖的抽样和验收按GB/T 10325 进行。

7.3 合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或由第三方认证的形式进行。

包装、标志、运输、储存及质量证明书

砖采用托盘或根据用户要求进行包装。

砖的包装、标志、运输、储存按GB/T 16546规定进行。

砖发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，质量证明书应载明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、砖号、批号及相应的理化检验结果。

_________________________________