YB/T 5083—201×

前  言

本标准是对YB/T 5083-1997《粘土质和高铝质致密耐火浇注料》的修订。

本标准与YB/T 5083-1997的主要差异为：

——更新了试验方法标准；

——调整了产品分类；

——修改了产品理化指标；

——完善了组批、抽样及合格判定规则；

——增加了合格判定形式。

本标准修订由中国钢铁工业协会提出。

本标准修订由全国耐火材料标准化技术委员会归口。

本标准修订起草单位：中冶建筑研究总院有限公司、中冶工程材料有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准版本的历次发布情况：

——YB/T 5083-1997。

YB/T 5083—201×

粘土质和高铝质致密耐火浇注料

- 范围

本标准规定了粘土质和高铝质致密耐火浇注料的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于以粘土质和高铝质原料制成的致密耐火浇注料，主要用于工业窑炉等热工设备内衬。

- 规范性引用性文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3001 耐火材料 常温抗折强度试验方法

GB/T 5072 耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988 耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900 铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7322  耐火材料 耐火度试验方法

GB/T 15545 不定形耐火材料包装、标志、运输和储存

GB/T 17617 耐火原料和不定形耐火材料 取样

YB/T 5200 致密耐火浇注料 显气孔率和体积密度试验方法

YB/T 5202.1 不定形耐火材料试样制备方法 第1部分：耐火浇注料

- 分类

根据骨料、Al2O3含量将粘土质和高铝质致密耐火浇注料分为NJ-40、NJ-45、LJ-50、LJ-60、LJ-65、LJ-70、LJ-80七个牌号。

- 技术要求

粘土质和高铝质致密耐火浇注料的理化指标应符合表1的规定。

- 试验方法

5．1 试样的制备按YB/T 5202.1的规定进行。

5．2 氧化铝的测定按GB/T 6900的规定进行。

5．3 耐火度的测定按GB/T 7322的规定进行。

5．4 体积密度的测定按YB/T 5200的规定进行。

5．5常温抗折强度的测定按GB/T 3001的规定进行。

5．6常温耐压强度的测定按GB/T 5072的规定进行。

YB/T 5083—201×

5．7加热永久线变化的测定按GB/T 5988的规定进行。

表1  粘土质和高铝质致密耐火浇注料的理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | NJ-40 | NJ-45 | LJ-50 | LJ-60 | LJ-65 | LJ-70 | LJ-80 |
| w（Al2O3）/% ≥ | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 耐火度/℃ ≥ | 1640 | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1720 | 1780 |
| 体积密度/(g/cm3) ≥ | 110×24h 烘后 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.65 |
| 常温抗折强度/MPa ≥ | 110×24h 烘后 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 110×24h 烘后 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 加热永久线变化 （试验温度×3h）/% | ±0.5 (1350℃) | ±0.5 (1350℃) | ±0.5 (1350℃) | ±0.5 (1400℃) | ±0.5 (1400℃) | ±0.5 (1450℃) | ±0.5 (1500℃) |

- 质量评定程序

6．1 组批

产品按同一牌号组批，每批不大于60t，原料变更时另行组批。

6．2 抽样及合格判定规则

6．2．1 产品抽样按GB/T 17617规定进行。

6．2．2 氧化铝含量、常温抗折强度、常温耐压强度、加热永久线变化为验收检验项目。检验结果的平均值如有不合格项目时，应按6.2.1重新抽取试样对该项目进行复验。复验结果的平均值符合表1的规定时，判定该批产品为合格品，否则为不合格品。

6．3 合格判定形式

合格评定可采用供货方声明，使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 包装、标志、运输、储存及质量证明书

7．1 包装、标志、运输、储存按GB/T 15545的规定进行。

7．2 产品发出时应附有供方质量监督部门签发的质量证明书，载明供方名称、需方名称、生产日期、标准编号、产品名称、牌号、批号、理化指标及保存期等内容。

# Text boxes

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

20××-××-××发布

粘土质和高铝质致密耐火浇注料
Dense fireclay and high alumina castable refractories

（征求意见稿）

YB/T 5083—201×

代替YB/T 5083-1997

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

ICS81.080

Q46

备案号：