ICS 81.080

Q 44

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—201X

干熄焦炉用耐火制品

Shaped refractory products for CDQ oven

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会(SAC/TC193)提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

干熄焦炉用耐火制品

范围

本标准规定了干熄焦炉用耐火制品的术语和定义、分类、牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量说明书等。

本标准适用于干熄焦炉用耐火制品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2992.1  耐火砖形状尺寸 第一部分：通用砖

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 3002  耐火材料  高温抗折强度试验方法

GB/T 5072  耐火材料  常温耐压强度试验方法

GB/T 5988  耐火材料  加热永久线变化试验方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546  定形耐火制品包装、标志、运输和储存

GB/T 16555  含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T 18301  耐火材料  常温耐磨性试验方法

YB/T 370  耐火制品荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

YB/T 376.1  耐火制品抗热震性试验方法（水急冷法）

术语和定义

GB/T 10325界定的术语和定义适用于本文件。

分类、牌号

分类

干熄焦炉用耐火制品按用途分为干熄焦炉用莫来石砖、干熄焦炉用粘土砖、干熄焦炉用莫来石-碳化硅砖和干熄焦炉用氮化硅结合碳化硅砖。

牌号

干熄焦炉用莫来石砖按理化指标分为AM、BM。

干熄焦炉用粘土砖按理化指标分为AN、BN。

干熄焦炉用莫来石-碳化硅砖按理化指标分为AT、BT。

干熄焦炉用氮化硅结合碳化硅砖牌号为T-DGT。

牌号中A、B代表砖的等级，M、N、T分别代表莫来石砖、粘土砖、莫来石-碳化硅砖，T-DGT表示氮化硅结合碳化硅砖。

技术要求

干熄焦炉用耐火制品的理化指标应符合表1规定。

干熄焦炉用莫来石砖、莫来石-碳化硅砖和粘土砖尺寸允许偏差及外观应符合表2规定。

干熄焦炉用氮化硅结合碳化硅砖尺寸允许偏差及外观应符合表3规定。

试验方法

试样制备按GB/T 7321进行。

化学成分的测定分别按GB/T 6900、GB/T 16555进行。

体积密度、显气孔率的检验按GB/T 2997进行。

常温耐压强度的检验按GB/T 5072进行。

加热永久线变化的检验按GB/T 5988进行。

荷重软化温度的检验按YB/T 370进行。

抗热震性的检验按YB/T 376.1进行。

高温抗折强度的检验按GB/T 3002进行。

常温耐磨性的检验按GB/T 18301进行。

砖的外观、尺寸及断面的检验按GB/T 10326进行。

干熄焦炉用耐火制品的理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 莫来石砖 | 粘土砖 | 莫来石-碳化硅砖 | 氮化硅结合碳化硅砖 |
|  | AM | BM | AN | BN | AT | BT | DGT |
| ω（Al2O3）/% | μ0≥ | 55 | 42 | 40 | 35 | 30 | —— |
|  | σ | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | —— |
| ω（Fe2O3）/% | μ0≤ | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 0.7 |
|  | σ | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | —— |
| ω（SiC）/% | μ0≥ | —— | 30 | 40 | 72 |
|  | σ | —— | 1.0 | —— |
| 显气孔率/% | μ0≤ | 18 | 17 | 17 | 22 | 21 | 17 |
|  | σ | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | —— |
| 体积密度/（g/cm3） | μ0≥ | 2.40 | 2.45 | 2.25 | 2.15 | 2.50 | 2.65 |
|  | σ | 0.02 | 0.03 | —— |
| 常温耐压强度a/MPa | μ0≥ | 75 | 85 | 60 | 30 | 85 | 160 |
|  | σ | 6.9 | 7.6 | 1.9 | 2.3 | 6.0 | 5.1 | —— |
|  | Xmin | 70 | 80 | 55 | 25 | 80 | —— |
| 加热永久线变化（1350℃×2h）/% | Xmin～Xmax | -0.5～+0.1 | —— |
| 0.2MPa荷重软化开始温度/℃ | μ0≥ | 1500 | 1430 | 1400 | 1600 | —— |
| 抗热震性（1100℃，水冷）/次 | μ0≥ | 20 | 15 | 8 | —— | 30 | 40 | —— |
| 高温抗折强度/MPa | μ0≥ | 1100℃×0.5h | 1400℃×0.5h |
|  |  | —— | 20 | —— | 45 |
|  | σ | —— | 0.7 | —— | —— |
| 常温耐磨性/cm3 | μ0≤ | —— | 10 | —— | —— |
|  | σ | —— | 0.3 | —— | —— |
| 干熄焦炉用莫来石砖用于干熄焦装置的预存带、冷却带，吸引带及循环装置等部位。 干熄焦炉用粘土砖用于干熄焦装置的装入带、预存带、循环装置及非工作层。 干熄焦炉用莫来石-碳化硅砖用于干熄焦装置的斜道区和炉口部位。 干熄焦炉用氮化硅结合碳化硅砖用于干熄焦装置的斜道区。 |
| a 常温耐压强度所测单值应大于Xmin规定值。 |

干熄焦炉用莫来石砖、莫来石-碳化硅砖和粘土砖尺寸允许偏差及外观      单位为毫米

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 莫来石砖、莫来石-碳化硅砖 | 粘土砖 |
| 尺寸允许偏差 | 长度 | ±2.0 | 尺寸≤100 | ±1.0 |
|  | 宽度 | ±2.0 | 尺寸101～300 | ±2.0 |
|  | 厚度 | ±1.0 | 尺寸＞300 | ±3.0 |
| 扭曲 | 对角线长度≤345 | ≤ | 1.0 | 对角线长度≤350 | ≤ | 1.0 |
|  | 对角线长度＞345 |  | 1.5 | 对角线长度＞350 |  | 1.5 |
| 缺角长度（a+b+c） | ≤ | 50 |
| 缺棱长度（e+f+g） |  | 60 |
| 熔洞直径 | 工作面 |  | 6 |
|  | 非工作面 |  | 8 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.25 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.25～0.50 |  | 15 |
|  | 宽度＞0.50 |  | 不准有 |
| 断面层裂 |  | 不准有 |
| 厚度相对边差 |  | 1 |

干熄焦炉用氮化硅结合碳化硅砖尺寸允许偏差及外观            单位为毫米

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 长度、宽度 | 尺寸≤300 | ±1.0 |
|  |  | 尺寸301～500 | ±2.0 |
|  |  | 尺寸＞501 | ±0.5%（最大±4.0） |
|  | 厚度 | 尺寸≤100 | ±1.0 |
|  |  | 尺寸≥101 | ±1.5 |
| 扭曲 | 对角线长度≤300 | ≤ | 1.0 |
|  | 对角线长度＞300 |  | 1.5 |
| 缺角长度（a+b+c） |  | 35 |
| 缺棱长度（e+f+g） |  | 35 |
| 熔洞 | 直径 |  | 5 |
|  | 深度 |  | 3 |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.1 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.1～0.25 |  | 50 |
|  | 宽度＞0.25 |  | 不准有 |

质量评定程序

组批

产品按同一牌号编批，每批不应超过200t。

抽样及合格判定规则

抽样、验收按GB/T 10325进行。显气孔率、常温耐压强度、荷重软化开始温度为验收项目。

合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

包装、标志、运输和储存及质量证明书

砖的包装、标志、运输、储存按GB/T16546进行或合同约定执行。

砖发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，载明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、砖号、批号及相应的理化检验结果。

_________________________________