ICS 81.080

Q 44

备案号：

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—201X

石灰窑用高纯莫来石砖

High-purity mullite brick for lime kiln

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会(SAC/TC193)提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

石灰窑用高纯莫来石砖

范围

本标准规定了石灰窑用高纯莫来石砖的术语和定义、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量说明书等。

本标准适用于石灰窑用高纯莫来石砖。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2992.1  耐火砖形状尺寸 第一部分：通用砖

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 5072  耐火材料  常温耐压强度试验方法

GB/T 5988  耐火材料  加热永久线变化试验方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546  定形耐火制品包装、标志、运输和储存

YB/T 370  耐火制品荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

YB/T 376.1  耐火制品抗热震性试验方法（水急冷法）

术语和定义

GB/T 10325界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

技术要求

4.1  石灰窑用高纯莫来石砖的理化指标应符合表1规定。

4.2  石灰窑用高纯莫来石砖尺寸允许偏差及外观应符合表2规定。

石灰窑用高纯莫来石砖的理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| ω（Al2O3）/% | μ0≥ | 70 |
|  | σ | 1.6 |
| ω（Fe2O3）/% | μ0≤ | 1.2 |
|  | σ | 0.1 |
| 显气孔率/% | μ0≤ | 18 |
|  | σ | 0.2 |
| 体积密度/（g/cm3） | μ0≥ | 2.50 |
|  | σ | 0.02 |
| 常温耐压强度a/MPa | μ0≥ | 90 |
|  | σ | 6.1 |
|  | Xmin | 85 |
| 抗热震性（1100℃，水冷）/次 | μ0≥ | 15 |
| 加热永久线变化（1500℃×2h）/% | Xmin～Xmax | －0.1～＋0.4 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度/℃ | μ0≥ | 1650 |
| 石灰窑用高纯莫来石砖主要用于石灰窑烧成带前后的过渡段及套筒窑过桥部位。 |
| a 常温耐压强度所测单值应大于Xmin规定值。 |

石灰窑用高纯莫来石砖尺寸允许偏差及外观             单位为mm

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤100 | ±1.0 |
|  | 尺寸101～300 | ±2.0 |
|  | 尺寸＞300 | ±3.0 |
| 扭曲 | 对角线长度≤350 | ≤ | 1.5 |
|  | 对角线长度＞350 |  | 2.5 |
| 缺角长度（a+b+c） |  | 50 |
| 缺棱长度（e+f+g） |  | 60 |
| 熔洞直径 | 工作面 |  | 6 |
|  | 非工作面 |  | 8 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.1 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.1～0.5 |  | 5 |
|  | 宽度＞0.5 |  | 不准有 |
| 断面层裂 |  | 不准有 |
| 厚度相对边差 |  | 1 |

试验方法

试样制备按GB/T 7321进行。

化学成分的测定按GB/T 6900进行。

体积密度、显气孔率的检验按GB/T 2997进行。

常温耐压强度的检验按GB/T 5072进行。

抗热震性的检验按YB/T 376.1进行。

加热永久线变化的检验按GB/T 5988进行。

荷重软化温度的检验按YB/T 370进行。

砖的外观、尺寸及断面的检验按GB/T 10326进行。

质量评定程序

组批

按相同条件生产的产品进行组批，每批不应超过200t。

抽样及合格判定规则

抽样、验收按GB/T 10325进行。显气孔率、常温耐压强度、荷重软化开始温度为验收项目。

合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

包装、标志、运输和储存及质量证明书

砖的包装、标志、运输、储存按GB/T16546进行或合同约定执行。

砖发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，载明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、砖号、批号及相应的理化检验结果。

_________________________________