ICS 81.080

Q 44

备案号：

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—201X

石灰窑用镁铝尖晶石砖

Magnesia alumina spinel for lime kiln

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会(SAC/TC193)提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

石灰窑用镁铝尖晶石砖

- 范围

本标准规定了石灰窑用镁铝尖晶石砖的术语和定义、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量说明书等。

本标准适用于石灰窑煅烧带工作衬的镁铝尖晶石砖。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2992.1  耐火砖形状尺寸 第一部分：通用砖

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 3002  耐火材料  高温抗折强度试验方法

GB/T 5069  镁铝系耐火材料化学分析方法

GB/T 5072  耐火材料  常温耐压强度试验方法

GB/T 5988  耐火材料  加热永久线变化试验方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546  定形耐火制品包装、标志、运输和储存

YB/T 370  耐火制品荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

YB/T 376.1  耐火制品抗热震性试验方法（水急冷法）

- 术语和定义

GB/T 10325界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 技术要求

  - 石灰窑用镁铝尖晶石砖的理化指标应符合表1规定。

  - 石灰窑用镁铝尖晶石砖尺寸允许偏差及外观应符合表2规定。

- 石灰窑用镁铝尖晶石砖的理化指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| ω（Al2O3）/% | μ0 | 10～15 |
|  | σ | 0.6 |
| ω（MgO）/% | μ0 ≥ | 80 |
|  | σ | 0.9 |
| 显气孔率/% | μ0 ≤ | 18 |
|  | σ | 0.4 |
| 体积密度/（g/cm3） | μ0 ≥ | 2.90 |
|  | σ | 0.02 |
| 常温耐压强度a/MPa | μ0 ≥ | 60 |
|  | σ | 2.9 |
|  | Xmin | 55 |
| 加热永久线变化（1500℃×2h）/% | Xmin～Xmax | -0.1～+0.3 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度/℃ | μ0 ≥ | 1700 |
| 高温抗折强度（1350℃×0.5h）/MPa | μ0 ≥ | 3.0 |
|  | σ | 1.2 |
| 抗热震性（1100℃，水冷）/次 | μ0 ≥ | 12 |
| a 常温耐压强度所测单值应大于Xmin规定值。 |  |  |

- 石灰窑用镁铝尖晶石砖尺寸允许偏差及外观            单位为mm

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤100 |  | ±1.0 |
|  | 尺寸101～300 |  | ±2.0 |
|  | 尺寸＞300 |  | ±3.0 |
| 扭曲 | 对角线长度≤350 | ≤ | 1.5 |
|  | 对角线长度＞350 |  | 2.5 |
| 缺角长度（a+b+c） |  |  | 50 |
| 缺棱长度（e+f+g） |  |  | 60 |
| 熔洞直径 | 工作面 |  | 6 |
|  | 非工作面 |  | 8 |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.10 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.11～0.25 |  | 5 |
|  | 宽度＞0.25 |  | 不准有 |
| 断面层裂 |  |  | 不准有 |
| 厚度相对边差 |  |  | 1 |

- 试验方法

  - 试样制备按GB/T 7321进行。

  - 化学成分的测定按GB/T 5069进行。

  - 体积密度、显气孔率的检验按GB/T 2997进行。

  - 常温耐压强度的检验按GB/T 5072进行。

  - 加热永久线变化的检验按GB/T 5988进行。

  - 荷重软化温度的检验按YB/T 370进行。

  - 高温抗折强度的检验按GB/T 3002进行。

  - 抗热震性的检验按YB/T 376.1进行。

  - 砖的外观、尺寸及断面的检验按GB/T 10326进行。

- 质量评定程序

  - 组批

按相同条件生产的产品进行组批，每批不应超过200t。

  - 抽样及合格判定规则

抽样、验收按GB/T 10325进行。显气孔率、常温耐压强度、荷重软化开始温度为验收项目。

  - 合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 包装、标志、运输和储存及质量证明书

  - 砖的包装、标志、运输、储存按GB/T16546进行或合同约定执行。

  - 砖发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，载明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、砖号、批号及相应的理化检验结果。

_________________________________