前    言

本标准根据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会（SAC/TC193）归口。

本标准起草单位：中冶武汉冶金建筑研究院有限公司。

本标准主要起草人：

高炉送风支管浇注料

- 范围

本标准规定了高炉送风支管浇注料的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于高炉送风支管浇注料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3001      耐火材料 常温抗折强度试验方法

GB/T 5072      耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988      耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900      铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 15545     不定形耐火材料包装、标志、运输和储存

GB/T 17617     耐火原料和不定形耐火材料 取样

YB/T 2206.2    耐火浇注料抗热震性试验方法（水急冷法）

YB/T 5200      致密耐火浇注料 显气孔率和体积密度试验方法

YB/T 5202.1    不定形耐火材料试样制备方法 第1部分:耐火浇注料

3  分类

高炉送风支管浇注料按结合剂分为两类：溶胶结合和低水泥结合。

溶胶结合高炉送风支管浇注料按化学成分分为三个牌号：GZJ-1R、GZJ-2R和GZJ-3R。

非溶胶结合高炉送风支管浇注料按化学成分分为三个牌号：GZJ-4、GZJ-5和GZJ-6。

标记中G、S、J分别代表高（炉）、（送风）支管、浇（注料）的汉语拼音首字母，其后的R代表溶胶结合。

4  技术要求

高炉送风支管浇注料的理化指标应符合表1的要求。

表1  高炉送风支管浇注料理化指标

| 项 目 | GZJ-1R | GZJ-2R | GZJ-3R | GZJ-4 | GZJ-5 | GZJ-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3，% 不小于 | 46 | 60 | 70 | 37 | 50 | 65 |
| CaO，% 不大于 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| 体积密度，g/cm3 | 110℃×24h干燥 不小于 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
|  | 800℃×3h烧后 不小于 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | — | — | — |
|  | 1250℃×3h烧后 不小于 | 2.1 | — | — | 2.1 | — | — |
|  | 1400℃×3h烧后 不小于 | — | 2.3 | 2.5 | — | 2.3 | 2.5 |
| 常温抗折强度，MPa | 110℃×24h干燥 不小于 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | 800℃×3h烧后 不小于 | 7 | 8 | 8 | — | — | — |
|  | 1250℃×3h烧后 不小于 | 10 | — | — | 8 | — | — |
|  | 1400℃×3h烧后 不小于 | — | 12 | 12 | — | 10 | 10 |
| 常温耐压强度，MPa | 110℃×24h干燥 不小于 | 12 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 |
|  | 800℃×3h烧后 不小于 | 35 | 40 | 50 | — | — | — |
|  | 1250℃×3h烧后 不小于 | 40 | — | — | 50 | — | — |
|  | 1400℃×3h烧后 不小于 | — | 60 | 70 | — | 60 | 70 |
| 加热永久线变化，% | 110℃×24h干燥 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
|  | 800℃×3h烧后 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | — | — | — |
|  | 1250℃×3h烧后 | 0～+0.3 | — | — | ±0.3 | — | — |
|  | 1400℃×3h烧后 | — | 0～+0.3 | 0～+0.3 | — | ±0.3 | ±0.3 |
| 热震稳定性 （1100℃水冷），次 不小于 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 40 |

- 试验方法

  - 试样的制备按YB/T 5202.1进行。

5.2  Al2O3和CaO的检测按GB/T 6900 进行。

5.3  体积密度的检测按YB/T 5200进行。

5.4  常温抗折强度的检测按GB/T 3001进行。

5.5  常温耐压强度的检测按GB/T 5072进行。

5.6  加热永久线变化的检测按YB/T 5203进行。

5.7  抗热震性的检测按YB/T 2206.2进行。

6  质量评定程序

6.1  组批

6.1.1  产品按连续正常生产的同一牌号组批。原料或生产工艺变动时，则应另行组批。

6.1.2  同一牌号的产品每批最大量为60t。

6.2  抽样

抽样按GB/T 17617进行。

6.3  判定规则

6.3.1化学成分、常温抗折强度、常温抗压强度、加热永久线变化为验收检验项目，检验结果的平均值均符合表1的规定值时，该批产品为合格。

6.3.2  检验结果如有不合格项时，应按6.2的规定重新取样对不合格项进行复检。复检结果的平均值符合表1的规定，则判定该批产品合格；否则，判为不合格。

6.4  合格评定形式

合格评定可根据双方协议规定或者采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  包装、标志、运输和贮存按GB/T 15545的规定进行，包装重量由供需双方协议确定。

7.2  每一批产品发出时，应附有质量证明书和产品使用说明书，质量证明书应载明供方名称、需方名称、生产日期、产品名称、牌号、批号、理化指标检验结果等，产品使用说明书应载明使用方法、注意事项和保质期等。

# Text boxes

ICS81.080

Q46

备案号：

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB

YB/T ××××—201×

高炉送风支管浇注料
Refractory Castables of Blast Furnace Blower

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布