0.

ICS81.080

Q46

备案号：

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB

YB/T ××××—201×

硅溶胶结合系列灌注料

Series of Silica Sol Combined Grouting Materials

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本标准根据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会（SAC/TC193）归口。

本标准起草单位：中冶武汉冶金建筑研究院有限公司。

本标准主要起草人：

溶胶结合系列灌注料

- 1  范围

本标准规定了硅溶胶结合系列灌注料的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于正常使用温度在1500℃以下，以硅溶胶作为结合剂的莫来石灌注料、碳化硅灌注料；和正常使用温度在1600℃以下，以硅溶胶作为结合剂的刚玉-莫来石灌注料，以及正常使用温度在1700℃以下，以硅溶胶作为结合剂的铝-碳化硅灌注料。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3001    耐火材料  常温抗折强度试验方法

GB/T 5072    耐火材料  常温耐压强度试验方法

GB/T 5988    耐火材料  加热永久线变化试验方法

GB/T 6900    铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 15545   不定型耐火材料包装、标志、运输和储存

GB/T 16555   含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T 17617   耐火原料和不定形耐火材料 取样

YB/T 2206.2  耐火浇注料抗热震性试验方法（水急冷法）

YB/T 5200    致密耐火浇注料    显气孔率和体积密度试验方法

YB/T 5202.1  不定形耐火材料试样制备方法  第一部分：耐火浇注料

- 3  分类

- 硅溶胶结合系列灌注料按化学成分分为莫来石灌注料、刚玉-莫来石灌注料、铝-碳化硅灌注料、碳化硅灌注料四个种类。其中莫来石灌注料牌号为RZ-55M、RZ-65M，刚玉-莫来石灌注料牌号为RZ-70GM，铝-碳化硅灌注料牌号为RZ-15T、RZ-30T，碳化硅灌注料牌号为RZ-75T。

R、Z分别为溶（胶）、（灌）注的汉语拼音首字母，其后的数字代表Al2O3、SiC成分的质量分数，M、GM分别代表莫来石、刚玉-莫来石的硅溶胶结合灌注料。T代表含碳化硅的硅溶胶结合灌注料。

- 4  技术要求

- 4.1硅溶胶结合莫来石灌注料、刚玉-莫来石灌注料、铝-碳化硅灌注料、碳化硅灌注料的理化指标应符合表1的要求。

- 表1  溶胶结合系列灌注料理化指标

| 项 目 |  | 莫来石灌注料 |  | 刚玉-莫来石 灌注料 | 铝-碳化硅灌注料 |  | 碳化硅 灌注料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RZ-55M | RZ-65M | RZ-70GM | RZ-15T | RZ-30T | RZ-75T |
| ω(Al2O3)，% 不小于 |  | 55 | 65 | 70 | 65 | 50 | — |
| ω(SiC)，% 不小于 |  | — | — | — | 15 | 30 | 75 |
| 常温抗折强度，MPa | 110℃×24h干燥 不小于 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 800℃×3h 烧后 不小于 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
|  | 1400℃×3h烧后 不小于 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 |
| 常温耐压强度，MPa | 110℃×24h烧后 不小于 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
|  | 800℃×3h烧后 不小于 | 50 | 60 | 50 | 40 | 35 | 35 |
|  | 1400℃×3h烧后 不小于 | 65 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| 加热永久线变化，% | 800℃×3h烧后 | -0.2~+0.2 | -0.2~+0.2 | -0.2~ +0.2 | -0.2~ +0.2 | -0.2~ +0.2 | -0.2~ +0.2 |
|  | 1400℃×3h烧后 | 0 ~ +0.5 | 0 ~ +0.5 | 0 ~ +0.5 | 0 ~ +0.5 | 0 ~ +0.5 | 0 ~ +0.5 |
| 体积密度，g/cm3 | 1400℃×3h烧后 不小于 | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.35 |
| 热震稳定性（1100℃水冷），次 不小于 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4.2材料组成:  产品以袋装散状混合料和桶装液体组成

- 5  试验方法

5.1    试样制备按YB/T 5202.1 进行。

- 5.2    化学成分分析

- 5.2.1  Al2O3的检测按GB/T 6900进行。

- 5.2.2  SiC的检测按GB/T 16555进行。

5.3    常温抗折强度的检测按GB/T 3001进行。

- 5.4    常温耐压强度的检测按GB/T 5072进行。

- 5.5    加热永久线变化的检测按GB/T 5988进行。

- 5.6    体积密度的检测按YB/T 5200进行。

- 5.7    抗热震性的检测按YB/T 2206.2进行。

- 6  质量评定程序

- 6.1  组批

- 6.1.1  产品按连续正常生产的同一牌号组批。原料或生产工艺变动时，则应另行组批。

- 6.1.2  同一牌号的产品每批最大量为60t。

- 6.2  抽样

抽样按GB/T 17617进行。

- 6.3  判定规则

- 6.3.1  化学成分、常温抗折强度、常温抗压强度、加热永久线变化为验收检验项目，检验结果的平均值均符合表1的规定值时，该批产品为合格。

- 6.3.2  检验结果如有不合格项时，应按6.2的规定重新取样对不合格项进行复检。复检结果的平均值符合表1的规定，则判定该批产品合格；否则判定为不合格。

- 6.4  合格评定形式

合格评定可根据双方协议规定或者采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 7.1  包装、标志、运输和贮存按GB/T 15545的规定进行，包装重量由供需双方协议确定。

- 7.2  液体材料包装件标志除规定要求外还应标明 “防冻”、“防晒”等字样或标记。

- 7.3  应注意防止产品在0℃～40℃范围以外的情况下储存和运输。

- 7.4  每一批产品发出时，应附有质量证明书和产品使用说明书，质量证明书应载明供方名称、需方名称、生产日期、产品名称、牌号、批号、理化指标检验结果等，产品使用说明书应载明使用方法、注意事项和保质期等。