比对计划指导书

为保证比对计划的顺利进行，特要求参加单位认真遵循下列条款：

一 样品名称、数量、测试项目、测试值范围及执行标准等信息见下表。

| 代码 | 样品名称 | 数量 | 测试项目 | 测试值范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013BD-1 | 电熔镁砂 | 1 | MgO (%) | 95~97 | 样品进行试验前请在1050(C (2h灼烧后进行检测。执行标准： GB/T 5069-2007或GB/T 21114-2007 做平行样，报平均值 |
|  |  |  | SiO2 (%) | 0.5~1.5 |  |
|  |  |  | Al2O3 (%) | 0.2~0.5 |  |
|  |  |  | Fe2O3 (%) | 0.3~0.8 |  |
|  |  |  | CaO (%) | 1.5~2.5 |  |
| 2013BD-2 | 镁铬砖 | 1 | MgO (%) | 68~72 | 样品进行试验前请在1050(C (2h灼烧后进行检测。执行标准： GB/T 5070-2007或GB/T 21114-2007 做平行样，报平均值 |
|  |  |  | SiO2 (%) | 6.5~8 |  |
|  |  |  | Al2O3 (%) | 2.5~4 |  |
|  |  |  | Fe2O3 (%) | 4~6 |  |
|  |  |  | CaO (%) | 1~2 |  |
|  |  |  | Cr2O3 (%) | 10~14 |  |
| 2013BD-3 | 硅砖 | 1 | SiO2 (%) | 94~96 | GB/T 6901-2008或GB/T 21114-2007 做平行样，报平均值 |
|  |  |  | Al2O3 (%) | 0.5~1.5 |  |
|  |  |  | Fe2O3 (%) | 1~2 |  |
|  |  |  | CaO (%) | 2~3 |  |
|  |  |  | K2O (%) | <0.5 |  |
| 2013BD-4 | 高铝矾土 | 1 | SiO2 (%) | 8~11 | GB/T 6900-2006或GB/T 21114-2007 做平行样，报平均值 |
|  |  |  | Al2O3 (%) | 82~86 |  |
|  |  |  | Fe2O3 (%) | 1~2 |  |
|  |  |  | TiO2 (%) | 2.5~4 |  |
|  |  |  | K2O (%) | <0.2 |  |
|  |  |  | Na2O (%) | <0.1 |  |
| 2013BD-5 | 高铝砖 | 1 | 显气孔率 (%) | / | GB/T 2997—2000 |
| 2013BD-6 | 轻质砖 | 1 | 热导率(w/m.k)热面350(C | / | YB/T 4130-2005 |
| 2013BD-7 | 刚玉 | 1 | 热膨胀率 (%) 1500(C,设备不能满足的可做1000(C | / | GB/T 7320-2008 |

二 请参加单位接到样品后尽快安排时间测试，参加化学分析比对项目（2013BD-1、2013BD-2、2013BD-3、2013BD-4）的单位请在2013年11月30日前将“比对试验结果报告表” E-mail或传真并邮寄至下方联系人处。参加物理比对项目（2013BD-5、2013BD-6、2013BD-7）的单位，接到样品后尽快安排测试，样品在本单位的停留测试时间不能超过5天，测试完成后请按照被测物品接收状态确认表中的要求将检测后的样品包装好及时传递出去并在测试完成一周内将“比对试验结果报告表” E-mail并邮寄至下方联系人处，报告日期以邮戳为准，截止日期后发出结果或未按规定报告测试结果的单位，不参加此次比对结果统计计算。作业指导书和报告表均可从国家中心网站www.nrqs.com下载。

三 由于物理项目需传递样品，耗费时间较长，请各参加单位务必及时安排测试及传递样品，以便比对工作的顺利进行，有特殊要求或实验室有特殊情况的请提前告知，以便调整传递顺序。

四 为了比对工作的真实性，请实验室之间遵守保密规则。

五 联络方式：王秀芳13653888690 010-68488741/68486136（Tax）

E-mail：13653888690@163.com

# 邮寄地址：河南洛阳西苑路43号

# 国家耐火材料质量监督检验中心   王秀芳  梁献雷收

# 邮编471039

国家耐火材料质量监督检验中心

中国标准化协会

2013年10月