| 耐火材料产品质量河南省监督检查企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 巩义市豫龙耐材实业有限公司 | 巩义市 | 热风炉用硅砖 | / | RG-95 | 合格品 | 2014-2-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 2 | 巩义市豫龙耐材实业有限公司 | 巩义市 | 焦炉用硅砖 | / | 其他 | 合格品 | 2014-2-25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 3 | 郑州通达耐材有限责任公司 | 郑州市 | 焦炉用硅砖 | 通达 | 炉底 | 合格品 | 2014-2-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 4 | 登封钰钟功能材料有限公司 | 郑州市 | 焦炉用硅砖 | 钰钟 | 其他 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 5 | 登封钰钟功能材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用硅砖 | 钰钟 | RG-95 | 合格品 | 2014-3-22 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 6 | 河南胜达材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用硅砖 | / | RG-95 | 合格品 | 2014-1-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 7 | 河南胜达材料有限公司 | 郑州市 | 焦炉用硅砖 | / | 其他 | 合格品 | 2014-1-17 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 8 | 河南春胜耐材有限公司 | 郑州市 | 焦炉用硅砖 | 春胜 | 其他 | 合格品 | 2014-1-14 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 9 | 河南春胜耐材有限公司 | 郑州市 | 热风炉用硅砖 | 春胜 | RG-95 | 合格品 | 2014-1-16 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 10 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 玻璃窑硅砖 | SINOSTEEL | BG-96A | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 11 | 洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 玻璃窑硅砖 | / | BG-96A | 合格品 | 2014-4-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 12 | 洛阳新菲尔耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 焦炉用硅砖 | 新菲尔 | 其他 | 合格品 | 2014-4-30 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 13 | 巩义美山耐火材料有限公司 | 巩义市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-42 | 合格品 | 2014-1-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 14 | 巩义市新型冶金材料有限公司 | 巩义市 | 热风炉用粘土砖 | 东旭 | DRN-120 | 合格品 | 2014-2-21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 15 | 巩义市天禹耐材有限公司 | 巩义市 | 高炉用粘土砖 | / | ZN-45 | 合格品 | 2014-4-12 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 16 | 河南中州耐火材料有限公司 | 巩义市 | 热风炉用粘土砖 | 中州 | RN-42 | 合格品 | 2014-1-16 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 17 | 巩义市第五耐火材料总厂 | 巩义市 | 热风炉用粘土砖 | 五耐 | RN-42 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 18 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | 汇特 | RN-40 | 合格品 | 2014-3-5 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 19 | 河南省新密市神龙耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-40 | 合格品 | 2014-1-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 20 | 郑州东豫耐火材料有限公司 | 郑州市 | 高炉用粘土砖 | / | ZN-45 | 合格品 | 2014-4-10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 21 | 郑州恒宇炉料制品有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-40 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 22 | 郑州科威耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | 科威 | DRN-125 | 合格品 | 2014-4-21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 23 | 郑州东方科技耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | 东方科技 | RN-42 | 合格品 | 2014-4-19 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 24 | 河南省新密正泰耐材有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | 正泰 | RN-42 | 合格品 | 2014-3-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 25 | 郑州安耐克实业有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | 安耐克 | DRN-120 | 合格品 | 2014-1-12 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 26 | 登封德盛耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | 德盛耐材 | DRN-125 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 27 | 禹州市科达耐火材料有限公司 | 许昌市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-42 | 合格品 | 2014-4-21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 28 | 巩义美山耐火材料有限公司 | 巩义市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 合格品 | 2014-1-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 29 | 郑州华宇高炉工程技术有限公司 | 巩义市 | 高炉用高铝砖 | / | GL-65 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 30 | 郑州华宇高炉工程技术有限公司 | 巩义市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 合格品 | 2014-3-22 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 31 | 郑州市宝石耐火材料有限公司 | 巩义市 | 高炉用高铝砖 | 宝石 | GL-65 | 合格品 | 2014-2-2 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 32 | 巩义市神龙耐火材料有限公司 | 巩义市 | 热风用高铝砖 | 神龙 | DRL-145 | 合格品 | 2014-1-25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 33 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | 巩义市 | 高炉用高铝砖 | 通达 | GL-65 | 合格品 | 2014-3-10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 34 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | 巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 通达 | RL-65 | 合格品 | 2014-3-12 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 35 | 巩义市新型冶金材料有限公司 | 巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 东旭 | DRL-140 | 合格品 | 2014-2-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 36 | 巩义市天禹耐材有限公司 | 巩义市 | 高炉用高铝砖 | / | GL-65 | 合格品 | 2014-3-25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 37 | 河南中州耐火材料有限公司 | 巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 中州 | RL-65 | 合格品 | 2014-1-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 38 | 巩义市第五耐火材料总厂 | 巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 五耐 | RL-65 | 合格品 | 2014-3-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 39 | 河南省新密正泰耐材有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | 正泰 | DRL-150 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 40 | 郑州安耐克实业有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | 安耐克 | RL-65 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 41 | 郑州凯翔耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | 郑凯 | RL-65 | 合格品 | 2014-5-28 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 42 | 郑州东豫耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 43 | 郑州科威耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | 科威 | DRL-150 | 合格品 | 2014-5-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 44 | 郑州市宏发耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | 宏发 | RL-65 | 合格品 | 2014-5-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 45 | 郑州市宏发耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | 宏发 | DRL-140 | 合格品 | 2014-5-10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 46 | 郑州东方科技耐火材料有限公司 | 郑州市 | 高炉用高铝砖 | 东方科技 | GL-65 | 合格品 | 2014-4-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 47 | 登封德盛耐火材料有限公司 | 郑州市 | 高炉用高铝砖 | 德盛耐材 | GL-65 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 48 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 高铝砖 | SINOSTEEL | LZ-75 | 合格品 | 2014-4-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 49 | 禹州市科达耐火材料有限公司 | 许昌市 | 热风炉用高铝砖 | / | DRL-135 | 合格品 | 2014-4-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 50 | 郑州华祥耐材有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 合格品 | 2014-2-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 51 | 郑州银河耐火材料有限公司 | 巩义市 | 镁碳砖 | 银河 | MT-7C | 合格品 | 2014-2-28 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 52 | 郑州大宇耐火材料有限公司 | 巩义市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 合格品 | / | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 53 | 河南竹林耐材有限公司 | 巩义市 | 镁碳砖 | 竹林 | MT-8A | 合格品 | 2014-2-4 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 54 | 巩义市振华炉料有限公司 | 巩义市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 合格品 | 2014-4-10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 55 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁砖 | 汇特 | M-98 | 合格品 | 2014-1-24 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 56 | 郑州豫元耐材有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | 豫豫 | MT-18C | 合格品 | 2014-5-22 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 57 | 郑州华威耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁铝尖晶石砖 | 华威 | MLJ-80 | 合格品 | 2014-4-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 58 | 郑州华威耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁铝砖 | 华威 | MLZ-80A | 合格品 | 2014-2-22 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 59 | 郑州华威耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁铬砖 | 华威 | MGe-20A | 合格品 | 2014-4-30 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 60 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 郑州市 | 镁铝砖 | R | MLZ-80A | 合格品 | 2014-1-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 61 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 郑州市 | 镁铝尖晶石砖 | R | MLJ-80 | 合格品 | 2014-3-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 62 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 郑州市 | 镁铬砖 | R | MGe-20A | 合格品 | 2014-1-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 63 | 郑州振东科技有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | 振东 | MT-18C | 合格品 | 2014-5-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 64 | 郑州振东科技有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | 振东 | MT-14B | 合格品 | 2014-5-19 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 65 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 郑州市 | 镁铝尖晶石砖 | 瑞泰 | MLJ-85 | 合格品 | 2014-2-28 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 66 | 登封市少林耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 合格品 | 2014-3-21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 67 | 河南海格尔高温材料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | 海格尔 | 渣线 | 合格品 | 2014-5-12 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 68 | 河南海格尔高温材料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | 海格尔 | 包底 | 合格品 | 2014-5-12 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 69 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 镁铬砖 | SINOSTEEL | MGe-16B | 合格品 | 2014-5-10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 70 | 洛阳耀鑫耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | / | MT-10C | 合格品 | 2014-4-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 71 | 偃师中岳耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | / | MT-14A | 合格品 | 2014-4-15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 72 | 偃师市顺兴冶金耐火有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 合格品 | 2014-4-10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 73 | 河南西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | 镁碳砖 | 西保 | MT-10C | 合格品 | 2014-4-16 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 74 | 郑州大宇耐火材料有限公司 | 巩义市 | 树脂结合铝镁炭砖 | / | LMT-72 | 合格品 | / | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 75 | 河南竹林耐材有限公司 | 巩义市 | 树脂结合铝镁碳砖 | 竹林 | LMT-76 | 合格品 | 2014-2-25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 76 | 河南竹林耐材有限公司 | 巩义市 | 滑板 | 竹林 | HBLT-80 | 合格品 | 2014-3-2 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 77 | 洛阳泽川高温陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 连铸用铝碳质耐火制品 | / | C45 | 合格品 | 2014-5-5 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 78 | 洛阳旭耐高温材料有限公司 | 洛阳市 | 滑板砖 | / | HBLT-75 | 合格品 | 2014-4-25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 79 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 洛阳市 | 氮化硅结碳化硅砖 | LIRR | T-DGT | 合格品 | 2014-3-27 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 80 | 河南西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | 滑板砖 | 西保 | HBLT-65 | 合格品 | 2014-4-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 81 | 河南西保冶材集团有限公司 | 南阳市 | 连铸用铝炭质耐火制品 | 西保 | C45 | 合格品 | 2014-1-28 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 82 | 郑州市裕丰耐火材料有限公司 | 郑州市 | 刚玉质浇注料 | / | SF90 | 合格品 | 2014-4-20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 83 | 河南省耕生耐火材料有限公司 | 巩义市 | 钢包浇注料 | 耕生国际 | GS-AM-1 | 合格品 | 2014-4-29 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 84 | 河南省耕生耐火材料有限公司 | 巩义市 | 耐磨块 | 耕生国际 | GS-AS-1 | 合格品 | 2014-4-30 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 85 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 巩义市 | 铝碳化硅浇注料 | 金岭 | / | 合格品 | 2014-5-4 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 86 | 巩义市伟龙特种耐材有限公司 | 巩义市 | 水泥结合耐火浇注料 | / | GN-50 | 合格品 | 2014-4-28 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 87 | 郑州市特种炉料有限公司 | 巩义市 | 钢纤维增强浇注料 | / | TGM-3 | 合格品 | 2014-4-30 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 88 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 洛阳市 | 刚玉浇注料 | LIRR | / | 合格品 | 2014-5-12 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 89 | 郑州银河耐火材料有限公司 | 巩义市 | 镁碳砖 | 银河 | MT-14C | 合格品 | 2014-2-28 | 不合格 | 碳含量 | 河南省产品质量监督检验院 |