|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量（吨，预计使用量） | 技术指标及质量要求 | 包装要求 |
| 1 | 电熔镁粉 | 20 | MgO ≥97%，CaO≤1.50%，SiO 2 ≤1.50%；-180目，最大粒度0.1mm，粒度合格率≥95%，水分≤0.5% 。 | 25kg/ 小袋，外套吨袋，包装物不计价，不回收。 |
| 2 | α- 三氧化二铝微粉 | 30 | Al 2 O 3 ≥99%、Fe 2 O 3 ≤0.04%、SiO 2 ≤0.08%；-200目，最大粒度160目，≥200目的合格率≥95%，水分≤0.5% 。 | 25Kg/ 小袋（含内膜），外套吨袋，包装物不计价，不回收。 |
| 3 | 均化矾土（3-8mm、8-12mm、12-30mm ） | 85 | Al 2 O 3 ≥90%、Fe 2 O 3 ≤1.8%、SiO 2 ≤2.5%、R 2 O≤0.45%、TiO 2 ≤3%。粒度合格率≥80%，水分≤0.5%,体密≥3.35 g/cm 3 、吸水率≤1%。 （注：3-8mm，25吨；8-12mm，25吨；12-30mm，35 吨。） | 吨袋包装，包装物不计价，不回收。 |
| 4 | 纯铝酸钙水泥（CA-70 ） | 15 | 赛卡牌；CA-70 。 | 25kg/ 袋，包装物不计价，不回收。 |
| 5 | 高铝水泥（CA-50-A600 ） | 40 | 嘉耐牌；CA-50-A600 。 | 50kg/ 袋，包装物不计价，不回收。 |