2015年辽宁省(铝)镁碳砖产品质量监督抽查结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期  （批号） | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 1 | 鞍山浦项特种耐火材料有限公司 | 树脂结合铝镁炭砖 |  | LMT－72 | 2015/05/12 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 2 | 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-12C | 2015/05/06 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 3 | 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司 | 树脂结合铝镁炭砖 |  | LMT－72 | 2015/05/14 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 4 | 海城市方宏耐火材料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-14C | 2015/02/06 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 5 | 鞍山市华兴冶金炉料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-14B | 2015/04/20 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 6 | 鞍山市星火特种耐火材料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-16B | 2015/05/08 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 7 | 本溪威尔高温材料有限责任公司 | 镁碳砖 |  | MT-14C | 2015/04/20 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 8 | 大石桥市华镁矿业有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-14B | 2015/05/07 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 9 | 大石桥市荣达耐火材料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-14C | 2015/03/10 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 10 | 大石桥市永安特种耐火材料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-18C | 2015/03/29 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 11 | 营口中联耐火材料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-14A | 2015/05/13 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 12 | 辽宁金鼎镁矿集团有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-10C | 2015/05/14 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 13 | 营口德丰耐材有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-14C | 2015/04/08 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 14 | 营口盛宇耐火材料有限公司 | 镁碳砖 | 盛宇 | MT-14B | 2015/01/23 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 15 | 鞍山市和丰耐火材料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-18A | 2015/03/15 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 16 | 营口光阳耐火材料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-14C | 2015/04/28 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 17 | 营口九州耐火材料有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-14C | 2015/05/07 | 符合本次监督抽查要求 |  |
| 18 | 辽宁万成镁业集团有限公司 | 镁碳砖 |  | MT-8A | 2015/03/06 | 不合格 | 常温耐压强度 |
| 19 | 鞍山东胜耐火材料有限责任公司 | 镁碳砖 |  | MT-14B | 2015/04/06 | 不合格 | 显气孔率、W(MgO) |
| 20 | 大石桥市宏伟耐火材料厂 | 镁碳砖 |  | MT-14B | 2015/03/06 | 不合格 | 显气孔率 |