|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年第2批耐火材料产品质量省监督抽查企业名单 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 | 检查结果 | 主要不合格项目或主要问题 | 承检机构 |
| 1 | 巩义美山耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用粘土砖 | 中型 | / | RN-42 | 合格品 | 2015-4-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 2 | 巩义市新型治金材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用粘土砖 | 中型 | 新型 | RN-42 | 合格品 | 2015-5-2 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 3 | 河南中州耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用粘土砖 | 小型 | / | RN-42 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 4 | 河南中州耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 普通粘土砖 | 小型 | / | PN-1 | 合格品 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 5 | 河南自力耐火材料股份有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 粘土质耐火砖 | 小型 | 自力 | ZN-45 | 合格品 | 2015-3-25 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 6 | 巩义市天禹耐材有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 高炉用粘土砖 | 小型 | / | ZN-45 | 合格品 | 2015-3-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 7 | 郑州市宝石耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用粘土砖 | 中型 | 白石 | RN-42 | 合格品 | 2015-4-16 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 8 | 郑州东豫耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用粘土砖 | 中型 | 东豫 | RN-42 | 合格品 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 9 | 河南省新密正泰耐材有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用粘土砖 | 中型 | ZTR | RN-42 | 合格品 | 2015-6-18 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 10 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 高炉用粘土砖 | 大型 | 汇特 | ZN-45 | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 11 | 郑州安耐克实业有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用粘土砖 | 大型 | 安耐克 | RN-42 | 合格品 | 2015-5-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 12 | 郑州市宏发耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用粘土砖 | 小型 | 宏发 | RN-42 | 合格品 | 2015-6-21 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 13 | 郑州科威耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用粘土砖 | 小型 | / | RN-42 | 合格品 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 14 | 郑州京华窑炉耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用粘土砖 | 小型 | 京华 | RN-42 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 15 | 登封德盛耐火材料有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 热风炉用粘土砖 | 中型 | / | DRN-125 | 合格品 | 2015-2-2 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 16 | 禹州市科达耐火材料有限公司 | 河南省许昌市禹州市 | 热风炉用粘土砖 | 小型 | 科达 | RN-42 | 合格品 | 2015-6-11 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 17 | 济源市耐火炉业有限公司 | 河南省济源市济源市 | 粘土质耐火砖 | 中型 | / | PN-1 | 合格品 | 2015-5-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 18 | 郑州银河耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 树脂结合铝镁炭砖 | 小型 | / | LMT-72 | 合格品 | 2015-5-28 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 19 | 巩义市振华炉料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 树脂结合铝镁炭砖 | 小型 | / | LMT-72 | 合格品 | 2015-5-5 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 20 | 河南竹林耐材有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 铝镁炭砖 | 大型 | 竹林 | LMT-74 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 21 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 铁水包砖 | 大型 | 金岭 | / | 合格品 | 2015-6-25 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 22 | 洛阳泽川高温陶瓷有限公司 | 河南省洛阳市涧西区 | 连铸用铝碳质耐火制品 | 小型 | / | S60 | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 23 | 洛阳旭耐高温材料有限公司 | 河南省洛阳市孟津县 | 滑板砖 | 小型 | / | HBLT-75 | 合格品 | 2015-5-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 24 | 中钢集团洛阳耐火材料研究有限公司 | 河南省洛阳市新安县 | 氮化物结合碳化硅砖 | 大型 | LIRR | T-DGT | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 25 | 伊川县金桥钢铁炉料有限公司 | 河南省洛阳市伊川县 | 树脂结合铝镁炭砖 | 小型 | / | LMT-74 | 合格品 | 2015-4-8 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 26 | 安阳市洹鑫耐材有限责任公司 | 河南省安阳市安阳县 | 连铸用铝碳质耐火制品 | 小型 | / | R40-Z70 | 合格品 | 2015-7-5 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 27 | 河南省伯马股份有限公司 | 河南省新乡市卫滨区 | 滑板砖 | 中型 | BOMA | HBLT-80 | 合格品 | 2015-4-21 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 28 | 河南省伯马股份有限公司 | 河南省新乡市卫滨区 | 滑板砖 | 中型 | BOMA | HBLTG-70 | 合格品 | 2015-3-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 29 | 河南新拓耐火材料有限公司 | 河南省新乡市延津县 | 滑板砖 | 大型 | / | HBLT-80 | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 30 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 河南省新乡市卫辉市 | 滑板砖 | 中型 | 熔金 | HBLT-70 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 31 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 河南省新乡市卫辉市 | 滑板砖 | 中型 | 熔金 | HBLTG-70 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 32 | 卫辉银程新材料有限责任公司 | 河南省新乡市卫辉市 | 滑板砖 | 小型 | / | HBLT-70 | 合格品 | 2015-5-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 33 | 卫辉银程新材料有限责任公司 | 河南省新乡市卫辉市 | 滑板砖 | 小型 | / | HBLTG-70 | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 34 | 焦作市北星耐火材料有限公司 | 河南省焦作市博爱县 | 氮化硅结合碳化硅砖 | 小型 | BRCC | L-DGT | 合格品 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 35 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县 | 滑板砖 | 大型 | 濮耐 | HBLT-80 | 合格品 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 36 | 河南省西保治材集团有限公司 | 河南省南阳市西峡县 | 塞棒 | 中型 | 西保 | S55 | 合格品 | B170-3 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 37 | 河南省西保治材集团有限公司 | 河南省南阳市西峡县 | 钢包砖（四方形） | 中型 | 西保 | LMT-72 | 合格品 | 20150611 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 38 | 河南省西保治材集团有限公司 | 河南省南阳市西峡县 | 滑板砖 | 中型 | 西保 | HBLT-65 | 合格品 | 20150615 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 39 | 郑州华祥耐材有限公司 | 河南省郑州市上街区 | 镁碳砖 | 大型 | 华祥 | MT-14B | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 40 | 河南龙威耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-10C | 合格品 | 2015-6-8 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 41 | 巩义市红旗炉料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-10C | 合格品 | 2015-5-18 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 42 | 河南竹林耐材有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 镁碳砖 | 小型 | 竹林 | MT-8A | 合格品 | 2015-4-21 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 43 | 河南竹林耐材有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 镁碳砖 | 小型 | 竹林 | MT-8C | 合格品 | 2015-4-21 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 44 | 郑州银河耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-14C | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 45 | 巩义市振华炉料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-14C | 合格品 | 2015-3-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 46 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 河南省郑州市荥阳市 | 镁砖 | 大型 | 汇特 | M-98 | 合格品 | 2015-6-28 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 47 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 镁铬砖 | 大型 | 瑞泰科技 | MGe-16A | 合格品 | 2015-7-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 48 | 郑州豫元耐材有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 镁碳砖 | 中型 | 豫元 | MT-18C | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 49 | 郑州华威耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 镁铝砖 | 大型 | / | MLJ-80 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 50 | 郑州华威耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 镁铝砖 | 大型 | / | MLZ-80A | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 51 | 郑州华威耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 镁铬砖 | 大型 | / | BMGe-20A | 合格品 | 2015-6-11 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 52 | 郑州振东科技有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 镁碳砖 | 大型 | 侯振东 | MT-14B | 合格品 | 2015-6-28 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 53 | 郑州振东科技有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 镁碳砖 | 大型 | 侯振东 | MT-14C | 合格品 | 2015-7-1 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 54 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 镁铝砖 | 大型 | 瑞泰科技 | MLZ-80A | 合格品 | 20150620 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 55 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 河南省郑州市新郑市 | 镁砖 | 大型 | 瑞泰 | M-95B | 合格品 | 2015-5-25 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 56 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 河南省郑州市新郑市 | 镁铬砖 | 大型 | 瑞泰 | MGe-16B | 合格品 | 2015-6-12 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 57 | 登封市恒卓复合材料有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-8C | 合格品 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 58 | 登封市少林耐火材料有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-14C | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 59 | 河南海格尔高温材料有限公司 | 河南省洛阳市廛河回族区 | 渣线镁碳砖 | 大型 | 海格尔 | / | 合格品 | 2015-5-22 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 60 | 河南海格尔高温材料有限公司 | 河南省洛阳市廛河回族区 | 包底镁碳砖 | 大型 | 海格尔 | / | 合格品 | 2015-1-9 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 61 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市涧西区 | 直接结合镁铬砖 | 大型 | 中钢 | LZMGe-16 | 合格品 | 2015-4-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 62 | 洛阳耀鑫耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市孟津县 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-10C | 合格品 | 2015-5-22 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 63 | 伊川县金桥钢铁炉料有限公司 | 河南省洛阳市伊川县 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-14B | 合格品 | 2015-3-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 64 | 偃师市顺兴治金耐火有限公司 | 河南省洛阳市偃师市 | 镁碳砖 | 小型 | / | MT-14C | 合格品 | 2015-1-28 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 65 | 偃师中岳耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市偃师市 | 镁碳砖 | 大型 | / | MT-10B | 合格品 | 2015-5-28 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 66 | 河南省西保治材集团有限公司 | 河南省南阳市西峡县 | 钢包砖（带圆弧） | 中型 | 西保 | MT-10C | 合格品 | 20150613 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 67 | 巩义市豫龙耐材实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 焦炉用硅砖 | 小型 | / | 其他 | 合格品 | 2015-5-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 68 | 郑州京华窑炉耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用硅砖 | 中型 | 京华 | RG-95 | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 69 | 登封钰钟功能材料有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 焦炉用硅砖 | 大型 | 钰钟 | 其他 | 合格品 | 2015-4-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 70 | 登封钰钟功能材料有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 玻璃窑用硅砖 | 大型 | 钰钟 | BG-95 | 合格品 | 2015-5-5 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 71 | 河南春胜耐材有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 热风炉用硅砖 | 中型 | 春胜 | RG-95 | 合格品 | 2015-5-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 72 | 河南胜达耐材有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 焦炉用硅砖 | 小型 | / | 其他 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 73 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市涧西区 | 玻璃窑用硅砖 | 大型 | 中钢 | BG-96A | 合格品 | 2015-4-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 74 | 洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市孟津县 | 焦炉用硅砖 | 小型 | 洛耐菲尔 | 其他 | 合格品 | 2015-6-22 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 75 | 洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市孟津县 | 玻璃窑用硅砖 | 小型 | 洛耐菲尔 | BG-96A | 合格品 | 2015-6-25 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 76 | 洛阳新菲尔耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市新安县 | 热风炉用硅砖 | 小型 | / | RG-95 | 合格品 | 2015-2-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 77 | 洛阳新菲尔耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市新安县 | 焦炉用硅砖 | 小型 | / | 炉底 | 合格品 | 2015-2-22 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 78 | 焦作市金星耐火材料有限公司 | 河南省焦作市博爱县 | 粘土质耐火砖 | 小型 | / | NG135-1.3 | 合格品 | 2015-7-2 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 79 | 焦作市三和耐火材料有限公司 | 河南省焦作市博爱县 | 粘土质隔热耐火砖 | 小型 | / | NG-0.6 | 合格品 | 2015-5-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 80 | 博爱县福利耐火材料厂 | 河南省焦作市博爱县 | 粘土质隔热耐火砖 | 小型 | / | NG125-0.8 | 合格品 | 2015-7-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 81 | 郑州市宝石耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 高炉用高铝砖 | 中型 | 白石 | GL-65 | 合格品 | 2015-3-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 82 | 郑州华宇高炉工程技术有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 高炉用高铝砖 | 中型 | / | GL-65 | 合格品 | 2015-4-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 83 | 郑州华宇高炉工程技术有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 中型 | / | RL-65 | 合格品 | 2015-5-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 84 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 高炉用高铝砖 | 中型 | 通达 | GL-65 | 合格品 | 2015-5-4 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 85 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 中型 | 通达 | DRL-145 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 86 | 巩义市天禹耐材有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 小型 | / | RL-65 | 合格品 | 2015-02-29 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 87 | 巩义美山耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 高炉用高铝砖 | 中型 | / | GL-65 | 合格品 | 2015-3-5 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 88 | 巩义美山耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 中型 | / | RL-65 | 合格品 | 2015-4-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 89 | 巩义市新型治金材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 高炉用高铝砖 | 中型 | 新型 | GL-65 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 90 | 巩义市新型治金材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 中型 | 新型 | DRL-145 | 合格品 | 2015-5-21 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 91 | 巩义市神龙耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 中型 | 神龙 | RL-65 | 合格品 | 2015-1-28 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 92 | 巩义市神龙耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 小型 | 神龙 | DRL-145 | 合格品 | 2015-1-28 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 93 | 河南中州耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 小型 | / | RL-65 | 合格品 | 2015-3-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 94 | 河南自力耐火材料股份有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用高铝砖 | 小型 | 自力 | RL-65 | 合格品 | 2015-3-28 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 95 | 郑州东豫耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用高铝砖 | 中型 | 东豫 | RL-65 | 合格品 | 2015-5-16 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 96 | 河南省新密正泰耐材有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用高铝砖 | 大型 | ZTR | DRL-140 | 合格品 | 2015-4-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 97 | 郑州汇特耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用高铝砖 | 大型 | 汇特 | DRL-155 | 合格品 | 2015-6-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 98 | 郑州安耐克实业有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 高炉用高铝砖 | 大型 | 安耐克 | GL-65 | 合格品 | 2015-2-2 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 99 | 郑州市宏发耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用高铝砖 | 小型 | 宏发 | DRL-135 | 合格品 | 2015-5-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 100 | 郑州科威耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用高铝砖 | 小型 | / | RL-55 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 101 | 郑州京华窑炉耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 热风炉用高铝砖 | 小型 | 京华 | RL-65 | 合格品 | 2015-5-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 102 | 河南省新密市神龙耐火材料有限公司 | 河南省郑州市新密市 | 高炉用高铝砖 | 小型 | / | GL-65 | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 103 | 登封德盛耐火材料有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 高炉用高铝砖 | 中型 | / | GL-65 | 合格品 | 2015-2-1 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 104 | 登封德盛耐火材料有限公司 | 河南省郑州市登封市 | 热风炉用高铝砖 | 中型 | / | RL-65 | 合格品 | 2015-2-2 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 105 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市涧西区 | 高铝砖 | 大型 | 中钢 | LZ-75 | 合格品 | 2015-6-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 106 | 郑州市裕丰耐火材料有限公司 | 河南省郑州市上街区 | 刚玉质自流料 | 中型 | 裕丰 | SF90 | 合格品 | 2015-5-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 107 | 郑州市裕丰耐火材料有限公司 | 河南省郑州市上街区 | 刚玉质浇注料 | 中型 | 裕丰 | GLJ-80 | 合格品 | 2015-5-15 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 108 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 铁水包浇注料 | 大型 | 金岭 | / | 合格品 | 2015-6-22 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 109 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 混铁炉炉顶浇注料 | 大型 | 金岭 | / | 合格品 | 2015-6-22 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 110 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 微膨胀浇注料 | 大型 | 金岭 | / | 合格品 | 2015-6-22 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 111 | 郑州市特种炉料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 低水泥浇注料 | 小型 | / | GLJ-60 | 合格品 | 2015-7-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 112 | 巩义市伟龙特种耐材有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 自流耐火浇注料 | 小型 | / | SF60 | 合格品 | 2015-7-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 113 | 巩义市伟龙特种耐材有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 高炉内衬维修喷涂料 | 小型 | / | GWP-55 | 合格品 | 2015-7-10 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 114 | 河南省耕生耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 钢包工作衬用浇注料 | 小型 | 耕生 | GS-AM-1 | 合格品 | 2015-6-20 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 115 | 洛阳利尔耐火材料有限公司 | 河南省洛阳市洛阳高新区 | 刚玉质耐火浇注料 | 大型 | 利尔 | SF90 | 合格品 | 2015-7-5 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 116 | 新乡市中南耐火保温材料有限公司 | 河南省新乡市红旗区 | 耐磨耐火浇注料 | 小型 | 中南 | ARC-3 | 合格品 | 2015-7-9 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 117 | 新乡市新昊新型材料有限公司 | 河南省新乡市新乡县 | 刚玉质耐火浇注料 | 小型 | / | SF90 | 合格品 | 2015-7-14 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 118 | 焦作市金鑫恒拓高温材料有限公司 | 河南省焦作市博爱县 | 轧钢加热炉用耐火浇注料 | 中型 | 金鑫恒拓 | ZJ-60 | 合格品 | 2015-7-12 | 合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 119 | 巩义市豫龙耐材实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉用硅砖 | 小型 | / | RG-95 | 合格品 | 2015-4-10 | 不合格 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 120 | 巩义市神龙耐火材料有限公司 | 河南省郑州市巩义市 | 热风炉粘土砖 | 小型 | 神龙 | RN-42 | 合格品 | 2015-2-27 | 不合格 | 河南省产品质量监督检验院 |