题  目

作者

单位

摘  要  用特级矾土作骨料，适量加入微膨胀添加剂和烧结剂，选用磷酸盐和改性酚醛树脂作复合结合剂，可制得具有抗剥落、微膨胀、热震稳定性好等优点的新型高铝碳不烧砖。

关键词  高铝，含碳材料，不烧砖

1  试验

现在一些厂家生产的含碳不烧砖……

1.1 原料

表2  鳞片状石墨的理化性能

|  | 含碳量 % | 灰份 % | 挥发份 % | 水份 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鳞片状石墨 | ≥95.00 | ≤3.5 | ≤1.2 | ≤0.5 |

图2　加入不同烧结剂的显气孔率变化

参考文献

1 王希波，王善滕，范汇超.耐侵蚀微膨胀不烧高铝砖的研制.耐火材料1996，30（3）:起止页码

# Comments

题目： 三号黑体，居中，段前24磅，段后12磅，全文行距20磅，全文Times New Roman体

小四号仿宋体

空一行

摘要、关键词：五号楷体加粗，后空两格

五号楷体

空一行

一级标题：小四号仿宋体，左对齐，段前1行，段后0.5行

正文：5号宋体，首行缩进两字符，全文行距20磅，全文Times New Roman

二级标题：5号黑体，左对齐，段前0.5行，段后0.5行

图、表标题：5号黑体，居中，段前0.5行，段后0.5行

三线表：顶端1.2磅单实线，行高0.7厘米，单倍行距，水平、垂直居中

线图：

坐标轴及刻度：黑实线，8磅Times New Roman体；

图例、坐标轴标题：9磅Times New Roman体；

数据标志：5磅黑色，数据线：黑实线；

图表区、绘图区：无边框、无底纹、无水平线

参考文献：：5号黑体，居中，段前0.5行，段后0.5行

小5号宋体，标题后空一格，行距17磅

# Text boxes

页面设置：A4纵放；页边距：上2.5厘米，下2.2厘米，左2.2厘米，右2.2厘米；页眉1.5厘米，页脚1.4厘米

附件：中国金属学会耐火材料分会学术会议论文格式