附件1

2015年第三批国家标准计划项目汇总表（国标委综合〔2015〕73号，2015-12-07）

| 原序号 | 计划编号 | 项目名称 | 制修订 | 代替标准号 | 项目周期 （月） | 起草单位 | 采用国际标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 20153714-T-469 | 耐火材料 耐火度试验方法 | 修订 | GB/T 7322-2007 | 12 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 | ISO 528:1983 |
| 123 | 20153715-T-469 | 定形耐火制品试样制备方法 | 修订 | GB/T 7321-2004 | 12 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 等 |  |
| 131 | 20153716-T-469 | 耐火材料 热膨胀试验方法 | 修订 | GB/T 7320-2008 | 12 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 等 | ISO 16835:2014 |
| 122 | 20153717-T-469 | 标准测温锥 | 修订 | GB/T 13794-2008 | 12 | 东华大学 | ISO 1146-1988 |
| 128 | 20153718-T-469 | 耐火材料 含水量试验方法 | 修订 | GB/T 3007-2006 | 12 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 等 |  |
| 127 | 20153719-T-469 | 耐火材料 高温抗折强度试验方法 | 修订 | GB/T 3002-2004 | 12 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司等 | ISO 5013:1985 |
| 126 | 20153720-T-469 | 耐火材料 常温抗折强度试验方法 | 修订 | GB/T 3001-2007 | 12 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 等 | ISO 5014:1997 |
| 125 | 20153721-T-469 | 镁砖和镁铝砖 | 修订 | GB/T 2275-2007 | 12 | 中钢集团耐火材料有限公司 等 |  |
| 124 | 20153722-T-469 | 镁碳砖 | 修订 | GB/T 22589-2008 | 12 | 营口金龙耐火材料集团、营口青花集团 |  |
| 129 | 20154010-T-469 | 耐火材料 陶瓷纤维制品试验方法 | 修订 | GB/T 17911-2006 | 12 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 等 | ISO 10635:1999 |