|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年4季度耐火材料产品质量省级监督抽查结果汇总表 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 企业 所在地 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 成都市 | 成都青城耐火材料有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-7-3 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 2 | 成都市 | 成都青城耐火材料有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-65 | 2015-7-20 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 3 | 成都市 | 成都越腾耐火保温材料有限责任公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-5-10 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 4 | 成都市 | 成都越腾耐火保温材料有限责任公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-65 | 2015-2-2 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 5 | 德阳市 | 攀钢集团金山耐火材料股份有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-55 | 2014-10-15 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 6 | 德阳市 | 攀钢集团金山耐火材料股份有限公司 | 高铝砖 | / | 230×113×65 LZ-75 | 2014-8-9 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 7 | 德阳市 | 德阳市锦成耐火材料有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-2-5 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 8 | 德阳市 | 德阳高强特种耐火材料有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 20456-2-4 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 9 | 德阳市 | 德阳高强特种耐火材料有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-55 | 2015-6-5 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 10 | 德阳市 | 德阳市成源耐火材料有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-7-12 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 11 | 德阳市 | 德阳市成源耐火材料有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-65 | 2015-8-25 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 12 | 内江市 | 四川省威远县窑强耐材有限责任公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-9-15 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 13 | 内江市 | 四川省威远县窑强耐材有限责任公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-48 | 2015-9-20 | 不合格 | 三氧化二铝 | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 14 | 内江市 | 威远县忠鑫耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×171×65 PN-3 | 2015-10-6 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 15 | 内江市 | 四川威远县永友耐材有限责任公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-25 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 16 | 内江市 | 威远县渝威耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-9-15 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 17 | 内江市 | 威远县渝威耐火材料厂 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-48 | 2045-8-10 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 18 | 内江市 | 威远县碗厂镇发达耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-5 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 19 | 内江市 | 威远县天宫永恒耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-3-27 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 20 | 内江市 | 四川省威远县华新冶金炉料有限责任公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-9-28 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 21 | 内江市 | 四川省威远县华新冶金炉料有限责任公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-55 | 2015-9-25 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 22 | 内江市 | 威远县希望耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-9-24 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 23 | 内江市 | 威远县鑫隆耐火材料厂 | 高铝砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-8-20 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 24 | 内江市 | 四川省玉兴耐材有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-55 | 2015-6-30 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 25 | 内江市 | 威远县德胜耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-27 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 26 | 内江市 | 威远县德胜耐材有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-48 | 2015-9-12 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 27 | 内江市 | 威远县铁马耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-7-10 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 28 | 内江市 | 威远县铁马耐火材料厂 | 粘土质隔热耐火砖 | / | 230×114×65 NG130-1.0 | 2015-7-28 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 29 | 乐山市 | 井研县金锌耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-9-23 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 30 | 乐山市 | 井研县金锌耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-2 | 2015-8-17 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 31 | 乐山市 | 峨眉山市耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2014-5-10 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 32 | 眉山市 | 仁寿县振中耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-15 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 33 | 眉山市 | 四川省仁寿县博胜耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-15 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 34 | 眉山市 | 眉山市川冶耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-15 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 35 | 眉山市 | 四川东南耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-7-20 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 36 | 眉山市 | 四川省仁寿东方耐材有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-48 | 2015-10-15 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 37 | 眉山市 | 仁寿县红运陶匣有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-10 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 38 | 眉山市 | 仁寿县红运陶匣有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-48 | 2015-10-17 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 39 | 眉山市 | 眉山市嘉伦保温耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-9-16 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 40 | 眉山市 | 眉山市嘉伦保温耐材有限公司 | 粘土质隔热耐火砖 | / | 230×114×65 NG130-1.0 | 2015-10-12 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 41 | 眉山市 | 四川省仁寿县国泰耐火材料厂 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-9-11 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 42 | 眉山市 | 四川省仁寿县国泰耐火材料厂 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-65 | 2015-5-11 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 43 | 眉山市 | 眉山市盛泰耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-11 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 44 | 眉山市 | 仁寿县建业耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-5 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 45 | 眉山市 | 仁寿县宏利耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-11 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 46 | 眉山市 | 眉山市永丰耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-10-11 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 47 | 眉山市 | 眉山市永丰耐材有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-48 | 2015-10-13 | 不合格 | 三氧化二铝 | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 48 | 眉山市 | 四川省利丰耐材有限公司 | 黏土质耐火砖 | / | 230×114×65 PN-3 | 2015-9-18 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 49 | 眉山市 | 四川省眉山市金石耐火材料有限公司 | 黏土质耐火砖 |  | 230×114×65 PN-3 | 2015-1-17 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |
| 50 | 眉山市 | 四川省眉山市金石耐火材料有限公司 | 高铝砖 | / | 230×114×65 LZ-65 | 2015-8-26 | 合格 | / | 四川省煤化工及耐火材料产品质量监督检验中心 | / |