|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015年第4批耐火材料产品质量河南省监督抽查企业名单** | | | | | | | | | |
| **序号** | **企业名称** | **所在地** | **产品详细名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期或批号** | **检查结果** | **主要不合格项目或主要问题** | **承检机构** |
| 1 | 巩义市天禹耐火材料有限公司 | 郑州市 | 高炉用粘土砖 | / | ZN-45 | 2015/10/11 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 2 | 郑州市宝石耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | 宝石 | RN-42 | 2015/9/16 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 3 | 郑州华宇高炉工程技术有限公司 | 郑州市 | 粘土砖 | / | / | 2015/10/25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 4 | 巩义市新型冶金材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | 新型 | RN-42 | 2015/9/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 5 | 巩义美山耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-42 | 2015/7/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 6 | 巩义美山耐火材料有限公司 | 郑州市 | 高炉用粘土砖 | / | ZN-45 | 2015/7/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 7 | 巩义市高效耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-42 | 2015/9/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 8 | 河南自力耐火材料股份有限公司 | 郑州市 | 高炉用粘土砖 | / | ZN-45 | 2015/10/2 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 9 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | 郑州市 | 高炉用粘土砖 | / | ZN-36 | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 10 | 河南中州耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-42 | 2015/8/3 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 11 | 河南省新密正泰耐材有限公司 | 郑州市 | 粘土质耐火砖 | 正泰 | ZN-36 | 2015/10/11 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 12 | 郑州科威耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | / | DRN-125 | 2015/5/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 13 | 河南省新密市神龙耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-40 | 2015/8/9 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 14 | 郑州市宏发耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用粘土砖 | / | RN-40 | 2015/9/4 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 15 | 郑州华祥耐材有限公司 | 郑州市 | 滑板砖 | / | HBLT-75 | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 16 | 河南竹林耐材有限公司 | 郑州市 | 滑板砖 | 竹林 | HBLT-75 | 2015/9/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 17 | 郑州远东耐火材料有限公司 | 郑州市 | 玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品 | / | AZS33-Y | 2015/10/8 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 18 | 郑州华祥冶金炉料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-18B | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 19 | 郑州华祥耐材有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-14A | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 20 | 郑州华祥耐材有限公司 | 郑州市 | 铝镁炭砖 | / | LMT-72 | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 21 | 巩义市振华炉料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 2015/9/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 22 | 巩义市振华炉料有限公司 | 郑州市 | 树脂结合铝镁砖 | / | LMT-72 | 2015/9/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 23 | 河南竹林耐材有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | 竹林 | MT-8A | 2015/9/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 24 | 河南竹林耐材有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | 竹林 | MT-8C | 2015/9/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 25 | 郑州银河耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 2015/9/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 26 | 郑州银河耐火材料有限公司 | 郑州市 | 树脂结合铝镁炭砖 | / | LMT-72 | 2015/9/25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 27 | 巩义市红旗炉料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 28 | 河南龙威耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 2015/10/25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 29 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 郑州市 | 镁铁铝砖 | 瑞泰科技 | RTMTL-80 | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 30 | 河南省建华耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-12B | 2015/11/16 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 31 | 郑州振东科技有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | 振东 | MT-14B | 2015/10/18 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 32 | 郑州振东科技有限公司 | 郑州市 | 铝镁炭砖 | 振东 | LMT-72 | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 33 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 郑州市 | 镁铝尖晶石砖 | 瑞泰科技 | MLJ-75 | 2015/10/5 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 34 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 郑州市 | 镁砖 | 瑞泰科技 | M-97B | 2015/10/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 35 | 河南瑞泰耐火材料科技有限公司 | 郑州市 | 镁铬砖 | 瑞泰科技 | DMGe-16B | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 36 | 登封市恒卓复合材料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-8C | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 37 | 登封市少林耐火材料有限公司 | 郑州市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 2015/10/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 38 | 郑州华祥冶金炉料有限公司 | 郑州市 | 铝镁浇注料 | / | AMC-80 | 2015/10/9 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 39 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 郑州市 | 微膨胀浇注料 | 金岭 | / | 2015/11/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 40 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 郑州市 | 刚玉碳化硅浇注料 | 金岭 | / | 2015/11/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 41 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 郑州市 | 支沟浇注料 | 金岭 | / | 2015/11/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 42 | 巩义市天禹耐材有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 2015/10/11 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 43 | 巩义市神龙耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 2015/9/26 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 44 | 巩义市神龙耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | DRL-140 | 2015/9/26 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 45 | 郑州市宝石耐火材料有限公司 | 郑州市 | 高炉用高铝砖 | 宝石 | GL-65 | 2015/9/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 46 | 郑州华宇高炉工程技术有限公司 | 郑州市 | 高炉用高铝砖 | / | GL-65 | 2015/10/23 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 47 | 郑州华宇高炉工程技术有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 2015/10/23 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 48 | 巩义市新型治金材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | 新型 | RL-65 | 2015/9/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 49 | 巩义美山耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 2015/6/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 50 | 巩义市高效耐火材料有限公司 | 郑州市 | 高炉用高铝砖 | / | GL-65 | 2015/9/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 51 | 河南自力耐火材料股份有限公司 | 郑州市 | 高炉用高铝砖 | 自力 | GL-65 | 2015/9/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 52 | 巩义通达中原耐火技术有限公司 | 郑州市 | 高铝砖 | / | LZ-55 | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 53 | 河南中州耐火材料有限公司 | 郑州市 | 高铝砖 | / | LZ-65 | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 54 | 郑州瑞泰耐火科技有限公司 | 郑州市 | 硅莫砖 | 瑞泰科技 | GM1600 | 2015/7/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 55 | 郑州科威耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | DRL-150 | 2015/8/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 56 | 河南省新密市神龙耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 2015/10/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 57 | 郑州市宏发耐火材料有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | / | RL-65 | 2015/10/8 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 58 | 河南省新密正泰耐材有限公司 | 郑州市 | 热风炉用高铝砖 | 正泰 | DRL-145 | 2015/9/25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 59 | 河南胜达耐材有限公司 | 郑州市 | 热风炉用硅砖 | / | RG-95 | 2015/9/28 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 60 | 河南胜达耐材有限公司 | 郑州市 | 焦炉用硅砖 | / | 炉底 | 2015/9/28 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 61 | 河南春胜耐材有限公司 | 郑州市 | 热风炉用硅砖 | 春胜 | RG-95 | 2015/10/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 62 | 河南春胜耐材有限公司 | 郑州市 | 焦炉用硅砖 | 春胜 | 炉底 | 2015/10/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 63 | 登封钰钟功能材料有限公司 | 郑州市 | 焦炉用硅砖 | 钰钟 | 其他 | 2015/9/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 64 | 登封钰钟功能材料有限公司 | 郑州市 | 玻璃窑用硅砖 | 钰钟 | BG-95 | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 65 | 河南海格尔高温材料有限公司 | 洛阳市 | 氮化硅结合碳化硅砖 | / | / | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 66 | 洛阳泽川高温陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 长水口 | / | / | 2015/11/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 67 | 洛阳泽川高温陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 浸入式水口 | / | / | 2015/11/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 68 | 洛阳泽川高温陶瓷有限公司 | 洛阳市 | 塞棒 | / | / | 2015/11/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 69 | 洛阳旭耐高温材料有限公司 | 洛阳市 | 滑板砖 | / | HBLT-75 | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 70 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 洛阳市 | 氮化硅结合碳化硅砖 | 中钢 | T-DGT | 2015/10/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 71 | 河南海格尔高温材料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | 海格尔 | / | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 72 | 河南海格尔高温材料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | 海格尔 | / | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 73 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 直接结合镁铬砖 | 中钢 | LZMGe-18 | 2015/4/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 74 | 伊川县金桥钢铁炉料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | 金桥 | MT-14B | 2015/10/25 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 75 | 伊川县金桥钢铁炉料有限公司 | 洛阳市 | 树脂结合铝镁炭砖 | 金桥 | LMT-72 | 2015/11/2 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 76 | 偃师市顺兴冶金耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | / | MT-14C | 2015/8/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 77 | 偃师中岳耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 镁碳砖 | 中岳 | MT-14B | 2015/11/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 78 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 高铝砖 | 中钢 | LZ-75 | 2015/10/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 79 | 中钢集团耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 玻璃窑用硅砖 | 中钢 | BG-96A | 2015/10/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 80 | 洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 焦炉用硅砖 | / | 其他 | 2015/9/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 81 | 洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 玻璃窑用硅砖 | / | BG-95 | 2015/9/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 82 | 洛阳市方山耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 热风炉用硅砖 | / | RG-95 | 2015/6/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 83 | 洛阳市方山耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 焦炉用硅砖 | / | 炉底 | 2015/6/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 84 | 洛阳市方山耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 玻璃窑用硅砖 | / | BG-96B | 2015/6/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 85 | 洛阳新菲尔耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 焦炉用硅砖 | / | 炉底 | 2015/10/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 86 | 洛阳新菲尔耐火材料有限公司 | 洛阳市 | 热风炉用硅砖 | / | RG-95 | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 87 | 河南省伯马股份有限公司 | 新乡市 | 滑板砖 | 伯马 | HBLT-80 | 2015/10/22 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 88 | 河南省伯马股份有限公司 | 新乡市 | 滑板砖 | 伯马 | HBLTG-70 | 2015/10/22 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 89 | 新乡市新昊新型材料有限公司 | 新乡市 | 无炭免烧滑板砖 | 新昊 | HBWT-70 | 2015/11/3 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 90 | 河南新拓耐火材料有限公司 | 新乡市 | 滑板砖 | 新拓 | HBLT-75 | 2015/10/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 91 | 河南新拓耐火材料有限公司 | 新乡市 | 滑板砖 | 新拓 | HBLTG-75 | 2015/10/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 92 | 卫辉银程新材料有限责任公司 | 新乡市 | 滑板砖 | / | HBLT-75 | 2015/9/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 93 | 卫辉银程新材料有限责任公司 | 新乡市 | 滑板砖 | / | HBLTG-75 | 2015/9/21 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 94 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 新乡市 | 滑板砖 | 熔金 | HBLT-75 | 2015/9/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 95 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 新乡市 | 滑板砖 | 熔金 | HBLTG-75 | 2015/9/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 96 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 濮阳市 | 滑板砖 | 濮耐 | HBLT-80 | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 97 | 禹州市科达耐火材料有限公司 | 许昌市 | 热风炉用高铝砖 | 科达 | RL-65 | 2015/9/10 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 98 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司 | 焦作市 | 高炉用高铝砖 | 鑫诚股份 | GL-65 | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 99 | 焦作市北星耐火材料有限公司 | 焦作市 | 氮化硅结合碳化硅砖 | BGCC | L-DGT | 2015/10/15 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 100 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司 | 焦作市 | 高炉用粘土砖 | 鑫诚股份 | ZN-45 | 2015/12/2 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |
| 101 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司 | 焦作市 | 焦炉用硅砖 | 鑫诚股份 | 炉壁 | 2015/8/20 | 合格 |  | 河南省产品质量监督检验院 |