目    次

前    言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类、分级和标记	3

4.1 分类	3

4.2 分级	3

4.3 标记	4

5 技术要求	4

5.1 耐火纤维棉	4

5.2 耐火纤维毡	5

5.3 耐火纤维毯及模块	5

5.4 耐火纤维板及异形硬制品	5

5.5 耐火纤维纸	5

5.6 耐火纤维纺织品	7

6 试验方法	8

6.1 外观及尺寸检验	8

6.2 理化检验的制样	8

6.3 理化检验	8

7 质量评定程序	9

7.1 组批	9

7.2 抽样与检验	9

7.3 合格判定规则	9

7.4 合格评定形式	9

8 包装、标志、运输、储存和质量证明书	10

8.1 包装	10

8.2 标志	10

8.3 运输	10

8.4 储存	10

8.5 质量证明书	10

附　录　A （规范性附录） 耐火纤维棉加热永久线变化试样的制备方法	11

附　录　B （规范性附录） 碱土硅酸盐纤维在模拟肺液中的溶解度测试方法	12

附　录　C （规范性附录） 耐火纤维带、绳单位长度质量的测定方法	13

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 3003-2006《耐火材料 陶瓷纤维及制品》。

本次修订参考EN 1094-1:2008《隔热耐火制品 第1部分：高温隔热纤维制品的术语、分级及试验方法》（英文版）对术语进行修改。

本标准与GB/T 3003-2006的主要技术差异如下：

改变了标准名称；

增加了纤维品种，包括碱土硅酸盐纤维和多晶纤维；

在主要标记中增加类别；

将推荐使用温度临界值做为分级温度；

修正了硅酸铝系列纤维棉的渣球含量；

增加了耐火纤维毡尺寸允许偏差范围；

修正了耐火纤维板长度、宽度尺寸允许偏差范围；

删除了耐火纤维纺织品中的纱线，盘根制品；

耐火纤维布、带、绳密度指标统一使用体积密度表征，并附规范性计算方法；

增大了组批的最大批量值，并增加了抽检频次项目；

增加了碱土硅酸盐纤维溶解度测试方法。

本标准的附录A、附录B和附录C是规范性附录。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会（SAC/TC 193）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3003—1982、GB/T 3003—2006。

耐火材料 耐火纤维及制品

范围

本标准规定了耐火纤维及制品的术语和定义、分类、分级和标记、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

本标准适用于耐火纤维棉、毡、毯及模块、板及异形硬制品、纸和纺织品等制品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3007    耐火材料  含水量试验方法

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法(ISO/DIS 13934-1:1994,NEQ)

GB/T 4984   锆刚玉耐火材料化学分析方法

GB/T 5069   镁铝系耐火材料化学分析方法

GB/T 6900   铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7689.2  增强材料 机织物试验方法 第2部分：经、纬密度的测定

GB/T 7689.3  增强材料 机织物试验方法 第3部分：宽度和长度的测定

GB/T 11835   绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 17911   耐火材料  陶瓷纤维制品试验方法（ISO 10635:1999,MOD）

GB/T 18930   耐火材料术语（ISO 836:2001,MOD）

FZ/T 65002  特种工业用绳带物理机械性能试验方法

术语和定义

GB/T 18930界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

耐火纤维  refractory fibers （RF）

使用温度在800 ℃以上的人造矿物纤维，主要包括碱土硅酸盐纤维（AEF）、硅酸铝纤维（ASF）和多晶纤维（PCF）。

推荐使用温度 recommend operating temperature （ROT）

耐火纤维制品可以长期安全工作的温度。

碱土硅酸盐纤维   alkaline earth silicate fiber   (AEF)

经物理高温熔融法制备而成的具有生物可降解性能的非晶态纤维，主要化学成分为二氧化硅、氧  化钙和氧化镁。典型化学组成范围及推荐使用温度见表1。

碱土硅酸盐纤维

| 化学组成 | 质量百分数/% | 推荐使用温度/℃ |
| --- | --- | --- |
| CaO+MgO | 18-43 | 850~1 100 |
| SiO2 | 50-82 |  |
| Al2O3+TiO2+ZrO2 | ≤6 |  |
| 其它 | ≤1 |  |

硅酸铝纤维    aluminosilicate fiber    (ASF)

经物理高温熔融法制备而成的非晶态纤维，主要化学成分为氧化铝和二氧化硅。可分为典型硅酸铝纤维和含锆硅酸铝纤维，典型化学组成范围及推荐使用温度见表2。

硅酸铝纤维

| 品 种 | 化学组成 | 质量百分数/% | 推荐使用温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 典型硅酸铝纤维 | Al2O3 | 43~60 | 850~1 350 |
|  | SiO2 | 40~57 |  |
|  | 其它 | ≤1.5 |  |
| 含锆硅酸铝纤维 | Al2O3 | ≤40 |  |
|  | SiO2 | ≥45 |  |
|  | ZrO2 | ≥15 |  |
|  | 其它 | ≤1 |  |

多晶纤维    polycrystalline fiber   (PCF)

经化学溶胶-凝胶法制备而成的微晶态纤维，其中纤维的主晶相为莫来石或刚玉相。典型化学成分及推荐使用温度见表3。

多晶纤维

| 品 种 | 化学组成 | 质量百分数/% | 推荐使用温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 多晶纤维 | Al2O3 | 72~99 | 1 400~1 750 |
|  | SiO2 | 1~28 |  |
|  | 其它 | ≤0.1 |  |

耐火纤维棉 bulk refractory fiber

用于制备制品的经短切或保持原松散状的耐火纤维。

耐火纤维毯 refractory fiber blanket

通常经针刺成型，不含结合剂，具有一定尺寸、柔软的耐火纤维制品。

耐火纤维毡 refractory fiber felt

含有一定量的有机和(或)无机结合剂，具有一定尺寸、柔软的片状耐火纤维制品。

耐火纤维模块 refractory fiber module

制作成窑炉结构部件的耐火纤维制品。

耐火纤维板 refractory fiber board

通常指含有无机或有机结合剂，采用湿法工艺生产的硬质平板状隔热纤维制品。

耐火纤维硬制品 pre-formed rigid refractory fiber product

用加入无机或有机结合剂的耐火纤维经或不经热处理制成的硬制品。

耐火纤维纺织品 refractory fibre textiles

指加或不加其他细丝、线或纱，用耐火纤维制成的耐火纤维绳、耐火纤维带、耐火纤维布。

耐火纤维布 refractory fibre cloth

指加或不加其他细丝、线或纱用耐火纤维织成的布状制品。

分类、分级和标记

分类

耐火纤维类别及标记见表4。

耐火纤维类别及标记

| 耐火纤维类别 | 标记 |
| --- | --- |
| 碱土硅酸盐纤维 | 碱土硅酸盐纤维 | AEF |
| 硅酸铝纤维 | 典型硅酸铝纤维 | ASF | TAF |
|  | 含锆硅酸铝纤维 |  | ZAF |
| 多晶纤维 | 多晶纤维 | PCF |

分级

分级原则

按照GB/T 17911测定耐火纤维制品的加热永久线变化，以加热永久线变化不超过如下规定值的温度为分级温度，该温度为推荐使用温度的最大临界值，根据该温度对耐火纤维制品进行分级。

耐火纤维板及异形硬制品：加热永久线变化不超过3%。

耐火纤维棉、毯、毡、纸等软制品：加热永久线变化不超过4%。

分级

耐火纤维制品自850℃至1 750℃，以其加热永久线变化满足4.2.1的要求时的温度进行分级，每级间隔50℃，分级温度均向下修约为50的整倍数，见表5。

耐火纤维制品的分级

| 级别 | 推荐使用 温度临界值/℃ | 加热永久 线变化的试验温度/℃ | 级别 | 推荐使用 温度临界值/℃ | 加热永久 线变化的试验温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 085 090 095 100 105 110 115 120 125 130 | 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 | 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 | 135 140 145 150 155 160 165 170 175 | 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750 | 1 350 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600 1 650 1 700 1 750 |
| 注：推荐使用温度：在氧化性或中性气氛下，比临界值低100~250℃，在还原性气氛下比临界值低200~350℃。 |

标记

耐火纤维制品的主要标记由产品的英文名称缩写、分级温度的前三位数字和类别组成，可在主标记后增加辅助性标记，见表6。

耐火纤维制品的标记

| 产品名称 | 产品英文名称 | 标记 |
| --- | --- | --- |
| 耐火纤维棉 | bulk refractory fibres | BF-级别-类别 |
| 耐火纤维毡 | refractory fibre felt | RF-级别-类别-尺寸 |
| 耐火纤维毯 | refractory fibre blanket | RB-级别-类别-标称体密-尺寸 |
| 耐火纤维模块 | refractory fibre module | RM-级别-类别-标称体密-尺寸 |
| 耐火纤维板 | refractory fibre board | RBD-级别-类别-体积密度-尺寸 |
| 耐火纤维异形硬制品 | pre-formed rigid refractory fibre | RR-级别-类别 |
| 耐火纤维纸 | refractory fibre paper | RP-级别-类别-厚度 |
| 耐火纤维布 | refractory fibre cloth | RC-级别-类别-厚度 |
| 耐火纤维带 | refractory fibre tape（textile） | RT-级别-类别-厚度-宽度 |
| 耐火纤维绳 | refractory fibre twisted rope | RTR-级别-类别-直径（-股数） |

技术要求

耐火纤维棉

耐火纤维棉的型号和技术指标应符合表7的规定；碱土硅酸盐纤维的生物可溶性指标（溶解度）见表8。

耐火纤维棉的型号和技术指标

| 标记 | 渣球含量/% (0.212mm筛) | 加热永久线变化/% （分级温度×24h，收缩值） | 化学成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| BF-级别-AEF | ≤20 | ≤4 | 提供测试数据 |
| BF-级别-ASF | ≤20 |  |  |
| BF-级别-PCF | ≤5 |  |  |

碱土硅酸盐纤维的生物可溶性指标

| 耐火纤维种类 | 溶解度/ppm |
| --- | --- |
| 碱土硅酸盐纤维 | ≥198 |
| 注：溶解度指的是纤维在模拟肺液中溶解出的CaO、MgO、SiO2浓度之和，单位为ppm或mg/L。 |

耐火纤维毡

耐火纤维毡的技术指标应符合表9的规定。

耐火纤维毡的尺寸允许偏差应符合表10的规定。

耐火纤维毡应没有如下缺陷：孔洞、蜂窝、显裂纹及按三边之和计算大于60mm的缺角或缺棱。

耐火纤维毡的技术指标

| 标记 | 加热永久线变化/% （分级温度×24h，收缩值） | 抗拉强度/kPa | 化学成分 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-级别-类别-尺寸 | ≤4 | ≥30 | 提供数据（以灼减后为基）。 | 提供分级温度范围内的导热系数试验数据，并注明试样体积密度、厚度、层数。 |
| 注：毡的含水量应≤1%；回弹性指标由供需双方协商；推荐使用温度参见表5。 |

耐火纤维毡的尺寸允许偏差

| 长度允许偏差范围/% | 宽度允许偏差范围/% | 厚度允许偏差范围/mm |
| --- | --- | --- |
| ±5 | ±5 | ±2 |

耐火纤维毯及模块

耐火纤维毯及其模块按体积密度分为3类, 其标称体积密度、允许偏差范围和抗拉强度应符合表11的规定。

耐火纤维毯及其模块的标记和其它理化指标应符合表12的规定。如有特殊要求，由供需双方商定。

耐火纤维毯的尺寸允许偏差应符合表13的要求；外观应一致，且不应有撕裂、破洞以及夹心层等缺陷。

耐火纤维板及异形硬制品

耐火纤维板及异形硬制品的体积密度应符合表14的规定。特殊要求供需双方协议确定。

耐火纤维板的尺寸允许偏差应符合表15的要求。异形硬制品尺寸允许偏差由协议规定。

耐火纤维板的技术指标应符合表16的规定。

耐火纤维板及异形硬制品应没有如下缺陷：孔洞、蜂窝、显裂纹及按三边之和计算大于60mm的缺角或缺棱。

耐火纤维纸

耐火纤维纸按原料纤维棉的分级温度分为不同的型号。

耐火纤维纸应表面平整、纸卷整齐，厚度及允许偏差应符合表17的规定，其它技术指标应符合表18的规定。

耐火纤维毯及其模块的分类、抗拉强度、体积密度

| 编号 | 耐火纤维毯 | 模 块（不含锚固件） |
| --- | --- | --- |
|  | 体积密度/(kg/m3) | 抗拉强度/kPa | 体积密度/(kg/m3) |
|  | 标称值 | 允许偏差范围 |  | 标称值 | 允许偏差范围 |
| 1 | 100 | 85~114 | ≥18 | 180 | 170~200 |
| 2 | 130 | 115~149 | ≥30 | 220 | 201~234 |
| 3 | 160 | 150~185 | ≥40 | 240 | 235~255 |

耐火纤维毯及其模块的其它理化指标

| 标记 | 加热永久线变化/% （分级温度×24h，收缩值） | 回弹性/% | 化学成分 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB（或RM）-级别-类别-标称体密-尺寸 | ≤4 | ≥80 | 提供数据 | 提供分级温度范围内的导热系数试验数据。并注明试样体积密度、厚度、层数。 |
| 注：模块的加热永久线变化和导热系数为相应毯的加热永久线变化及导热系数；推荐使用温度参见表5。 |

耐火纤维毯的尺寸允许偏差

| 长度允许偏差范围/% | 宽度允许偏差范围/% | 厚度允许偏差范围/mm |
| --- | --- | --- |
| 0～4 | +4，-2 | 12.5 | 25 | 50 | 其它规格 |
|  |  | +4，-2 | +6，-4 | +8，-5 | 协议确定 |

耐火纤维板及异形硬制品的体积密度

| 耐火纤维板 | 异形硬制品 |
| --- | --- |
| 标称值/(kg/m3) | 允许偏差范围/(kg/m3) | 标称值/(kg/m3) | 允许偏差范围/(kg/m3) |
| 260 | 200~280 | 280 | 240~300 |
| 300 | 281~320 | 320 | 301~340 |
| 340 | 321~360 | 360 | 341~380 |
| 380 | 361~440 | 400 | 381~460 |

耐火纤维板的尺寸允许偏差

| 长度允许偏差范围/% | 宽度允许偏差范围/% | 厚度允许偏差范围/㎜ |
| --- | --- | --- |
| ±3 | ±3 | ±1 |

耐火纤维板的技术指标

| 标记 | 加热永久线变化/% （分级温度×24h，收缩值） | 化学成分 | 导热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| RBD-级别-类别-尺寸 | ≤3 | 提供数据（以灼减后为基）。 | 提供分级温度范围内的导热系数试验数据，并注明试样体积密度、厚度。 |
| 注：板的含水量应≤1%；推荐使用温度参见表5。 |

耐火纤维纸的标记和厚度指标

| 标记 | 厚度/mm |
| --- | --- |
|  | 标称值/mm | 允许偏差/% |
| RP-级别-类别-厚度 | 0.5～5.0 | ±15 |

耐火纤维纸的其它技术指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 抗拉强度/kPa，≥ | 厚度/mm | 0.5~2.0 | 250 |
|  |  | ≥2.0~3.0 | 200 |
|  |  | ≥3.0~4.0 | 150 |
|  |  | ≥4.0~5.0 | 100 |
| 体积密度/（kg/m3） | 标称值±20 |
| 灼烧减量（质量分数）/% | ≤10 |
| 渣球含量/% | 双方协议 |

耐火纤维纺织品

外观要求

耐火纤维纺织品不允许有破边、破洞、油污和杂物。

尺寸允许偏差

耐火纤维纺织品的尺寸允许偏差应符合表19的要求。

耐火纤维纺织品的尺寸允许偏差

| 项目 | 布 | 带 | 绳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度，mm | 不允许负责偏差 |
| 宽度，mm | ±5.0 | ±2.0 | / |
| 厚度，mm | ±0.2 | / |
| 直径（或边长），mm | / | / | ±2.0 |

物理性能

物理性能应符合表20的规定。

物理性能

| 项目 | 布 | 带 | 绳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机物含量，% | ≤15.0 |
| 含水量，% | ≤2.0 |
| 单位面积质量偏差，% | ±10 | / |
| 单位长度质量偏差，% | / | ±15 |
| 断裂强力，N | 提供数据 |
| 注：耐火纤维纺织品有机物含量和含水量检测时，不包含玻璃纤维或耐热不锈钢丝等增强材料。 |

试验方法

外观及尺寸检验

将耐火纤维制品平放在刚性平台上呈自然状态，检验光源平行于检测面，并以垂直顶光照亮表面，用目测方法进行外观检验，且观察距离纺织品表面为1m。其中，耐火纤维纺织品样品检测长度不小于1m，宽度为幅宽。

耐火纤维毡、毯及模块、板、纸制品长度、宽度尺寸的测量使用卷尺测量；耐火纤维纺织品长度、宽度尺寸的测定按GB/T 7689.3的规定进行，且检测样品长度不小于1m。

耐火纤维毡、毯及模块、板、异形硬制品的厚度使用卷尺或钢尺测量。耐火纤维纸的厚度使用精度0.02mm的游标卡尺测量。

耐火纤维纺织品的长度、宽度按GB/T 7689.3的规定进行，长度精确1 m，宽度精确到1mm；厚度、直径或边长的测定按GB/T 17911的规定进行，用精度0.02mm的游标卡尺，间隔不小于1 m，测量5次，以5次测量的平均值为试样的测量结果，精确到1 mm。

理化检验的制样

一般试样的制备按GB/T 17911规定进行。特殊要求的制样按6.2.2～6.2.5的规定进行。

耐火纤维棉加热永久线变化试样的制备按附录A的规定进行。

测定耐火纤维模块的导热系数（相应毯的导热系数），应先抽去金属件，按照模块的结构形式使试样厚度达到GB/T 17911允许的最大值。

异形硬制品无法制取满足试验要求的试样或不允许破坏性取样时，可用同批原料，按照同一生产工艺和配方，根据检验项目要求进行制样。

测定耐火纤维纺织品的含水量和有机物含量，应抽出其中的增强高温不锈钢丝或玻璃纤维纱。

理化检验

ZrO2的测定按GB/T 4984进行。

SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O和灼烧减量的测定按GB/T 6900进行。

CaO、MgO的测定按GB/T 5069进行。

碱土硅酸盐纤维的溶解度测试方法见附录B。

含水量的测定按GB/T 3007进行。

厚度、体积密度、加热永久线变化、抗拉强度、回弹性、导热系数的测定按GB/T 17911进行。

渣球含量的测定按GB/T 17911-2006第10章之方法B—0.212 mm渣球含量试验方法进行。

耐火纤维纺织品有机物含量的测定按GB/T 11835附录B的规定进行。

耐火纤维布的断裂强力按GB/T 3923.1的规定进行，耐火纤维绳和耐火纤维带按FZ/T 65002的规定进行。

单位面积质量的测定按GB/T 9914.3进行。

单位长度质量的测定按附录C进行。

质量评定程序

组批

按同一产品、同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产的一定数量的产品为一批。产品最大批量应符合表21的规定。同一批被检产品的生产时限不超过10天。

产品最大批量

| 产品 | 最大批量（发货包装件） |
| --- | --- |
| 耐火纤维棉 | 10 000 |
| 耐火纤维毡、毯及模块、板 | 10 000 |
| 耐火纤维纸、纺织品、异形硬制品 | 1 000 |

抽样与检验

根据批量按表22确定抽样样本量，也可根据GB/T 2828.1选取抽样方案，并从批中随机抽取样本。从每个样本中随机抽取一件产品进行外观、尺寸和体积密度检验。理化检验从外观检验合格的样本中随机抽取3～5件，加热永久线变化及化学成分的检验频次按合同约定执行。其中，耐火纤维纺织品其它项目的检验，从外观检验合格的样本中随机抽取1件。

耐火纤维棉、毡、毯及其模块、板、异形硬制品的加热永久线变化不合格时应重新进行降级检验。

产品的验收检验项目见表23。

合格判定规则

产品的外观和尺寸检验的最大不合格品数符合规定，同时验收检验项目合格时，判定为合格批。

当产品的外观和尺寸检验的最大不合格品数符合规定，加热永久线变化不合格但其它验收检验项目合格时，按降级检验结果判定为合格批。

当产品的外观和尺寸检验的最大不合格品数不符合规定时，允许分拣后重新编批，并按规定的抽样方案重新抽样检验，重新检验合格的新批为合格批；否则，为不合格批。

合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或由第三方认证的形式进行。

外观和尺寸检验抽样方案和接收规则

| 批量 （发货包装件） | 样本量 （发货包装件） | 接收数 （最大不合格品数） |
| --- | --- | --- |
| ≤50 | 3 | 1 |
| 51～150 | 5 | 1 |
| 151～500 | 8 | 2 |
| 501～3200 | 13 | 3 |
| ≥3201 | 20 | 5 |
| 注：本抽样方案取自GB/T 2828.1, 批量≤50时采用特殊检验水平S-3,AQL=15%，其余为S-3,AQL=10%。 |

产品的验收检验项目

| 产品名称 | 验收检验项目 |
| --- | --- |
| 耐火纤维棉 | 加热永久线变化 | — | 如需增加验收检验项目由供需双方约定。 |
| 耐火纤维毡 | 加热永久线变化 | 抗拉强度 |  |
| 耐火纤维纸毯 | 加热永久线变化 | 抗拉强度 |  |
| 耐火纤维板及异形硬制品 | 加热永久线变化 | — |  |
| 耐火纤维纸 | 抗拉强度 | 有机物含量 |  |
| 耐火纤维纺织品 | 断裂强力 | 有机物含量 |  |

包装、标志、运输、储存和质量证明书

包装

包装材料应具有防潮性能，密封或捆扎牢固，特殊包装由供需双方协商确定。

标志

外包装应有下列标志：

- 制造商

- 产品名称和标记

- 产品规格和重量或体积立方数

- 产品出厂日期及批号

- 防潮等标志

运输

运输时应加盖苫布以防潮、防雨雪，装卸时不得抛扔，防止破损。

储存

应在干燥、防潮的仓库内储存。

质量证明书

产品发出时，应附有供方质量监督部门签发的质量证明书。

（规范性附录）
耐火纤维棉加热永久线变化试样的制备方法

试剂和设备

羧甲基纤维素钠，工业级，粉状。

台秤，分度值0.01 g。

模具，见图A.1。

试样制备

称取100g羧甲基纤维素钠，预先加适量水浸泡，溶解，备用。

称取50g耐火纤维棉，放入容量不小于15kg的水桶中，加水约5kg（其中含有约千分之一的羧甲基纤维素钠），搅拌均匀，倒入模具，压制成直径150mm，厚度15 mm～25 mm的试样，烘干。

按A.2.1.2的方法制备样垫。

A.1 模具示意图

（规范性附录）
碱土硅酸盐纤维在模拟肺液中的溶解度测试方法

试剂、仪器和设备

试剂

NaHCO3、柠檬酸钠、Na2HPO4、NaCl、MgCl2 ▪ 6H2O、无水CaCl、无水Na2SO4、蒸馏水等。

仪器和设备

分析天平（精确至0.0001g）、研钵、离心管、水浴恒温振荡器、ICP分析仪。

试样制备

取5g AES纤维样品在研钵中研磨至颗粒<0.5 mm，采用通用缩分取样方法，称取0.5 g备用。

模拟肺液配制

| 试剂 | 质量/mg |
| --- | --- |
| NaHCO3 | 2.7033 |
| 柠檬酸钠 | 0.1861 |
| Na2HPO4 | 0.1490 |
| MgCl2 ▪ 6H2O | 0.2133 |
| NaCl | 6.4157 |
| 无水CaCl | 0.3182 |
| 无水Na2SO4 | 0.1794 |
| 其它 | ≤2.0000 |

将以上试剂溶解在蒸馏水中，并稀释至1 L，得到的溶液可作为模拟肺液使用。

测试步骤

取0.5±5‰ g的AES纤维放入塑料离心管中，再加入25 ml的模拟肺液，充分振荡摇匀后放入水浴恒温振荡器中。水浴温度保持在37±1 ℃，振荡频率设定为20rpm。

24小时后取出离心管，静止10分钟后，取离心管上部模拟肺液经过0.45微米的硝酸纤维素膜滤纸过滤，得到溶解后的分析液。

采用ICP分析仪分析空白溶液（模拟肺液）中的CaO、MgO、SiO2含量。

采用ICP分析仪分析得到的溶液中CaO、MgO、SiO2含量。

通过以上结果计算试验中溶解出的CaO、MgO、SiO2含量。

结果表示

结果以纤维中溶解出的CaO、MgO、SiO2在模拟肺液中的浓度之和表示，单位为ppm或mg/L。

（规范性附录）
耐火纤维带、绳单位长度质量的测定方法

仪器

天平，分度值0.01g。

钢卷尺，分度值1mm。

试样

试样长度2m，每卷取2个试样。

试验步骤

从实验室样本上退出2.5m长的高温隔热纤维带，应铺放平整无折痕，并施以一定张力，从高温隔热纤维带中心点量出2m长的试样，精确至1mm，用锐利刀具切下。

称量试样质量，精确至0.01g。

结果表示

单位长度质量按式（C.1）计算：

PL=m/2      -----------------------------------（C.1）

式中：

PL— 试样的单位长度质量，单位为克每米（g/m）；

m— 试样的质量，单位为克（g）；

2— 试样的长度，单位为米（m）。

报告2次测量结果的算术平均值，精确至0.01 g/m。

# Text boxes

发布

国家质量监督检验检疫总局
 国家标准化管理委员会

2016-xx-xx实施

2016-xx-xx发布

耐火材料  耐火纤维及制品

Refractory materials - Refractory fibres and the products

GB/T 3003—××××

代替GB/T 3003-2006

代替GB/T 3003-1982

中华人民共和国国家标准

ICS 81.080

Q 47