ICS 81.080

Q 42

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—XXXX

活性石灰回转窑用不烧衬砖

Unfired bricks for active lime rotary kilns

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会（SAC/TC 193）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

活性石灰回转窑用不烧衬砖

- 范围

本标准规定了活性石灰回转窑用不烧衬砖的牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

本标准适用于机压成型的活性石灰回转窑用不烧衬砖及复合砖工作层。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 5072  耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988  耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546  定形耐火制品包装、标志、运输和储存

GB/T 30873  耐火材料 抗热震性试验方法

YB/T 370  耐火制品荷重软化温度试验方法（非示差－升温法）

- 牌号

活性石灰回转窑用不烧衬砖分为D、S、SG共3个牌号，牌号中D、S、G分别为“低温带及过渡带”、“烧成带” 、“高档次”首个汉字的汉语拼音首字母。

- 技术要求

- 4. 1　活性石灰回转窑用不烧衬砖的理化指标应符合表1的规定。

表1  活性石灰回转窑用不烧衬砖的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | S | SG |  |
| w(Al2O3) /% | μ0≥ | 60 | 68 | 75 |  |
|  | σ | 2.0 |  |  |  |
| 体积密度 /(g/cm3) | μ0≥ | 2.5 | 2.6 | 2.7 |  |
|  | σ | 0.03 |  |  |  |
| 常温耐压强度 /MPa (110℃×24h) | μ0≥ | 40 | 50 | 60 |  |
|  | σ | 7 | 10 |  |  |
| 常温耐压强度 /MPa (1350℃×3h) | μ0≥ | 60 | 70 | 80 |  |
|  | σ | 10 |  |  |  |
| 0.2MPa荷重软化 开始温度 /℃ | μ0≥ | 1320 | 1450 | 1500 |  |
|  | σ | 15 |  |  |  |
| 加热永久线变化 /% (1350℃×3h) | Xmin～Xman | -0.5～+0.5 | -0.5～+0.5 | -0.5～+0.5 |  |
| 抗热震性/次 (1100℃，水冷) | ≥ | 15 | 20 | 20 |  |
| 使用部位 |  | 低温带及过渡带 | 烧成带 | 使用条件苛刻的 烧成带 |  |

- 4. 2　活性石灰回转窑用不烧衬砖的尺寸偏差及外观应符合表2的规定。

- 表2  活性石灰回转窑用不烧衬砖的尺寸允许偏差及外观

单位为毫米

| 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤150 |  | ±2 |
|  | 150＜尺寸≤300 |  | ±3 |
|  | 尺寸>300 |  | ±4 |
| 扭 曲 | 长度≤300 | ≤ | 1.0 |
|  | 长度＞300 |  | 2.0 |
| 缺角长度 （a+b+c） |  |  | 40 |
| 缺棱长度 （e+f+g） |  |  | 60 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.10 |  | 不限制 |
|  | 宽度0.10～0.25 |  | 60 |
|  | 宽度＞0.25 |  | 不准有 |
| 相对边差 | 厚 度 |  | 1 |
| - 可根据用户要求对砖的一个主要尺寸进行尺寸分档。 |  |  |  |

- 试验方法

  - 砖的制样按GB/T 7321进行。

  - 化学成份的测定按GB/T 6900进行。

  - 体积密度、显气孔率的测定按GB/T 2997进行。

  - 常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

  - 加热永久线变化的测定按GB/T 5988进行。

  - 荷重软化温度的测定按YB/T 370进行。

  - 抗热震性的测定按GB/T 30873进行。

  - 尺寸和外观的检查按GB/T 10326进行。

- 质量评定程序

  - 组批

- 产品按同一牌号编批，每批重量不大于100 t。

  - 抽样及合格判定规则

    - 产品抽样按GB/T 10325进行。

6.2.2　检验结果如有不合格项目时，应按6.2.1抽取双倍数量的试样对该项目进行复检，复检结果的平均值若符合表1和表2的规定，则判定该批产品为合格品，否则为不合格品。

  - 合格评定形式

- 合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 包装、标志、运输、储存和质量证明书

  - 砖的包装、标志、运输、储存按GB/T 16546进行。

  - 砖发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，载明供方名称或厂标、需方名称、生产日期、保质期、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、砖号、批号及相应的理化检验结果等。

_________________________________