ICS 81.080

Q 46

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—XXXX

高炉喷注料

Shotcreting materials for blast furnace

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会（SAC/TC193）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

高炉喷注料

范围

本标准规定了高炉喷注料的分类与牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

本标准适用于以人工或机械喷射方法施工的高炉内衬材料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4513.2  不定形耐火材料 第2部分：取样

GB/T 4513.5  不定形耐火材料 第5部分：试样制备和预处理

GB/T 4513.6  不定形耐火材料 第6部分：物理性能的测定

GB/T 6900    铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 15545   不定形耐火材料包装、标志、运输和储存

GB/T 21114   耐火材料 X射线荧光光谱分析-熔铸玻璃片法

分类与牌号

高炉喷注料按结合方式分为两类，即硅溶胶结合和水泥结合两种。其中硅溶胶结合喷注料分为四个牌号：GSP-45、GSP-55、GSP-60、GSP-70；水泥结合料四个牌号：GSP-45、GSP -55、GSP -60、GSP -70。其中第一个G为汉语拼音“高炉”首个汉字的汉语拼音首字母；第二个G为“硅溶胶”首个汉字的汉语拼音首字母；P为“喷注料”首个汉字的汉语拼音首字母；S为“水泥”首个汉字的汉语拼音首字母；阿拉伯数字为该牌号对应材料中Al2O3最低含量，分别用来区分各部位材料档次。

技术要求

4.1硅溶胶结合高炉喷注料的理化指标符合表1的规定。

4.2水泥结合高炉喷注料的理化指标符合表2的规定。

表1 硅溶胶结合高炉喷注料

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | GGP-45 | GGP-55 | GGP-60 | GGP-70 |
| 推荐使用部位 | 炉身 | 炉身 | 炉腹、炉腰 | 炉腹、炉腰 |
| w（Al2O3）∕% ≥ | 45 | 55 | 60 | 70 |
| w（Fe2o3）∕% ≤ | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| w（CaO）∕% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| w（SiC）∕% ≥ |  |  | 10 | 14 |
| 体积密度∕(g/cm3) | 110℃×24h烘干后 | ≥2.30 | ≥2.40 | ≥2.60 | ≥2.70 |
| 常温耐压强度∕MPa ≥ | 110℃×24h烘干后 | 18 | 20 | 20 | 25 |
|  | 热处理温度×3h烧后 | 40 (800℃) | 40 (800℃) | 40 (1000℃) | 50 (1000℃) |
|  | 热处理温度×3h烧后 | 60 (1200℃) | 60 (1200℃) | 70 （1450℃） | 70 （1450℃） |
| 常温抗折强度/MP ≥ | 110℃×24h烘干后 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | 热处理温度×3h烧后 | 6 (800℃) | 8 (800℃) | 6 (1000℃) | 8 (1000℃) |
|  | 热处理温度×3h烧后 | 10 (1200℃) | 12 (1200℃) | 10 （1450℃） | 12 （1450℃） |
| 加热永久线变化∕% | 热处理温度×3h烧后 | ±0.5 (800℃) | ±0.5 (800℃) | ±0.5 (1000℃) | ±0.5 (1000℃) |
|  | 热处理温度×3h烧后 | ±0.5 （1200℃） | ±0.5 （1200℃） | ±0.5 （1450℃） | ±0.5 （1450℃） |

表2水泥结合高炉喷注料

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | GSP-45 | GSP-55 | GSP-60 | GSP-70 |
| 使用部位 | 炉身 | 炉身 | 炉腹、炉腰 | 炉腹、炉腰 |
| w（Al2O3）∕% ≥ | 45 | 55 | 60 | 70 |
| w（Fe2O3）∕% ≤ | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| w（SiC）∕% ≥ |  |  | 10 | 14 |
| 体积密度∕(g/cm3) | 110℃×24h烘干后 | ≥2.30 | ≥2.40 | ≥2.60 | ≥2.70 |
| 常温耐压强度∕MPa ≥ | 110℃×24h烘干后 | 30 | 40 | 50 | 55 |
|  | 热处理温度×3h烧后 | 50 (800℃) | 60 (800℃) | 65 (1000℃) | 70 (1000℃) |
|  | 热处理温度×3h烧后 | 60 (1200℃) | 60 (1200℃) | 75 （1450℃） | 80 （1450℃） |
| 常温抗折强度/MP ≥ | 110℃×24h烘干后 | 4 | 6 | 6 | 8 |
|  | 热处理温度×3h烧后 | 8 (800℃) | 10 (800℃) | 10 (1000℃) | 10 (1000℃) |
|  | 热处理温度×3h烧后 | 10 (1200℃) | 12 (1200℃) | 12 （1450℃） | 13 （1450℃） |
| 加热永久线变化∕% | 热处理温度×3h烧后 | ±0.5 (800℃) | ±0.5 (800℃) | ±0.5 (1000℃) | ±0.5 (1000℃) |
|  | 热处理温度×3h烧后 | ±0.5 （1200℃） | ±0.5 （1200℃） | ±0.5 （1450℃） | ±0.5 （1450℃） |

试验方法

试样的制备按GB/T 4513.5进行。

化学成分的测定按GB/T 6900或GB/T 21114进行。

体积密度、常温抗折强度、加热永久线变化的测定按GB/T 4513.6进行。

质量评定程序

组批

产品按连续正常生产的同一牌号组批。原料或生产工艺变动时，则应另行组批。

同一牌号的产品每批不超过60 t。

抽样及合格判定规则

6.2.1抽样按GB/T 4513.2进行。

6.2.2化学成分、常温抗折强度、加热永久线变化为验收检验项目，检验结果的平均值均符合表1的规定值时，该批产品为合格。

6.2.3检验结果如有不合格项时，应按6.2.1的规定重新取样对不合格项进行复检。复检结果的平均值符合表1的规定，则判定该批产品合格；否则，判为不合格。

合格评定形式

合格评定可根据双方协议规定或者采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

包装、标志、运输、储存和质量证明书

产品的包装、标志、运输和储存按GB/T 15545进行，单位包装重量由供需双方协议确定。

产品发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，载明供方名称或厂标、需方名称、生产日期、保质期、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、砖号、批号及相应的理化检验结果等。

_________________________________