ICS 73.020

Q 60

中 国 建 筑 材 料 协 会 标 准 T/CBMF XXXXX-202X

石墨单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products of graphite

征求意见稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202X-XX-XX 发布                                     202X-XX-XX 实施

中国建筑材料联合会

CBMF

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

本文件为首次发布。

石墨单位产品能源消耗限额

- 范围

本文件规定了鳞片石墨和微晶石墨企业生产能源消耗限额的术语和定义、要求、计算原则、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本文件适用于鳞片石墨和微晶石墨生产能耗的计算与考核评定，以及对新建项目能耗的控制。适用于鳞片石墨和微晶石墨生产工艺（不包括低碳石墨和高纯石墨的生产）所生产的石墨产品，采用非机械化、非连续化生产（土法或半土法）工艺的石墨产品，不作为考核对象。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

- 术语和定义

GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 辅助生产系统 auxiliary production system

- 为生产系统服务的过程、设施和设备，其中包括供电、供水、供气、采暖、制冷、维修、照明、库房和厂内原料场地以及安全、环保和各种耗能工质生产等装置及设施。

- 附属生产系统 ancillary production system

- 为主要生产系统和辅助生产系统配置的生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位。包括办公室、操作室、中控室、休息室、更衣室、检验室等。

- 要求

  - 现有鳞片石墨生产企业单位产品能耗限定值

现有鳞片石墨生产企业单位产品能耗限定值应符合表1的要求。

| 指标 |  | 单位产品能耗限定值 |
| --- | --- | --- |
| 采矿、破碎工序单位产品综合能耗 |  | ≤4.0 kgce/t |
| 浮选提纯工序单位产品综合能耗 | 粒度大于150μm占比≥20% | ≤50 kgce/t |
|  | 粒度大于150μm占比＜20% | ≤65 kgce/t |

  - 新建鳞片石墨生产企业单位产品能耗准入值

新建鳞片石墨生产企业单位产品能耗准入值应符合表2的要求。

| 指标 |  | 单位产品能耗准入值 |
| --- | --- | --- |
| 采矿、破碎工序单位产品综合能耗 |  | ≤3.5 kgce/t |
| 浮选提纯工序单位产品综合能耗 | 粒度大于150μm占比≥20% | ≤45 kgce/t |
|  | 粒度大于150μm占比＜20% | ≤60 kgce/t |

  - 鳞片石墨生产企业单位产品能耗先进值

鳞片石墨生产企业单位产品能耗先进值应符合表3的要求。

| 指标 |  | 单位产品能耗先进值 |
| --- | --- | --- |
| 采矿、破碎工序单位产品综合能耗 |  | ≤3.0 kgce/t |
| 浮选提纯工序单位产品综合能耗 | 粒度大于150μm占比≥20% | ≤40 kgce/t |
|  | 粒度大于150μm占比＜20% | ≤55 kgce/t |

  - 微晶墨生产企业单位产品能耗限定值

- 现有微晶石墨生产企业单位产品能耗限定值应符合表4的要求。

| 产品名称 | 单位产品能耗限定值 |
| --- | --- |
| 石墨粉 | ≤28 kgce/t |
| 石墨粒 | ≤40 kgce/t |
| 石墨球 | ≤35 kgce/t |

  - 新建微晶石墨生产企业单位产品能耗准入值

新建微晶石墨生产企业单位产品能耗准入值应符合表5的要求。

| 产品名称 | 能耗限额准入值 |
| --- | --- |
| 石墨粉 | ≤23 kgce/t |
| 石墨粒 | ≤35 kgce/t |
| 石墨球 | ≤30 kgce/t |

  - 微晶石墨生产企业单位产品能耗先进值

微晶石墨生产企业单位产品能耗先进值应符合表6的要求。

| 产品名称 | 单位产品能耗先进值 |
| --- | --- |
| 石墨粉 | ≤18 kgce/t |
| 石墨粒 | ≤30 kgce/t |
| 石墨球 | ≤25 kgce/t |

- 统计范围和计算方法

  - 统计范围

    - 鳞片石墨单位产品能耗按照采矿、破碎工序和浮选提纯工序分别统计和计算。统计周期内，采矿、破碎工序和浮选提纯工序的生产系统用处于正常运行状态，生产试运行、系统维护及维修等非正常运行下的能耗不在统计范围内。

    - 微晶石墨单位产品能耗按照生产石墨粉、石墨粒和石墨球产品分别统计和计算。统计周期内，生产石墨粉、石墨粒和石墨球的系统用处于正常运行状态，生产试运行、系统维护及维修等非正常运行下的能耗不在统计范围内。

    - 能耗统计范围应包括石墨生产系统消耗的一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、压缩空气）所消耗的能源，包括辅助生产系统和附属生产系统消耗的能源。辅助生产系统、附属生产系统能源耗量以及能源损耗量计入生产系统单位产品能耗。辅助附属系统能耗及分摊辅助附属部门能耗包括机修、检修、车队等辅助车间用能和主体车间、管理部门的照明、取暖、降温、洗澡等用能。

    - 鳞片石墨生产系统包括采矿系统、破碎机系统和浮选提纯系统。

    - 生产石墨粉生产系统包括开采系统、破碎系统、研磨系统。生产石墨粒主要生产系统为开采系统、破碎系统、分级系统。生产石墨球主要生产系统为开采系统、破碎系统、搅拌、成型系统和干燥系统。

    - 生产系统投入的各种能源及耗能工质消耗量应折算为标准煤计算。各种能源的热值应以企业在统计报告期内实测值为准。无实测值得，可参见附录A的折算系数进行折算。电力和热力均按相应能源当量值折算，系数参见附录A。耗能工质折算系数参见附录B。

    - 能耗的统计、计算应包括生产系统的各个生产环节，既不重复，又不漏计。企业主要生产系统回收的余热，属于节约循环利用，应按照实际回收的能量予以扣除，余热回收利用装置用能应计入能耗，辅助生产系统和附属生产系统回收的余热不予扣除。

  - 计算方法

- 5.2.1 开采工序单位产品综合能耗

报告期内，开采工序生产每吨符合工艺要求石墨矿实际消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊的辅助、附属生产系统消耗的能源量总和，并扣除回收的余热量。按公式（1）计算：

Eds ＝ ed+eoc+edfPd    …………………………………………（1）

式中：

Eds——报告期内开采工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/m3）；

eoc——报告期内石墨矿的剥采量,按公式（2）计算，单位为千克标煤（kgce）；

ed——报告期内开采工序消耗的能源量，按公式（3）计算，单位为千克标煤（kgce）；

edf——报告期内开采工序分摊的辅助附属部门能耗量，按公式（7）计算，单位为千克标煤（kgce）；

Pd——报告期内实收合格石墨矿产量，单位为吨（t）。

报告期内石墨矿的剥采量eoc按公式（2）计算：

eoc=(Poc−Pd)×ρoc        ………………………………………（2）

式中：

Poc——报告期内石墨矿石消耗量，单位为吨（t）；

ρoc——石墨矿折标煤系数。

报告期内开采工序消耗的能源量ed按公式（3）计算：

ed=i=1n(edi×ρi)         ……………………………………（3）

式中：

edi ——报告期内开采工序消耗的第i种能源实物量；

ρi ——报告期内第i种能源的折标准煤系数。

- 5.2.2 破碎、浮选、分级、研磨、搅拌成型、干燥工序单位产品综合能耗

报告期内，破碎、浮选、分级、研磨、搅拌成型、干燥工序生产出每吨合格石墨矿块实际消耗的各种能源（折成标煤）量与该工序分摊辅助、附属生产系统消耗的能源量之和。按公式（4）计算：

Ecx＝ ec+ecfPc   ……………………………………………（4）

式中：

Ecx——报告期内各工序单位产品综合能耗，单位为千克标煤每吨（kgce/t）；

ec ——报告期内各工序消耗能源量，按公式（5）计算，单位为千克标煤（kgce）；

ecf——报告期内各工序分摊的辅助附属部门能耗量，按公式（7）计算，单位为千克标煤（kgce）；

Pc——报告期内石墨矿块产量，单位为吨（t）。

报告期内各工序消耗能源量ec按公式（5）计算：

ec=i=1n(eci×ρi)   ………………………………………………（5）

式中：

eci ——报告期内各工序消耗的第i种能源实物量。

- 5.2.3辅助附属部门能耗

该工序消耗能源量包括机修、检修、车队等辅助车间用能和主体车间、管理部门的照明、取暖、降温、洗澡等用能。按公式（6）计算：

ef=i=1nefi×ρi         ………………………………………（6）

式中：

ef ——报告期内辅助附属部门消耗能源量，单位为千克标煤（kgce）；

n ——报告期内辅助附属部门消耗的能源种数；

efi ——报告期内辅助附属部门消耗的第i种能源实物量。

- 5.2.4分摊辅助附属部门能耗

计算工序综合能耗时，分摊的辅助附属部门能耗按公式（7）计算：

exf=exed+ec+eb+ej+eh+ek×ef      ……………………………（7）

式中：

exf——报告期内某工序分摊的辅助附属部门能耗量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b、j、h、k，分别表示开采工序、破碎工序、浮选提纯、研磨工序、搅拌成型工序和干燥工工序等工序；

ex——报告期内某工序消耗的能源量，单位为千克标煤（kgce）；下标x代表d、c、b、j、h、k，分别表示开采工序、破碎工序、浮选提纯、研磨工序、搅拌成型工序和干燥工工序等工序。

- 节能管理与措施

  - 节能基础管理

    - 企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具，并建立能源计量管理制度。

    - 企业应按要求建立健全能耗统计体系，建立能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

    - 企业应定期对生产中的主要生产系统能源消耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位，建立用能责任制度。

  - 节能技术管理

    - 推广高效节能的新技术、新工艺、新设备，推广“三废”综合利用技术。

    - 大力推行节能燃烧技术和余热回收技术，最大限度地提供热效率。按照合理用能的原则，对各种热能科学使用，梯级利用。

    - 在各生产工序中，应采取有效措施，保证生产系统正常、连续和稳定运行，实现高效、优质、低耗和清洁生产。

    - 优化生产工艺，加强设备的检修、维护工作，提高设备的负荷率，使其长周期运行。

附录A

（资料性附录)

常用能源品种折标准煤参考系数

表A.1给出了常用能源品种折标准煤参考系数。

表A.1

| 能源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品种 | 单位 | 系数 | 单位 |
| 汽油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 重油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 柴油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 石油焦 | 吨 | 1.0000 | 吨标煤/吨(tce /t) |
| 电力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦小时(tce /104kW.h) |
| 煤气(热值为1250×4.1868kJ/m3) | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米(tce /104 m3) |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米(tce /103m3) |
| 蒸汽 | 吉焦（GJ） | 0.03412 | 吨标煤／吉焦（tce/GJ） |
| 注1：原煤的热值按5000千卡/千克计。 注2：蒸汽折标煤系数按热值计。 注3：部分品种仍采用“万”为计量单位。 |  |  |  |

附录B

（资料性附录)

耗能工质能源等价值

表B.1给出了常用耗能工质能源等价值。

表B.1

| 能源 |  | 折标煤系数及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 热值/MJ（兆焦） | 折标煤/kg（千克） |
| 新水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 |
| 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.0400 |
| 乙炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 |

_________________________________