ICS 81.080

CCS Q 42

团		体		标		准

T/CSTM LX

危废焚烧回转窑用复合砖

Composite bricks for hazardous waste incineration rotary kiln

2021-XX-XX 发布                                      2021-XX-XX 实施

中关村材料试验技术联盟

前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国材料与试验团体标准委员会无机非金属材料领域委员会(CSTM/FC04)提出。

本文件由中国材料与试验团体标准委员会无机非金属材料领域委员会(CSTM/FC04)归口。

危废焚烧回转窑用复合砖

范围

本文件规定了危废焚烧回转窑用复合砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、标志、包装、运输、储存和质量证明书。

本文件主要适用于危废焚烧回转窑炉用复合砖。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2998 定形隔热耐火制品体积密度和真气孔率试验方法

GB/T 3001 耐火材料 常温抗折强度试验方法

GB/T 5072 耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988 耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900 铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321 定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546 定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 18930 耐火材料术语

GB/T 30873 耐火材料 抗热震性试验方法

YB/T 4130 耐火材料 导热系数试验方法(水流量平板法)

术语和定义

GB/T 18930界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

复合砖	composite brick

复合砖是由工作层和保温层两部分组成一种定形耐火制品。工作层采用氧化铬、刚玉、莫来石等为 主要原料，保温层采用低导热系数的硅酸铝质材料。

分类

危废焚烧回转窑用复合砖根据材质分为：铬刚玉复合砖、刚玉莫来石复合砖2类产品。

危废焚烧回转窑用复合砖从市场需求考虑，铬刚玉复合砖按理化指标分为CrGFZ-1、CrGFZ-2、CrGFZ-3三个牌号，刚玉莫来石复合砖按理化指标分为GMFZ-1、GMFZ-2、GMFZ-3三个牌号。

其中M、F、Z、G分别为“莫来石”“复合”、“砖”和“刚玉”的首个汉字的汉语拼音首字母；Cr代表“铬”。

技术要求

理化指标

铬刚玉复合砖、刚玉莫来石复合砖的理化指标应符合表1和表2的要求。

铬刚玉复合砖理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 工作层 | 保温层 |
|  | CrGFZ-1 | CrGFZ-2 | CrGFZ-3 |  |
| w（Cr2O3）/% | ≥ | 3 | 5 | 8 | — |
| w（Cr2O3＋Al2O3）/% | ≥ | 85 | 85 | 85 | 80 |
| w（Fe2O3）/% | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |
| 显气孔率/% | ≤ | 18 | 18 | 18 | — |
| 体积密度/（g/cm³） | ≥ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ≤2.15 |
| 常温耐压强度/MPa | ≥ | 100 | 100 | 100 | 25 |
| 常温抗折强度/MPa | ≥ | 10 | 10 | 10 | — |
| 抗热震性（1 100℃，水冷）/次 | ≥ | 25 | 25 | 25 | — |
| 导热系数（1 000 ℃时参考值）/[ W/（m·K）] | 2.7～2.9 | 1.2-1.3 |
| 加热永久线变化（1 500 ℃×2 h）/% | -0.3～0.3 |
| 如有特殊要求由供需双方协商确定。 |

刚玉莫来石复合砖的理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 工作层 | 保温层 |
|  | GMFZ-1 | GMFZ -2 | GMFZ -3 |  |
| w（Al2O3）/% | ≥ | 80 | 85 | 88 | 80 |
| w（Fe2O3）/% | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 |
| 显气孔率/% | ≤ | 20 | 19 | 18 | — |
| 体积密度/（g/cm³） | ≥ | 2.8 | 2.85 | 2.9 | ≤2.15 |
| 常温耐压强度/MPa | ≥ | 100 | 100 | 100 | 25 |
| 常温抗折强度/MPa | ≥ | 12 | 12 | 12 | — |
| 抗热震性（1 100℃，水冷）/次 | ≥ | 30 | 30 | 30 | — |
| 导热系数（1 000 ℃时参考值）/[ W/（m·K）] | 2.1～2.3 | 1.2-1.3 |
| 加热永久线变化（1 500 ℃×2 h）/% | -0.3～0.3 |
| 如有特殊要求由供需双方协商确定。 |

尺寸允许偏差及外观要求

产品尺寸允许偏差及外观要求应符合表3的规定。

对于异型、特型等形状极复杂的产品外观尺寸及允许偏差参照本文件或供需双方协商确定。

- 尺寸允许偏差及外观要求

单位为毫米

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤100 | ±1.0 |
|  | 尺寸101～250 | ±1.5 |
|  | 尺寸＞250 | ±2.0 |
| 扭曲 | 尺寸≤250 | ≤1.0 |
|  | 尺寸＞250 | ≤1.5 |
| 缺角长度（a＋b＋c） | 工作面 | ≤20 |
|  | 非工作面 | ≤30 |
| 缺棱长度（e＋f＋g） | 工作面 | ≤20 |
|  | 非工作面 | ≤40 |
| 熔洞直径 | 工作面 | ≤3 |
|  | 非工作面 | ≤5 |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.1 | 不限制（不准成网状） |
|  | 宽度0.1～0.25 | ≤50 |
|  | 宽度0.25～0.5 | ≤20 |
|  | 宽度＞0.5 | 不准有 |
| 断面裂层 | 不准有 |

试验方法

砖的检验制样按GB/T 7321进行。

化学成分按GB/T 6900进行。

显气孔率和体积密度的测定按GB/T 2998进行。

常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

常温抗折强度的测定按GB/T 3001进行。

抗热震性的测定按GB/T 30873进行。

导热系数的测定按YB/T 4130进行。

加热永久线变化的测定按GB/T 5988进行。

砖的尺寸、外观检查按GB/T 10326进行。

质量评定程序

编批

产品按同一牌号编批，每批数量不大于100 t。

抽样及合格判定规则

产品的抽样按GB/T 10325 进行。

化学成分、显气孔率、常温耐压强度、常温抗折强度、加热永久线变化、抗热震性为检验验收项目，检验结果应符合表1的规定。如有不合格项时，应重新取双倍试样对该不合格项目进行复验，复验结果的平均值符合表1的规定时，判定该批产品为合格，否则，判为不合格。

合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或由第三方认证的形式进行。

标志、包装、运输、储存及质量证明书

砖的标志、包装、运输和储存按GB/T 16546进行，有合同约定的按合同进行。

砖出厂时必须附有供方质量监督部门签发的质量证明书，质量证明书应载明供方名称或厂标、需方名称、合同号、产品牌号、砖号、批号、生产日期及理化指标等内容。

_________________________________

附录 A

(资料性附录)

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

______________________________

# Text boxes

发布