中间包捣打料采购技术条件

范围

本技术条件规定了中间包捣打料采购的技术要求、试验方法、检验规则、验收准则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于鞍山鑫源耐材资源有限公司公司外购的在鞍钢股份炼钢总厂一分厂使用的中间包捣打料。

规范性引用文件

下列文件的条款，通过本标准的引用构成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3043  棕刚玉化学分析方法

GB/T 5070  含铬耐火材料化学分析方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 7322  耐火材料  耐火度试验方法

GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则

YB/T 2203  耐火浇注料荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

YB/T 5201  致密耐火浇注料 常温抗折强度和耐压强度试验方法

技术要求

3.1 中间包捣打料的理化指标应符合表1规定

3.2 中间包捣打料使用效果

施工烘烤后不准有鼓胀或胀裂现象，使用时与座砖之间不出现缝隙，使用寿命与配套使用的水口座砖寿命同步。

表1

| 项 目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| Al2O3/％ | ≥85% | GB/T 6900 |
| ZrO2/％ | ≥2.5 | GB/T 3043 |
| Cr2O3/％ | ≥2.5 | GB/T 5070 |
| 耐火度/℃ | ≥1770 | GB/T 7322 |
| 耐压强度/MPa | ≥40 | YB/T 5201 |
| 荷重软化温度/℃ | 0.2MPa，0.6％ | ≥1600 | YB/T 2203 |

试验方法

理化指标的检测按表1规定进行。

检验规则

中间包捣打料的检验由供方的质量监督部门负责进行，检验合格后方可出厂。

验收准则

6.1  需方的质量监督部门对每批来料进行粒度检测，并按表1的规定复验各项理化指标，使用单位负责检查外观质量。

  - 检查、复验结果中如有一项不符合本标准规定时，则该批原料视为不合格品。

包装和质量证明书

包装

采用带塑料内衬的编织袋包装，每袋20±0.3千克。

标志

每袋必须注明供方名称、产品名称、净重、生产日期、保质期等，按要求摆放到指定地点。

质量证明书

__________________

每批料应随车附带质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、产品名称和本技术条件规定的各项技术指标检测结果。