铝镁尖晶石胶泥采购技术条件

范围

本技术条件规定了铝镁尖晶石胶泥采购的技术要求、试验方法、检验规则、验收准则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于鞍山鑫源耐材资源有限公司公司外购的在鞍钢股份炼钢总厂一分厂使用的铝镁尖晶石胶泥。

规范性引用文件

下列文件的条款，通过本标准的引用构成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5069.7 镁质及镁铝（铝镁）质耐火材料化学分析方法  EDTA滴定法测定氧化铝量

GB/T 5069.11 镁质及镁铝（铝镁）质耐火材料化学分析方法  络合滴定法测定氧化钙、氧化镁量

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 7322  耐火材料  耐火度试验方法

GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则

YB/T 5164  耐火泥浆筛分析试验方法

技术要求

3.1 铝镁尖晶石胶泥的理化指标应符合表1规定

表1

| 项 目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| MgO/％ | ≥77 | GB/T 5069.11 |
| Al2O3/％ | ≥12 | GB/T 5069.7 |
| 耐火度/℃ | ≥1700 | GB/T 7322 |
| 粒度/目 | ≤150 | YB/T 5164 |

3.2 铝镁尖晶石胶泥使用效果

粘稠程度适当，不沉淀，流动性好，保质期7天，使用寿命与中间包水口座砖同步。

试验方法

理化指标的检测按表1规定进行。

检验规则

铝镁尖晶石胶泥的检验由供方的质量监督部门负责进行，检验合格后方可出厂。

验收准则

6.1  需方的质量监督部门对每批来料进行粒度检测，并按表1的规定复验各项理化指标，使用单位负责检查外观质量。

  - 检查、复验结果中如有一项不符合本标准规定时，则该批原料视为不合格品。

包装和质量证明书

包装

采用带塑料内衬的编织袋包装，每袋5±0.1千克。

标志

每袋必须注明供方名称、产品名称、净重、生产日期、保质期等，按要求摆放到指定地点。

质量证明书

__________________

每批料应随车附带质量证明书，证明书的内容应包括：供方名称、产品名称和本技术条件规定的各项技术指标检测结果。