耐火材料国标中规定的性能指标检测数值的数字保留位数

1．耐压强度

致密定形、不定形和轻质隔热耐火材料的耐压强度均保留3位有效数字。单位为MPa。

2．抗折强度

定形、不定形和轻质隔热耐火材料的常温和高温抗折强度均保留1位小数。单位为MPa。

3．显气孔率

定形、不定形和轻质隔热耐火材料的显气孔率均精确至0.1％（按致密定形制品的产品标准，也可取整数）。

4．体积密度

致密材料的体积密度保留2位小数，轻质隔热材料的保留3位有效数字。耐火材料的真密度保留3位小数。

5．加热永久线变化率

烧成致密定形和轻质隔热耐火材料的加热永久线变化率保留1位小数；致密耐火浇注料的烘干或烧后线变化率也保留1位小数。

6．热导率

热导率保留3位小数（平板法测试标准中规定的）。